（S288）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 公共部分3.4.5.6.7. | 阻焊、字符、过孔工艺、镀层、验收标准、工艺要求 | 2021/4/28 | 2021-4-17 张海勤 |
| 预审部分 |  |  |  |
| 2.3.5. |  |  |  |
| CAM部分1. |  |  |  |
| 公共部分8 | 增加凹蚀参数及要求 | 20230414 | 凹蚀管控PCN |
| 公共部分8 | 凹蚀改为等离子 | 20231107 | 崔爱华 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分

- 标记:

所有订单都需加序列号，序列号格式：交货日期的年月日各两位数加序列号，如交货日期为2017年4月19号，则添加格式为：170419001，依次类推。

- 阻焊:

此代码的订单经常有单面阻焊的要求，预审注意要求的识别；CAM注意阻焊文件的制作。

3.过孔工艺:

默认孔径≤0.3mm的金属化孔塞孔，对于盘中孔需采用树脂塞孔，塞孔后电镀镀平。对于非盘中孔采用绿油塞孔或者树脂塞孔均可。

4. 公差:

- 板厚公差：当板厚≤1mm时，公差±0.1mm；当板厚>1mm时，公差±10%;

- 外形公差：≤±0.1mm；

- 开槽及台阶槽公差：槽深≤0.3mm时，开孔加工精度误差≤±0.05mm；(台阶激光开槽时精度可满足,机械开槽无法满足时需确认)

- 铜基板台阶槽加工精度误差≤±0.075mm；

5. RT5880板及其国产化替换板材特殊要求:

- 原图内缩尺寸不满足激光开槽要求时，厂家需进行内缩操作（内缩尺寸不超过0.05mm），避免焊盘侧壁边缘出现炭黑, 边框成型边缘允许有轻微炭黑；

- 板内槽孔距板边间距＜0.15m时允许铣通外形, 0.15mm≤槽孔距板边间距≤0.5mm按设计文件加工，可接受断板或折痕现象；

- 文件keepout层的圆环、方框如一面打在基材上，一面打在大铜皮上，按非金属化槽孔加工，槽边孔边允许露铜，不塞孔；

- 成品面铜厚度：25～45um,需结合实际工艺判断,若无法满足,需与客户确认；

6. RO4350B，TSM-DS3相关板材特殊要求:

- 原图内缩尺寸不满足激光开槽要求时，厂家需进行内缩操作（内缩尺寸不超过0.05mm），避免焊盘侧壁边缘出现炭黑, 边框成型边缘允许有轻微炭黑；

- 台阶槽底部不限制镀金工艺方法(沉金、镀金均可)。

- 铜基板露铜基部分不限制镀金工艺方法。（沉金、镀金均可,不含铜基时忽略该条）

7. 镀层:

验收标准为QJ的产品，禁用化学沉金工艺,禁用镀纯金；(镀纯金即镀金不镀镍)

RT5880板采用镍金工艺时，需控制镍层厚度在1.5～5μm区间；

具体镀层要求如下：

| 序号 | 镀层所在板材材料 | 适用 | 镀层工艺 | 用途 | 镀金厚度 | 镀镍厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准 |  |  |  |  |
| 1 | （Tg≥170℃）环氧覆箔板 | QJ、GJB | 镍金 | 打线 | ≥2.5μm | ≥3μm |
|  |  | GJB |  | 焊接 | 0.05～0.45μm |  |
|  |  | QJ |  | 焊接 | 0.13～0.45μm |  |
| 2 | RT5880 及其国产化板材 | QJ、GJB | 镍金 | 打线 | ≥2.5μm | 1.5～5μm |
|  |  |  |  | 焊接 | 0.13～0.45μm |  |
|  |  | GJB | 软金 | 打线 | ≥3μm | 不镀镍 |
|  |  |  |  | 焊接 | 0.3～0.8μm |  |
| 3 | RO4350B，TSM-DS3及其国产化板材 | QJ、GJB | 镍金 | 打线 | ≥2.5μm | ≥3μm |
|  |  |  |  | 焊接 | 0.13～0.45μm |  |

8、验收标准

当验收标准为国军标、航天标准、宇航级标准时, 所有多层（大于2层）印制板钻孔后沉铜前增加等离子去钻污。(内控)

预审部分

1. 标记:

制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记；

2. 阻焊:

阻焊颜色默认为光亮绿色，与图纸要求冲突时以图纸为准；

- 字符:

①字符颜色默认为白色；

②明确不要字符时，不允许厂家添加标记信息（不印序列号）；当有字符要求时，按光绘文件加工 ；

4.工程确认方式：

由于对方无法及时接收邮件，工程问题确认附件整理完后，先电话与顾客沟通我们的建议选项，预审人员根据电话沟通的结果帮顾客把建议项选上，再发邮件给顾客和客服中心，该单等顾客（或客服中心）回复邮件确认后，再转给下一个环节。

5. 验收标准:

Word加工说明与PDF图纸及PCB文件中验收标准冲突时，以Word加工说明为准(质量等级军品则代表验收标准:GJB362B-2009)。

CAM部分

1.工艺要求:

采用电镀工艺时，允许板上残留镀金引线的端头，长度≤0.15mm；