- （S906）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20190104 | / |
| FPC1 | 凹蚀 | 20220617 | 胡广群20220617 |
| FPC2 | 点胶 | 20220618 | 魏礼忠20220618 |
| CAM部分1；MI部分1 | 过孔不允许藏锡珠 | 20230227 崔爱华 | 增加过孔不允许藏锡珠要求刘浩荣2023-02-24S906军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分2 | 增加凹蚀参数及要求 | 20230414 | 凹蚀管控PCN |
| FPC要求 | PFC验收等级、标识要求、序列号格式 | 20230605 | S906客户刚挠板生产制作补充说明李秋霞2023-05-24S906军品顾客质量要求评审表 |
| FPC部分第3点 | 包装要求 | 20231020 | S906 刚挠板包装要求张苑雄2023-10-19S906军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第2点 | 凹蚀改为等离子体 | 20231107 | 崔爱华 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

2、验收标准

当验收标准为国军标、航天标准、宇航级标准时, 所有多层（大于2层）印制板钻孔后沉铜前增加等离子去钻污。(内控)

FPC要求

1）验收等级要求：

刚挠板按GJB7548A-2021。（不满足验收要求的设计，需EQ与客户沟通确认。）

2）标识要求：

加公司LOGO、生产周期（WWYY）、追溯性标识，尽量放同一范围区域

3）序列号格式：

XXX（PNL号）-XX（PCS位置号），PNL号为001~999顺编；位置号为01~99顺编。如第一块PNL上第一块单元板的标识为：001-01。coupon和产品板上均要求增加序列号。

预审部分：

- CAM部分：

- 过孔工艺

过孔绿油塞孔且表面处理为喷锡时，增加曝孔数据

- FPC：

- 凹蚀：

所有多层（大于2层）订单的所有孔需要做正凹蚀，凹蚀范围5~40um，优选13um。

- 点胶：

所有订单不允许点胶。

3、外形、终检备注：按序列号排序周转；内包装备注：按序列号排序包装好出货；

- MI部分

- 表面工艺为有铅/无铅喷锡：阻焊显影、有铅/无铅喷锡、功能检查备注：喷锡板不允许过孔藏锡珠;