（B49K）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	20181124
	标记

	FPC要求 1
	柔性表面要求
	20200630
	410001贺磊2020-05-21

	公共部分2.
	客诉预警
	20210303
	谢寻

	预审部分2.
	服务性投诉
	20210525
	谢寻

	公共部分3.
	耐压测试
	20220304
	谢寻

	预审部分4.

CAM部分2.
	特殊特性

更改排版
	20220527
	中航光电科技股份有限公司供应商质量管理要求补充协议（通讯与工业事业部）龚钊2022-05-21410001军品顾客质量要求评审表

	FPC要求 1
	外观检查
	20220607
	JPQS

	公共部分3.
	删除无需提供报告
	20220626
	谢寻

	公共部分4.
	增加凹蚀参数及要求
	20230414
	凹蚀管控PCN

	公共部分5
	HB5800
	20230522
	刘佳

	公共部分4.
	凹蚀改为等离子
	20231107
	崔爱华

	公共部分4.
	删除宇航级标准
	20231125
	崔爱华


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
公共部分：
1.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

2.客诉问题点：孔位错误,设计文件与图纸标注不一致未反馈,此代码的尺寸标注需要逐个核实,抽测可能引发品质隐患。
[image: image1.png]5k0dia0]
cad
C—
Ca—
r—
cr—
r—
rT—
Cr—
CTe—
. —
Co—
| cr—
Cr—
Cr—
Cm—
—
CTm—
-
=
r—
C—
Corm—
oo
C—





3.耐压要求：

当客户要求层间耐压，未提供测试点时，预审按照耐压规则计算,满足客户要求的耐压值时无需确认,并把耐压值传递给CAM,CAM需编写耐电压测试流程,并在Panel添加耐压测试条。

4. 验收标准

当验收标准为国军标、航天标准时, 所有多层（大于2层）印制板需要钻孔后沉铜前增加等离子去钻污。(内控)

5. 检验标准

    当客户图纸中标注HB5800时,且未明确公差等级I、II,则孔径公差按下图红色框框此列执行,无法满足的确认。
[image: image2.png]1 KL
AR | LD LD fid B i
%
| ks F oM | F | b | b M| T
# # # #

0.1~0.3 +0.05 -0.05 +0.06 -0.06 +0.05
>03-06

+0.06 -0.06 +0.08 -0.08 +0.10
>06~<1 +0.07 -0.07 +0.11 -0.11 +0.10

-3 +0.10 -0.10 +0.14 -0.14 +0.12

>36

+0.12 -0.12 +0.18 -0.18 +0.15
>6~10

+0.15 -0.15 +0.22 -0.22 +0.18
> 1018 0 0 0

+0.18 -0.18 +0.27 -0.27 +0.21
> 18~30

+0.21 -0.21 +0.33 -0.33 +0.26
> 30~50

+0.25 -0.25 +0.39 -0.39 +0.31
>

s0-80 +0.30 -0.30 +0.46 -0.46 +0.37

> 80~120

+0.35 -0.35 +0.54 -0.54 +043
>120~180 +0.40 -0.40 +0.63 -0.63 +050
>180~250 +0.46 -0.46 +0.72 -0.72 +0.57
>250~315 +0.52 -0.52 +0.81 -0.81 +0.65





预审部分：
1.确认要求：

①（销售要求）该客户的所有订单发出的问题确认，文件及图纸修改，必须要求客户设计人员以邮件或者传真方式确认，其余电话，短信确认方式一律不接受。

②发出工程确认单后，需在10分钟内电话通知客户查收邮件。

2.验收标准：制板说明中无要求时，GJB362B-2009
3.特殊特性识别：

①、核对客户图纸是否有：C、C1、C2、C3...，等特殊特性标识，如有则在预审指示表单中注明有特殊特性产品控制要求，并切图给CAM；

②、批量单提交评审（批量单由销售在内单模版中备注，模块未提供时销售提前与客户沟通索要），并在评审单中注明工艺按客户模板制定PFMEA和控制计划。（PFMEA定义：过程潜在失效模式及影响分析）
CAM部分：
阻抗：此客户有阻抗测试的订单，每个阻抗测试条需加两组。
MI备注：

预审指示如有特殊特性产品控制要求，处理方式如下：

①、外形备注： 图纸标识“C、C1、C2、C3...”为产品的特殊特性，制作首件并100%测量特殊特性，记录首件实测值（适用于计量型数据，对计数型数据只要记录是否合格）；

②、终检备注：图纸标识“C、C1、C2、C3…”为产品的特殊特性，必须100%测量，并记录每批5个出货单元板的实测值，包括最大值和最小值。小于5块时，实测值全部记录（适用于计量型数据，对计数型数据只要记录是否合格）；

③、非尺寸类特殊特性也在相应工序备注：制作首件时图纸标注的"C、C1、C2、C3..."为产品特殊特性需100%检测并记录实测值（适用于计量型数据，对计数型数据只要记录是否合格）。如内层线宽尺寸，备注在内层酸性蚀刻和内层AOI。

FPC要求：
检验要求：

请在外观检查备注：客户要求柔性板表面光泽度需光亮，不接受哑色雾面。

