（S906）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	20190104
	/

	FPC1
	凹蚀
	20220617
	胡广群20220617

	FPC2
	点胶
	20220618
	魏礼忠20220618

	CAM部分1；MI部分1
	过孔不允许藏锡珠
	20230227

崔爱华
	增加过孔不允许藏锡珠要求刘浩荣2023-02-24S906军品顾客质量要求评审表

	共用部分2
	增加凹蚀参数及要求
	20230414
	凹蚀管控PCN

	FPC要求
	PFC验收等级、标识要求、序列号格式
	20230605
	S906客户刚挠板生产制作补充说明李秋霞2023-05-24S906军品顾客质量要求评审表

	FPC部分第3点
	包装要求
	20231020
	S906 刚挠板包装要求张苑雄2023-10-19S906军品顾客质量要求评审表

	共用部分第2点
	凹蚀改为等离子体
	20231107
	崔爱华

	共用部分第2点
	删除宇航级标准
	20231125
	崔爱华


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
标记

   顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期
2、验收标准

当验收标准为国军标、航天标准时, 所有多层（大于2层）印制板钻孔后沉铜前增加等离子去钻污。(内控)
FPC要求

1）验收等级要求：
刚挠板按GJB7548A-2021。（不满足验收要求的设计，需EQ与客户沟通确认。）
2）标识要求：
加公司LOGO、生产周期（WWYY）、追溯性标识，尽量放同一范围区域
3）序列号格式：
XXX（PNL号）-XX（PCS位置号），PNL号为001~999顺编；位置号为01~99顺编。如第一块PNL上第一块单元板的标识为：001-01。coupon和产品板上均要求增加序列号。

预审部分： 

CAM部分： 

过孔工艺

过孔绿油塞孔且表面处理为喷锡时，增加曝孔数据

FPC：

凹蚀：

所有多层（大于2层）订单的所有孔需要做正凹蚀，凹蚀范围5~40um，优选13um。
点胶：

所有订单不允许点胶。

3、外形、终检备注：按序列号排序周转；内包装备注：按序列号排序包装好出货；
MI部分

表面工艺为有铅/无铅喷锡：阻焊显影、有铅/无铅喷锡、功能检查备注：喷锡板不允许过孔藏锡珠;

