（P006）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPC部分 | 1 | 20231216 | US0001/US0002/US0012新增工程通用要求赵佳晓2023-12-01顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 2 |  |  |
| 预审部分 | 1.EQ确认的模板 | 20220404 | US0012US0012的EQ模板赵佳晓2022-03-29顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 1.EQ确认的模板 | 20200815 | US0012工程使用EQ模板赵佳晓2020-08-07顾客质量要求评审表 |
| GY2 | 包覆铜 | 20180328 | 工程 |
| 共用1 | 加泪滴 | 2026/7/30 | P00620170703 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示

共用部分：

1.加泪滴：

沉银板加泪滴规范：-如果是沉银的表面工艺，客户要求使用M6板材，有背钻工艺的，一定要EQ确认是否可以加泪滴；如果是沉银的表面工艺，是其他设计的非高速板，直接可以加泪滴，不用EQ确认

2. 包覆铜要求：

此客户当存在通孔树脂塞孔时，需要按包覆铜制作要求制作，包覆铜默认按最小5um制作，若客户要求包覆铜＞5um，需建议客户改为最小5um。如果验收标准为IPC III级，则顾客要求最小铜包覆厚度12微米，微孔处最小铜包覆厚度6微米（技术中心评审：无法做到，建议顾客更改为,铜包覆按IPC II）

预审部分：

1.EQ确认的模板使用如下附件模板

2. 如果报价信息与客户制板说明不一致，可以EQ与客户确认，EQ内容为：报价quote信息是A，制板fab drawing信息是B，请确认以哪个为准？但不要直接放报价单或者报价单截图给客户确认。

CAM部分：

FPC部分：

1.柔性板，刚柔板，客户要求在确认叠层的时候，标明叠层使用的材料的厂商和型号