（A330_AA2G_G1HF）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标题部分 | 增加新代码G1HF | 20231227 | MO0001内部客规增加客户旧代码郑磊2023-12-26顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 3.POFV孔coupon设计要求删除 | 20220308 | 20220307销售郑工邮件确认 |
| CAM部分 | 3.POFV孔coupon设计要求 | 20201102 | A330/AA2G/A911A330/AA2G/A911 PCB 通用要求---2020-9-5梁嘉慧2020-09-07顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 8.树脂塞孔要求 |  |  |
| 共用7（5）,8,9 | 7表面处理5）金手指板边倒角 8树脂塞孔要求 9阻焊塞孔要求 | 20200122 | A330/AA2G/A911PCB 品质要求梁嘉慧2020-01-17顾客质量要求评审表 |
| 共用6、7 预审2 CAM2 | 6孔壁铜厚1）2） 7表面处理1）2）3）4） 2字符油墨 2削铜处理 | 20200120 | A330/AA2G/A911A330 客规文件SQP_0539_A0梁嘉慧2020-01-07顾客质量要求评审表 |
| GY5 | 常规问题处理 | 20190118 | A330AA2G20190105 |
| GY5 | 板边破孔 | 20181019 | A330AA2G20181001 |
| Cam1 | ERP备注 | 20170830 | AA2GA33020170815 |
| 共用2 | 公司采用蚀刻引线 | 20161028 |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 外形、拼板:

  - 对于单板尺寸小于45MM*25MM的所有PCB，需按如下附件规则拼板，特殊异形板不能按此如下要求拼板的，请将拼好的图纸给客户确认:

2. 顾客不接受金手指残留引线

3.如果制板说明中有POFV工艺要求，则按树脂塞孔+电镀填平制作，如果制板说明中没有POFV工艺要求，则预审指示CAM：树脂塞孔后，不做电镀填平流程（露树脂即可）

4光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

5. 工程常规问题处理办法中有部分内容不适用，需要单独EQ进行确认。具体要求如附件

6.孔壁铜厚:

1)最小20um,平均25um;

2)机械盲埋孔孔壁铜厚最小18um

7.表面处理

1）喷锡：厚度2-25um

2）沉金：镍厚3-8um，金厚0.05-0.15um

3）图镀铜镍金：镍厚≥2.54um，金厚0.05-0.1um

4）金手指：镍厚≥2.54um，金厚≥0.38um

5）金手指板边倒角标准为0.3*45度

8.树脂塞孔要求

若制板说明有POFV工艺要求，则最小包覆铜厚度5μm,包覆铜延伸长度≥25μm。

9.阻焊塞孔要求

阻焊塞孔大于75%

预审部分：

- 板材：顾客对板材无要求时，用IT180A

- 字符油墨：只于阻焊上选用白色，只印在Rogers等白色板材基材选用黑色；

CAM部分：

1.ERP备注：

阻焊及终检工序备注：外层完成铜厚小于2oz时，阻焊不允许套印

- 削铜处理

板边内层如露铜，需要做板边削铜处理；对于非金属化孔NPTH，内层如露铜，需要做削铜处理