（V058/V313）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1.标记 | 20240105 | RU0001/HK0153/RU0003/RU0004/RU0005/RU0008/RU0012/RU0013俄罗斯顾客通用要求李美珍2023-11-28顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 2.黑色序列号 | 20230601 | HK0153/RU0003/HK0005序列号要求李美珍2023-05-18顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 4序列号2）从1号开始 | 20211110 20211116（销售模板要求） | V313熊丹莉2021-11-04V313民品顾客质量要求评审表 |
| 共用4 | 序列号 | 20200323 | / |
| Cam1 | Erp备注 | 20170920 | V05820170929 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

V058客户无论客户是否有要求都不允许添加我司任何标记（包括无铅标记）；

V313请按顾客文件内说明，如无特殊说明，不要加其他任何标记（包括pb）

2.阻焊桥：

如果BGA,SMD之间设计有阻焊桥的必须要保证阻焊桥，如果无法保证，需要与客户确认

3.其他：

  - 此顾客多拼板交货（比如1SET＝10Unit），允许1SET中出现单拼交货，但交货总数不能小于订单要求。CAM制作时，在ERP终检工序的“每Set最多允许报废单元”中填写“1”；

  - 客户若要求按IPC-CLASS 3标准，则翘曲度必须小于等于0.75％，工程考虑叠层的对称及MI要备注；

  - 客户若要求按IPC-CLASS 3标准，在“终检”要备注焊环单边最少1Mil（焊环按ERP生产能力参数中的IPCIII级焊环最小要求制作）；

- 序列号:

1)客户接受序列号不连号,流程设计：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

2) Nope单和Nope更改单序列号全部从1开始，若序列号位数是4位数，则0001开始，若是3位数，则001开始，无需再问客.	若销售模板明确有指示不是从1开始的，则以销售模板为准。若新单有指示不是从1开始，同型号的nope单没有指示，则提出与销售确认。

预审部分： 无

CAM部分：

1.ERP备注：

阻焊及终检备注：BGA位置不允许假性漏铜

2.终检备注：要求制作黑色序列号的板需要在终检指示全部板都要印序列号，不能不印序列号入库

FPC要求：

双面柔性板，成品最小孔铜20um；