（B5EV）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分第2点、MI部分第1点 | 增加孔径说明、外观检查要求 | 20230508 | WJ170--（兴森快捷）印制板技术质量保证协周润城2023-05-06110793军品顾客质量要求评审表 |
| MI部分第2、3点 | 外观检查要求 | 20240222 | 印制板新增验收要求周润城2024-02-19110793军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

2、孔径

PTH孔径尺寸为镀层加工后尺寸，过孔缩孔需确认；

预审部分：

- CAM部分：

- MI部分：

- 外观检查备注：板边不接受毛刺；不允许焊盘与阻焊的缝隙之间、焊盘孔及过孔内藏锡珠。

- 型号备注：不允许阻焊套印、阻焊膜双层结构。

- 表面处理、外观检查备注：不允许孔藏锡珠(喷锡表面工艺备注)，不允许焊盘和阻焊膜间隙藏锡珠及其他异物，出货前40倍视频镜下检验。