（D00F）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	12.阻焊开窗设计
	20240327
	660010顾客补充要求陈文涛2024-03-20顾客质量要求评审表

	共用部分
	11
	20210817
	理邦新单增加 工程处理客规刘喜平2021-08-13D00F/660010民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	2标记2）序列号
	20210419
	20210319工艺与客户确认的结果

	共用1-10；预审1-3
	
	20180124
	D00F20170104


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用1-10；预审1-3，要求仅仅适用于研发打样的临时版本PCB，临时版本PCB识别方式为：客户文件名后缀小数点后有三位数，如下红色框中数点后有三位数，非三位数则不为研发板

     [image: image1.png]J 001 USOEMRPCBHHRSNETH 2ip( 6.8




共用部分：
1. 优先等级：

①工程EQ确认 > ②PCB设计文件及制板要求 > ③客规 > ④IPC相关标准
2. 标记:
1)以丝印方式加工于板内，应包括UL认证标记、UL注册符号®、厂家UL档案号、厂家制程类别编码、阻燃等级、生产周期WWYY 、厂家logo、（防静电、无铅）。如下示例图：
[image: image2.png][ RULERS

T £00000
10— BERAG
Em@go i m 0 V-0
e r\§°9 NLHMG%

Tk
WEnall A e





标记的位置及面向，按资料Drawing层中指向。
2) 序列号:序列号允许断号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步
3.阻焊油墨厚度要求
      A ≥10um ;
B ≥7um ;
C ≥12um ;
[image: image3.png]



NSMD焊盘：阻焊厚度与焊盘的高度差X1< 35um ;
SMD焊盘：阻焊厚度与焊盘的高度差X2< 35um ;
         对于外层底铜≥2OZ：NSMD、SMD及阻焊塞孔要求不可高于焊盘50 um
4.热焊盘上过孔处理
	
	焊接面图示
	非焊接面图示
	处理方法

	5.1
	[image: image4.png]



	无开窗
[image: image5.png]



	从非焊接面做单面绿油塞孔

	5.2
	[image: image6.png]



	孔开大窗或小窗
[image: image7.png]



	删除非焊接面的孔开窗，从非焊接面做单面绿油塞孔

	5.3
	[image: image8.png]



	大面积开窗
[image: image9.png]



	在非焊接面大开窗掏绿油圈（钻孔+6mil），从非焊接面做单面绿油塞孔


5.BGA阻焊修改
对于<=0.5mm Pitch BGA需根据焊盘与出线宽度的不同形式，按如下图修改阻焊层SMD焊盘开窗形状：
[image: image10.png]



6. 短接点
短接点的两种常规焊盘图形、阻焊开窗及钢网开口设计在PCB上可能同时存在，无需工程确认，焊盘间无绿油桥，如下图所示：
[image: image11.png]O &




            ↑开路要求



↑ 短路要求
7. 外形倒角要求(如果顾客文件没有倒角，则按如下要求倒角;如果文件所倒角角度与以下要求不一致，无需更改，无需确认，按文件执行即可)
辅助工艺边的外直角，请倒成R=4.0mm的圆角；
单板的外直角，请倒成R=0.5mm的圆角；
          内直角倒 R<=0.5mm的圆角。
8.拼板外形制作
无缝拼接的单板与单板间允许倒R<=0.8mm的圆角，分板后的小突角是可接受的；
单板与工艺边交界处，允许在工艺边做2.0mm的铣刀避让。
[image: image12.png]N

o






[image: image13.png]\/

R<=0.8mm
V-CUT

\_ \

T L





修改前 ↑





 修改后 ↑

9.V-Cut 参数(Unit: mm)：

[image: image14.png]=

L




	角度
	30°+/-5°

	T
	T<1.0
	1.0<=T<1.6
	1.6<=T<2.0
	2.0<=T<=3.0
	T>3.0

	H
	/
	0.45+/-0.10
	0.55+/-0.10
	0.60+/-0.10
	/


允许在拼板辅助工艺边上添加防漏V-CUT图形设计
10. 提供文件：
           单板出货前需回传：钢网文件，全套生产Gerber，叠层结构图（含PP型号）
           邮箱：Edan-PCB@edan.com.cn
11. 附件图片孔表内蓝色高亮的Rnd字符代表圆形或椭圆型孔，Rect字符代表矩形孔，需按要求的形状去制作孔；
[image: image15.png]Through Holes

Symbol

CITOMMOOm>

Diometer

0.25
.88
.70
.75
90
.45
.20
2.70x2 .20 R90
3.30x2.80 RS0

W -0000

Plated

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes

Punched HoleName

No Rnd .25

Rud T B MER L Rnd .55
BRnd 7
Ne Rnd| . /5
No Rnd .9
Ne Rnd 1 .45
No Rnd 3.2 Non-Ploted

2.7x2.2 Punched
3.3x2.8 Punched

Quontity

457
3
9
32
40
3

5
2
2

RectfR FIE L





[image: image32.png]


12.阻焊开窗设计
     整板NSMD（阻焊定义开窗）焊盘需要修改阻焊开窗，按照复合型开窗制作，避免因焊盘上的走线或铜皮而导致焊盘大小和形状发生变化，具体要求举例如下：
1）圆形焊盘
需根据焊盘与出线宽度的不同形式，按如下图修改阻焊层焊盘开窗形状。 

[image: image16.png]



[image: image17.png]



[image: image18.png]



2）方形焊盘
需根据焊盘与出线宽度的不同形式，按如下图修改阻焊层焊盘开窗形状。
[image: image19.png]



[image: image20.png]



[image: image21.png]



3）槽形焊盘
需根据焊盘与出线宽度的不同形式，按如下图修改阻焊层焊盘开窗形状。
[image: image22.png]C = @B





[image: image23.png]



[image: image24.png]



4）异形焊盘
需根据焊盘与出线宽度的不同形式，按如下图修改阻焊层焊盘开窗形。
[image: image25.png]



[image: image26.png]



[image: image27.png]



[image: image28.png]



[image: image29.png]



[image: image30.png]



[image: image31.png]B s B R
B sw B e





预审部分： 
1  板厚公差
	板厚T
	T<1.0mm
	1.0<= T <=3.0mm
	T>3.0mm

	公差
	+/-0.10mm
	+/-10%
	+/-0.30mm


          除非有特殊说明，板厚均指成品板厚（包括镀铜及油墨厚度）
2 阻抗线调整
阻抗板线宽调整范围小于0.2mil（调整后线宽不小于3.5mil），且介质调整在1.0mil范围内，无需EQ确认

3 外形尺寸
	外形长宽尺寸
	<= 200mm
	> 200mm

	公差
	+/-0.13mm
	+/-0.15mm


    若图纸中外形尺寸标注值与实际光绘有小于4mil的误差，请直接以光绘为准。
CAM部分： 无
