（C023）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / | 20190103 |  |
| 预审部分1、2、3 | 公差、油墨颜色、确认 | 20220110 | 印制板加工协议21版本（股份）刘铃2022-01-05510014军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第2点 | 验收等级说明 | 20240409 | 印制板加工协议陈茂2024-04-07510014军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

- 验收等级

- 客户无要求时军品级产品验收标准：GJB362C-2021

- 民品级产品验收标准：IPC-6012 Ⅱ级

预审部分：

- 印制板尺寸公差要求

如有特殊要求，以客户加工说明或者结构图为准，如无特殊要求，按如下默认公差控制。

- 印制板外形尺寸公差：如无特殊要求,为±0.15mm。

- 槽孔尺寸公差：如无特殊要求，公差为±0.10mm。

- 印制板板厚公差见表1。

表1 印制板板厚公差

| 板厚（mm） | 公差 |
| --- | --- |
| ≤1.0 | ±0.10 mm |
| >1.0 | ±10％ |

对于镀金手指板，板厚需与客户确认以金手指区域为准，公差按上表。

- 阻焊及字符

如无特殊要求，按如下默认要求控制。

- 阻焊采用绿色油墨。

- 字符采用白色油墨。

- 确认方式:

所有EQ需要邮件方式书面回复,才可以下线。

CAM部分：