（C1PG/SATY）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 2-3 | 20240410 | 510663、510681PCB检验标准罗蓉2023-12-06顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.白油块 | 20240318 | 510663、 510681510663 四川华鲲振宇 包白油块要求罗蓉2024-03-14顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.白油块：客户设计的白色字符块（一般为方形）都需要按照白油块制作，需保证表面平整，没有波纹，没有褶皱，厚度最小15μm。

2.线路，孔

1）客户无要求时，表面最小完成铜厚25μm

2）孔铜最小18μm

3）外层PTH孔环最小2mil，NPTH孔有设计孔环时，最小孔环6mil

4）线宽/线距公差+/-20%

3.外形

1）外形公差

a.外形尺寸≤200mm 的，偏差+/-0.2 mm；

b.外层尺寸>200mm 的，每增加50mm，极限偏差增加0.05mm（不足50mm的，向下舍去）；

例如尺寸250mm时，公差则为+/-0.225mm，如尺寸240mm，则公差为+/-0.2mm

2）翘曲度

有SMT要求的长边≤300㎜按照0.75%管控，大于300㎜时按照0.6%管控，超能力时EQ确认

扭曲计算：扭曲=（扭曲高度/1倍的对角线长度）*100%

预审部分：

CAM部分：