（V3F7/V3LV）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 2 | 20240426 | 660008（US0001,CR0001,TH0003,662307）Samtec客户关于金厚问题的要求陈锟2024-04-22顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 3.图纸要求 | 20240325 | 660008（US0001,CR0001,TH0003,662307）申泰客户关于要求按原始图纸做尺寸测量报告（客户的图纸单位为inch）陈锟2024-03-20顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 2叉板要求 | 20230927 | 660008（US0001,CR0001,TH0003,662307）申泰客户出货X板要求：按40%管控陈锟2023-09-15顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 2 | 20230719 | 660008/US0011/TH0003/662307/CR0001V2MC+V2D1+V3F7+V3FV+V3LZ 客规新增李国辉2023-07-11顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 1. | 20220623 | TH0003V2MC(更新内部代码V3F7)工程客规谢小娜2022-06-16顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 2 | 20220613 | US0011/660008/TH0003V2D1_V2MC_V3FV新增客规内容谢小娜2022-06-07顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 1 | 20220531 | 660008/US0011/TH0003/662307V2MC+V2D1+V3F7+V3FV 客规谢小娜2022-05-21顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.金属包边设计的金属包边部分外形公差为+/-0.2mm

2. 客户无要求时，沉金金厚按照0.0508μm（0.002mil）~0.254μm（0.01mil）控制，客户订单有要求时沉金金厚按照订单要求，订单超能力则需EQ确认

预审部分：

1. 关于尺寸标注特殊公差要求的确认(具体确认内容见英文确认模板)

①下图1所示的外形，一边包边（红色部分），一边非包边的设计，但客户有标注尺寸时，由于包边的位置在沉铜前铣，非包边在外形时铣，两次铣在不同的流程中，所以无法保证满足标注的公差要求。遇到此类设计，如果顾客有标注尺寸，则包边部分的公差直接按照+/-8 mil。

2. 预审需核对图纸与gerber中的PN，版本号以及尺寸是否一致，若不一致则需要EQ，并要求客户更新图纸（EQ中A建议可以写：Please send updated fab drawing to us and update it in your system），待客户提供更新的图纸后预审才可以下线。

CAM部分：

- V3F7的板为光电板，外形后电测的V3F7的板，电测后增加”成品清洗”流程，流程参考如下，并在成品清洗备注：清洗速度1.5m/min
前工序-电子测试-成品清洗(清洗速度1.5m/min)-功能检查-外观检查-FQA-成品清洗((清洗速度1.5m/min)——后工序

2.叉板要求：10拼以下单叉，10拼以上叉板数量严格控制在10%以内，有叉板的拼板数不限制。

3.图纸要求

将客户的原始图纸提供给工厂进行测量。