（V2R1）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	2.钻孔
	20240605
	DE0007压接孔公差C25439-A3-A2-X-7442林晓亭2024-04-23顾客质量要求评审表

	共用部分9
	回流焊要求：增加备注
	20230625
	李总邮件

	共用部分9
	回流焊要求
	20230403
	Sjh邮件

	共用部分9
	回流焊要求
	20221124
	/

	共用部分10
	翘曲度
	20201225
	协议补发

	共用部分9
	回流焊要求
	20201013
	20200922 陈昕邮件20200928周炜专邮件

	共用5
	4）拼板添加备注
	20200313
	/

	CAM5
	电测章
	20191218
	V2R1V2R1 代码添加电测章潘平彬2019-12-18顾客质量要求评审表

	共用3（3）
	无铅喷锡
	20190107
	V2R120190104

	
	翘曲
	20181218
	工程

	共用4（1）
	阻焊油墨
	20181217
	V2R1，V3C3,V3GI-0001,S79G, V2YQ-V3HB,B50Y B321 V33R-000120181217

	预审5
	TG170材料但没有指定材料具体型号要求时可使用公司主推的高Tg FR4材料
	20180921
	销售

	共用6
	PSR2000MT
	20180228
	V2YQV2R120180214

	Ys5
	材料
	20170420
	20170432

	表头
	以下来源于文件
	2016.04.11
	V2R120160409

	共用部分：2,17

预审７
	压接孔公差

铜厚
	2016.04.09
	V2R120160405

	共用部分5;4
	拼板
	2016.04.01
	V2R120160401

	共用部分5;1
	流胶点
	2016.03.17
	李佳

	预审:2;3;5;CAM:4
	验收标准,外形拼板
	2016.03.16
	V2YQ20160227

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 无特殊要求时，必须加快捷全套标记，加在底层阻焊层无铜区，若无法加全套标记时，需与顾客确认
2) 若顾客制板说明中有关于无铅标记要求时，则按顾客要求，若无关于无铅标记要求时，则不允许加无铅标记。
2. 钻孔：

压接孔公差(来源于文件C25439-A3-A2-*-7442、QRS A25000-B1000-A1-*-25)：
	序号
	表面工艺
	完成孔径(mm)
	孔径公差(mm)
	min孔环(mm)
	min孔铜/max孔铜(um)

	1
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	0.5
	+/-0.05
	0.05
	25/50

	2
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	0.6
	+/-0.05
	0.05
	25/50

	3
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	0.75
	+/-0.05
	0.1
	25/50

	4
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	0.825
	+/-0.05
	0.1
	25/50

	5
	沉锡
	0.85
	+/-0.05
	0.1
	25/50

	6
	沉锡
	0.95
	+/-0.05
	0.1
	25/50

	7
	沉锡
	1.05
	+/-0.1
	0.1
	25/50

	8
	有铅喷锡\无铅喷锡/沉锡
	1
	+0.09/-0.06
	0.05
	min25

	9
	沉金
	1
	+0.09/-0.01
	0.05
	min25

	10
	有铅喷锡\无铅喷锡
	1.27
	+0.17/-0
	0.225
	25/50

	11
	沉锡
	1.29
	+0.15/-0
	0.225
	25/50

	12
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	1.45
	+0.09/-0.06
	0.225
	25/50

	13
	有铅喷锡\无铅喷锡
	1.6
	+0.09/-0.06
	0.225
	25/50

	14
	沉锡
	1.6
	+0.1/-0
	0.225
	25/50

	15
	/
	2.3(NPTH)
	+/-0.05
	/
	/

	16
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	2.4
	+0.09/-0.06
	0.05
	Min25

	17
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	2.9
	+/-0.05
	0.2
	25/50

	18
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	3
	+0.15-0
	0.2
	25/50

	19
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	3.1
	+/-0.05
	0.2
	25/50

	20
	有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡
	4.3
	+/-0.05
	0.2
	25/50


压接孔识别：制板说明写yes的，然后gerber文件会分钻带

[image: image1.png]SIEMENS

Mobility GmbH

OB design C25517-AB5-C1 board dimension X 160 mm
9! X*Y) Y:100 mm
number o layers 10
number of PCBs Ty [X—mm
I maltle panel — dimension of multple panel (X* Y) | .m0
limit for overall PCB thickness | 1,736 mm include outer ayers for wo sidec-2CB,
nominal PCB thickness 1,56 mm ‘exclude outer layers for multiayer-PCB
PCB material IPC-4101 R4/ Tg150° halogen-free [no
lead-free and RoHS compliant | yes, phenolic hardening and fller
surface treatment IT [Sn] - Immersion tin
number of holes 1801 - 2400 min. finished hole size 200 ym
micro vias / buried vias —pm/—pm blind holes no
‘min. printed conductor min. gap between track/pad
width used 120 pm conductors 120 pm
yes, flled&capped IPC._| [ press-n fechnology acc. 1o
via plugging 4761Typ7 C25439. A3 A2 7442 ves
Restricted tolerance NPTH acc. o

Kapton® tape n C25439-A3-A2-"-7442 yes
bevelled edges with ) p—— .
selective gold plating chamfer depth mm | '€9end P
impedance controlled no Sideplating no
special requirements.

General tolerances for PCBs in line with F25022-F4242-X-*-7435 for the specified printed circuit board type.

Deviations from the original production data are not permitted. The existing printed conductor layout must
be implemented in circuit board production.

00




客户不再提供“hole drawing” (*-7653)孔符文件，同时用不同的钻带gerber文件表示不同要求的孔，钻带文件举例如下
[image: image2.png]t[ ] <DIR> 2024/06

225391-b90-x320-3-53_drill_ pressit
225391-b90-%320-3-53_drill_pressfit fdr 1.63KB  2024/0B
25391-b90-x320-3-53_drill restricted tolerance fdl 331KB  2024/0B
25391-b90-x320-3-53_drill restricted tolerand®  fdr 144335 2024/0p

225391-b90-x320-3-53_drill_filled_capped fdl 3.60KB  2024/0B
225391-b90-%320-3-53_drill_filled_capped™. fdr 19.39KB  2024/0p
a25391-b90-x320-3-53 _drill_plated fdl 4.68KB  2024/0p
a25391-b90-x320-3-53 _drill_plated fdr 23.61KB  2024/0B

225391-b90-x320-3-53_drill_unplated fdl 423KB  2024/0p
225391-b90-x320-3-53_drill_unplated 239 ¥





3. 线路、表面工艺：
1) 不允许删除内层孤立盘；

2) 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：允许移线或削孔盘≤2mil（单边），除线路正常补偿外，焊盘只允许加大≤2mil（单边），超出时需提出确认；
3) 表面工艺：（顾客表面工艺代码如下）：

    （604）为选择性镀金

    （782）为沉锡

    （795）沉金，镍厚范围4-6um
    （799）无铅喷锡
     注意：若顾客GERBER文件中有SMD盘，请将喷锡（包括有铅和无铅）表面工艺更改为沉锡

（SMD盘的识别方法：确定有无贴片文件 或者确定有无客户提供的MARK点 或者确定文件中是否有贴片焊盘存在）

4)碳油板:

  在工艺边上加碳油测试条,见下图(测试焊盘大小无要求),测试焊盘间的电阻不超过500欧.

          [image: image3.png]Test Coupon

|€— 20 mm —p|

7
Carbon test path /
2mm

Copper pads
(t.b.d. by supplier)




4. 阻焊、字符:
1) 阻焊桥不能开通窗；无要求时，阻焊颜色为绿色哑光油墨，顾客接受如下阻焊油墨型号（预审与CAM均需要在EDS系统中录入所使用的阻焊油墨型号）：
	颜色
	光泽度
	是否含卤素
	型号
	品牌

	绿色
	亮光
	有卤
	LP-4G/G-05A
	南亚

	
	
	
	HSR-200 GK01SH
	海田

	
	
	
	PSR-4000 G23K
	太阳

	
	
	无卤
	LP-4G/G-91
	南亚

	
	亚光
	有卤
	PSR-2000 MT
	太阳

	蓝色
	亮光
	无卤
	LP-4G/B-50
	南亚

	
	亚光
	有卤
	R-500 MBLH
	永胜泰

	黑色
	亮光
	无卤
	PSR-4000 EG23
	太阳

	
	亚光
	无卤
	PSR-2000 ME8H
	太阳

	红色
	亮光
	有卤
	LP-4G/R-36
	南亚

	白色
	/
	无卤
	R-500 WH
	永胜泰

	黄色
	亮光
	无卤
	LP-4G/Y-31
	南亚


2) 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：针对BGA或贴片焊盘，客户原始设计有阻焊桥时，必须保留阻桥制作。无法保留时必须提出与客户确认；
3) 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：当字符需要移动时，需要提出与客户确认。削后无法辨认的字符需要与客户确认；
5. 外形、拼板:
1) 非单拼交货的订单若客户原向提供好了拼板实体，且工艺边上没有设计铜皮或阻流点时，我司需与客户确认加铜皮或阻流点。若客户提供的只是UNIT，我司按拼板图要求进行拼板，这种情况可以按我司规则加铜皮或阻流点，无需与客户确认。
2) V-CUT公差要求：
	板材
	余厚及公差
	板厚

	FR4
	板厚的1/3，最小0.3mm，最大0.8mm  公差+/-0.1mm
	无

	CEM3
	0.65+/-0.1mm
	1.6mm

	CEM1
	0.65+/-0.1mm
	1.6mm

	MCPCB
	0.65+/-0.1mm
	1.5mm


顾客要求的V-CUT角度不可更改，如要更改必须确认
3) 机械公差：
    当客户图纸当中未标注尺寸公差，且制板说明文件中也没有公差说明（如下图1）时：

请按照外形公差+0/-0.3mm，铣内槽按+0.2/-0mm制作(此公差对于金属化铣槽较严格，槽宽2.5mm以内直槽可以用钻槽方式制作，其余情况铣槽需外发金属基板CNC制作，技术中心已评审)，此公差要求来源于顾客协议F25022-F4242-X-*-*-7435.pdf）。
[image: image4.png]



          图1


         其余机械公差(见下图2)：
[image: image5.png]+ el
O oo O
. @)
ale =
D
O
Y
]

I X ¥ ¥





图2

  上图中：     标识                尺寸                      公差要求

                B                                           +/-0.15mm

                C                  无                        +/-0.1mm 

                D                直径≦3.6 mm               +/-0.15mm

                E                直径≦3.6 mm               +/-0.08mm

                                 直径>3.6 mm                +/-0.15mm

                F                  无                        +/-0.25mm   

                G                                            +/-0.1mm

                H                  每100mm                 +/-0.025mm

                NPTH              直径≦6 mm               +0.1mm 

                                    直径>6 mm               +0.2mm

              顾客指定参考孔        直径≦3.6 mm            +0.05mm

                PTH                直径≦0.4 mm(VIA)       +/-0.1mm

                                    0.4到2.0mm             +0.1mm

                                    直径>2 mm               +0.15mm

               PTH SLOT            宽方向公差              +0.2mm

                                     长方向公差              +0.3mm     

               板厚                                         +/-10%(小于1MM板厚时，需要与顾客确认板厚公差)

               其他                                         +/-0.15mm

       如果顾客在制板说明中没有说明依据A5E02020200 或  SN 71505时,则按如下机械公差控制
  [image: image6.png]



上图中：

 a        外形公差:                                          小于等于500mm，公差-0.3mm,大于500mm,公差-0.4mm

 b、m     安装孔(mounting holes)

中心到边框距离                                       公差+/-0.15mm

d     槽                                                      公差+0.20mm

k     PTH                         小于等于2.0                 公差+0.15mm

                                  大于2.0mm                    公差+0.20mm

i    NPTH                         ≤ 6.0mm                  公差+ 0.1mm
> 6.0mm                   公差+ 0.2mm
c   安装孔(Diameter of mounting holes)                     公差+ 0.05mm
               板厚                                         +/-10%(小于1MM时，需确认板厚公差)

               其他                                         +/-0.15mm

g    PTH孔间距               <600mm                公差+ /-0.08mm  
 

h    PTH与NPTH孔间距        <600mm                孔径小于等于3.5mm  公差按+ 0.08mm 

                                                   孔径大于3.5mm     公差按+ 0.2mm   
4)拼板(以下要求来源于文件顾客协议F25022-F4242-X-*-*-7435.pdf):备注：下图的邮票孔设计为成品板要求
   A)当板尺寸较小,我司需要以拼板交货时，优先按照以下图桥连邮票孔方式拼板,预审EQ时,需与客户确认拼板DRAWING图，图上需要标注拼板外形尺寸，单元板尺寸
       B) 对于顾客设计好的拼板（单拼板或多拼板交货），只有桥连没有邮票孔时，按照以下拼板方式增加邮票孔，不需EQ确认。

C)当客户在PDF drawing中有intended ribs are 2-3mm wide in marked places 或break web in marked places according to F25022-F4242-X-*-*-7435, edge after the disconnect smooth时，优先按照以下方式桥连+邮票孔拼板,不需EQ确认。
      [image: image7.png]HRARFL P L 54 E o
1B 52 AL L 17 8 754K 0-0. 1mm, g
££0.8mm TEFLBIAR 4 2 i 1) B A
i $#0.05mmi% it.





    　
6. ERP注意项:
删除
7. NOPE：

在没有与客户确认情况下不可更换材料
8. 阻抗板：

顾客要求提供阻抗测试条

9. 100%回流焊要求：4层及4层以上板需要在外层AOI后加烘板流程，烘板后加回流焊流程。如下

外层AOI-烘板（150°，2H）-回流焊（注：此要求只适用于刚性板）
 10.翘曲度
无要求时，按长边最大0.7%并且翘曲高度不能超过2.4mm，两者取小

技术部评审结果如下

翘曲度小于等于0.7%可以满足（需理论翘曲≤0.1%）板任意一个角翘曲高度＜2.4MM，需板长边长度≤342MM

   ①.理论翘曲≤0.1%且长边长≤342MM的板可以直接制作

   ②.理论翘曲＞0.1%或对长边长＞342MM的板，按软件建议值与客户建议翘曲)
CAM需要在终检—功能检查备注扭曲的计算公式为（扭曲高度/一倍的长边长度）*100%
预审部分：
1. 板厚公差：
顾客要求板厚公差超公司能力时，需要与顾客确认；
2. 验收标准：

SN71505 Edition 2015-10（包含IPC-III级标准）
3. 翘曲度：

无要求时，按最大0.7%并且翘曲高度不能超过2.4mm
4. (删除)

5. 材  料


客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）有具体说明时，TG150材料但没有指定材料具体型号要求时请统一用联茂IT-158。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，请也使用联茂IT-158材料(工艺陈黎阳经理评审已通过)。我司工艺规定的以下条款使用高TG时，使用TG170材料，没有指定材料具体型号要求时，可使用公司主推的高Tg FR4材料，但是高TG材料成本由公司承担。

	a、内或外层完成铜厚≥3OZ

	b、层数≥12层

	c、成品板厚度≥3.0mm

	d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm

	e、小于等于0.5pitch板

	f、盲埋孔

	g、凹蚀订单


TG170材料但没有指定材料具体型号要求时可使用公司主推的高Tg FR4材料。
NP更改单：在客户没有要求更改材料或给PCN的情况下， 材料不可做任何替换
6. 顾客GERBER文件:

顾客GERBER文件中的PASTE,metal-mask,glue-mask可以忽略

7. 铜厚：对于双面板和单面板，客户叠层里的铜厚都是指基铜（如若没有其它特殊说明情况下）。

[image: image8.jpg]Min. Layer
Distance
[um)

Layer Stackup

NO2

NO1

Top

Bottom

Matenal

Thickness | Tolerance | Penetration)
Depth

[um]

Notes

considered

considered





[image: image9.png]Layer

Stackup
Min. Layer

Distance

[um] NO2

Top

Material | Thickness | Tolerance | Penetration Notes
[um] [um] Depth
] - [um]
cul 70 considered
Core FR4| 2330 | 180 | 180





对于多层板，客户叠层里的外层铜厚是指基铜（如若没有其它特殊说明情况下）。

CAM部分： 
1.    当外层基铜小于等于35微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于50UM
     当外层基铜小于等于70微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于60UM

     当外层基铜小于等于105微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于80UM

     当外层基铜小于等于140微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于100UM

    若外层基铜为12um，阻焊高度与SMD焊盘高度之差≤10微米    若外层基铜为12um，且板中有小于等于0,65mm pitch，则顾客要求该PITCH处，阻焊超出焊盘高度≤10微米
2. 打叉要求:


不接受打叉

3. 阻  焊:


如下图所示情况，不允许更改顾客阻焊大小（正常补偿除外）,即周边铜皮包围和铜皮上的开窗不允许更改大小
   [image: image10.png]



 [image: image11.png]



4. 标  准:

满足SN71505 Edition 2015-10的同时，也要满足IPCIII级标准
5. 电测章

      每个单元板(unit)都需加“E”字标记电测章，盖在快捷标记旁边；如位置不足,可盖在不影响贴装的位置,需避开元件的白色字框内或线路上。
