（A422_AC0U）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分
	3
	20240611
	答复: Re: 关于高意客规EQ附件命名问题 20240611邮件

	预审部分
	3
	20231017
	TH0002/MY0015等关于EQ附件的命名要求赵佳晓2023-09-27顾客质量要求评审表

	CAM1
	打叉板要求
	20200306
	AD66通用PCB来料检验作业指导书陈新民2020-03-05顾客质量要求评审表

	预审2
	图纸和客户规范未定义的要求参考IPC-II
	20200306
	

	共用2
	其它1）翘曲/弓曲

2）金厚
	20200306
	

	共用1
	
	20181124
	标记

	预审1
	ROHS
	20170320
	A422AC0U20170330


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记。
2.其它

1）翘曲/弓曲：翘曲/弓曲≤0.75%

2）金厚：图镀铜镍金：金厚≥0.05μm

      沉金：金厚≥0.05μm

      化学镍钯金：金厚≥0.03μm

金厚主要参考图纸要求和IPC相关标准（上面要求为IPC-6012D的要求）

预审部分： 
1.表面处理：
       客户要求所有的表面工艺都符合ROHS，如果客户订单中要求表面工艺是有铅喷锡的需跟客户EQ确认。
2.. 图纸和客户规范未定义的要求参考IPC-II
3. EQ文件（附件）命名要求格式：EQ Of客户型号_我司名称+我司旧型号_日期_EQ的次数，日期要根据实际的EQ时间变更，如9月27日发出第一次EQ，则日期应为20230927,如9月28日我司有2次EQ，则日期应改为20230928.
如：EQ Of GYT002ABC_Fastprint2W03T002A0_20230927_1st
EQ Of GYT002ABC_Fastprint2W03T002A0_20230928_2nd
[image: image1.png]EQ Of PN_company_date_fst
L

DFM round o

1st DFM send over date
KA )

Supplier name and supplier PN
A LA A 100 5

Coherent PN
EERE




CAM部分： 
1.打叉板要求

	拼版数
	打叉数量/每拼
	允收最高比例（按set计算）

	4拼（含4拼以下）
	≤1
	10%

	5拼-10拼
	≤2
	

	11拼（含11拼）及以上
	≤3
	


