（ADP9）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 3-4 | 20240611 | 664032WI-QM-082 PCB物料包装、标识、存储、运输规范1.0.pdf刘森林2023-05-09顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 2 | 20230718 | 664032WI-QM-082 PCB物料包装、标识、存储、运输规范1.0.pdf刘森林2023-05-09顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 1 | 20230525 | 664032WI-QM-081 刚性PCB性能规范及验收标准 2.0.pdf和WI-ME-017 PCB切片制作及观测操作规范 V2 1.pdf刘森林2023-05-09顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1-9 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 孔

- 孔铜：单点最小孔铜厚度20μm，厚铜板以及POFV孔最小25μm，平均最小铜厚25μm

- POFV盖覆铜厚≥6μm

3）孔的公差

孔公差英制与公制转换后规格判定原则：单位转换后，保留小数点后2位，采用下限入，上限

舍的原则。示例： 91mil NPTH孔转换公制为91*0.0254mm=2.3114mm，公差按照下表为+0.10/-

0mm， 转换后范围为：2.3114-2.4114mm。按照下限入，上限舍，判定规格变为：2.32~2.41mm。

a.非压接孔公差要求如下表

| 类型/孔径 | ≤0.31mm | 0.31mm＜φ≤0.8mm | 0.8mm＜φ≤1.6mm | 1.6mm＜φ≤2.5mm | 2.5mm＜φ≤6mm | ＞6.0mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTH孔 | +0.08/-∞mm | ±0.08mm | ±0.1mm | ±0.15mm | +0.15mm/-0mm | +0.3mm/-0mm |
| NPTH孔 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.08mm | +0.1mm/-0mm | +0.1mm/-0mm | +0.3mm/-0mm |

b. Slot孔公差：金属化和非金属化Slot孔长宽公差+/-0.13mm

c. 压接孔尺寸公差：±0.05mm

- 表面处理

- 镍钯金金厚：0.015~0.1μm，钯厚：0.05~0.15μm，镍厚：3~8μm

- 邦定板：邦定焊盘镍钯金金厚0.05~0.15μm，钯厚：0.075~0.15μm，镍厚镍厚：3~8μm

- 线路，焊盘

1）射频线：10mil以下线宽公差+/-20%，10mil及以上线宽公差+/-2mil

2）焊盘公差a.SMT焊盘：尺寸≥12mil，公差+/-10%，尺寸＜12mil，公差+/-1.2mil

b.插件焊盘公差+/-2mil

c.目标盘（HDI）+20%/-10%

4.标记

1）客户无要求时添加我司全套标记+周期（YYWW）

2)如果标记添加在蚀刻层（铜层），则蚀刻标记与焊盘距离≥0.2mm

5.阻焊

1）阻焊厚度

a.导体图形：线顶处（y）阻焊厚度≥10um，线角位（z）阻焊厚度≥5um。

b. NSMD焊盘：阻焊厚度（x1）不可高于焊盘35um。

c. SMD：阻焊厚度（x2）不可高于焊盘35um。

d. 阻焊塞孔：塞孔面阻焊厚度L1、L2均不可高于附近焊盘50um。

e. 对于外层底铜≥2OZ：NSDM、SMD及阻焊塞孔要求不可高于焊盘50um

2）阻焊塞孔

表面处理前塞孔

a.全塞孔：塞孔深度≥70％孔深，孔口不允许开裂、露铜。

b.半塞孔：主要指位于大铜面的单面开窗或双面开窗散热孔，塞孔深度≥30％其不透光

（注：不适用于HASL；允许孔内表面处理镀层不连续）。

表面处理后塞孔

a.全塞孔：禁止。

b.半塞孔：仅适用于HASL，塞孔深度≤50％孔深且不允许透光（板厚小于1.6MM的板不

作深度要求）,允许有锡圈，锡圈单边≤5mil，孔内残留铅锡满足要求；

BGA全塞孔，同时其它位置半塞孔设计

a.HASL表面处理：需分两次塞孔，全塞孔在表面处理前，半塞孔在表面处理后。

b.其它表面处理：全塞孔和半塞孔，绿油前一次塞孔。

6.叠层

1）板厚公差

| 板厚（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- |
| ≤1.0 | ±0.1 |
| 1.0＜板厚≤1.6 | ±0.14 |
| 1.6＜板厚≤2.0 | ±0.18 |
| 2.0＜板厚≤2.4 | ±0.22 |
| 2.4＜板厚≤3.0 | ±0.25 |
| ＞3.0 | ±10% |

2）翘曲

单板：①无SMT板，翘曲度≤0.7%

②有SMT板，板厚＜1.6mm时，翘曲度≤0.7%；板厚≥1.6mm时，翘曲度≤0.5%，且最大弓曲变形量≤1.5mm

混压板：翘曲度≤0.7%

背板：翘曲度≤1.0%，且最大变形量≤4mm

7.外形

外形公差见下表

| 长宽尺寸 | 公差 |
| --- | --- |
| 长宽≤300mm时 | ±0.2mm |
| 长宽＞300mm时 | ±0.3mm |
| 板内所有挖空区域 | ±0.13mm |
| 位置尺寸 | ±0.2mm |

8.耐压测试要求

按照设计文件中耐压等级要求进行测试，无指定耐压等级的PCB按照Voltage-A执行。

| 耐压等级 | 测试条件 | 判断合格标准 |
| --- | --- | --- |
| Voltage-A | 以每秒100V(有效值或直流)加压至500V+15/-0V，保存时间≥5s | - 漏电流≤0.5mA 2)介质无飞弧或被击穿 |
| Voltage-B | 以每秒100V(有效值或直流)加压至1000V+15/-0V，保存 时间≥5s |  |
| Voltage-C | 以每秒100V(有效值或直流)加压至1500V+15/-0V，保存时间≥5s |  |

预审部分：

CAM部分：

1.叉板要求：客户无要求时，不允许叉板出货

2.若客户光绘文件中允许叉板，则叉板按如下标准

刚性板

| 拼板单元数 | 2~4 | 5~8 | ＞8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许叉板数 | 0 | 1 | 2 |

刚揉板以及FPC如下表

| 拼板单元数 | 2~3 | 4~5 | ≥6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许叉板数 | 1 | 2 | 3 |

3.SMARTDRILL 层要求按“终端刚性 PCB 性能规范及验收标准”的编码即终端转华技编码，此类编码无论拼板数量，可接受单叉，其余 X-out 出货规则按以上1,2点的要求；

4.如果客户光绘文件中要求叉板要求涂黑INK点，请将INK点位置指示给生产，并告知其叉板要求涂黑此处。