（V259）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分 | 7 | 20240625 | 350258、350076RE_ RE_ 300008344931-057 FA ISSUE 销24050221 6V3LP00U P1霍锦辉2024-05-21顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 5-6 | 20230829 | 350076/350258Plexus 药物iu陈素华2023-06-20顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 5-22 |  |  |
| 共用部分 | 4.工艺边铺铜问题 | 20230328 | 350076/350258PCB 工艺边要求陈素华2023-02-13顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 4.EQ模板 | 20221207 | 350076/350258V259/V3LP EQ 模板要求陈素华2022-10-12顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3.孔 | 20220708 | 350258/350076Plexus-厦门 关于双面开窗的VIA不接受堵孔陈素华2022-06-27顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 3.EQ文件命名 | 20220110 | GPV 中山/Plexus 厦门 EQ 文件名要求陈素华2022-01-06663604-V3M2/350258-V3LP/350076-V259民品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 2.叠层要求 | 20210609 | 贝莱胜电子（厦门）有限公司-出货报告要求李倩2021-02-07350076民品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 1.符合性声明提供 | 20210602 |  |
| 共用部分 | 2.白油块 | 20210525 | 贝莱胜电子（厦门）有限公司 李倩2021-05-24350076民品顾客质量要求评审表 |
| FPC部分 | 1.冲型模具确认 | 20210525 | 贝莱胜电子（厦门）有限公司李倩2021-05-19350076民品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 其他:

  - 请提供以下报告： 首板尺寸测量报告（新单），切片报告，离子污染报告，可焊性报告，电测报告，COC报告，热应力测试报告.并提供一块板做可焊性测试；

- 白油块：板子上有标识SN的为白油块如下图，白油块厚度20μm以上 外观要求平整，无凹凸点。

- 孔

客户原稿要求做双面开窗的孔必须做成双面开窗，不允许做成塞孔，且在允许按照我司规范适当加大开窗避免阻焊入孔堵孔

- 工艺边铺铜问题：客户要求工艺边必须保持平整，不能铺阻流铜块

1）.如果客户要求工艺边铺铜，则不允许铺阻流铜块，只能铺整块铜皮。如果铺铜有断开的设计，每个铜至少有15mm的长度，如果无法满足15mm的长度，则可以不铺铜
2）.如果客户没有要求工艺边铺铜，我司因为设计考虑必须铺铜的，不能铺阻流铜块，必须铺大块铜皮。如果不铺铜不影响制作也可以不铺铜

5.符合无铅要求（非有铅喷锡的板）或者指定表面处理为沉银的外层孔环必须添加泪滴，泪滴按照我司设计规则。

6.客户文件中没有指定标记添加位置时需要与客户EQ确认标记添加位置（多次沟通，客户解决不了，需要快捷配合）

7.客户要求盖电测章但是没有指定电测章盖章位置时需要在终检指示在标记旁加盖电测章，电测章要远离焊盘

8.不允许阻焊起泡

9.如果要在工艺边铺铜或者削铜，必须与指定的条形码区域保持2.54mm以上间距，与Mark点也要保持2.54mm以上的间距

10.客户无要求时，不允许在板内添加阻流铜

11.客户无要求时，不允许删除内层非功能焊盘

12.Mark点与板边距离公差+/-10mil，与各铣槽距离公差+/-10mil，与V-cut的距离公差+/-10mil，与孔的距离公差+/-4mil（这些距离尺寸图请提供给生产测量）

13.外角≥0.508mm

14.如果客户提供的内层基铜以厚度为单位，则参考IPC-6012的标准控制内层最小完成铜厚

15.孔铜按照IPC3级的标准，单点最小铜厚20微米，平均最小铜厚25微米

16.除非另有规定，使用的默认阻焊颜色应为绿色哑光

17.过孔做阻焊盖油设计的表面处理不能是OSP

18.沉银厚度0.12~0.4μm，沉锡最小锡厚1μm

19.客户无要求时，添加UL全套标记，周期（YYWW)以及批次号（取工卡上的6位批次号）如下图指示位置

20.如果客户要求预留其添加条形码或者激光3D码的位置，但是设计没有预留时，需要与客户确认。

21.客户无要求时默认字符颜色为白色。

22.离子污染度≤0.8μgNaCl/cm²

预审部分：

- 符合性声明提供

填写附件符合性声明的黄色区域，且将客户的制版说明以及EQ确认完成的确认单作为附件附在符合性声明报告里面提供给销售liqian@chinafastprint.com（符合性声明报告见附件）

- 为了保证客户要求和最终出货报告数据一致性，预审通过输出叠层给客户端确认后，不能更改叠层数据.

- EQ文件名需要按：客户型号+FP生产型号命名，例如：EQ-ZC016256(2V25900KA0)

- .EQ需要用客户提供的模板，如附件

5.设计叠层要求最小介质厚度90微米

6.需与客户确认叠层（多次沟通，客户解决不了，需要快捷配合）

7.针对板边有铣破孔风险设计订单，需要跟客户EQ确认，确认是否允许接受板边破孔，不能直接默认按我司规则制作

CAM部分： 无

FPC部分：

- 冲型模具确认：客户不允许板边出现激光炭黑，需要用冲型的方式加工，订单确认时注意与客户确认冲型模具制作。