（X015）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| YS1 | CORE+CORE | 20190111 | GC |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| ②、③ | 工程制作 | 20180625 | X01520170408 |
| 共用部分：9 | 工程制作 | 20190717 | X015201701 |
| CAM部分：6，7 | 工程制作 | 20190717 | X015201701 |
| 预审部分：1 | 取消CORE+CORE叠层结构要求 | 20200916 | 周炜专 |
| 共用部分：10 | 序列号脱落风险规避 | 20201201 | 周炜专 |
| 预审部分：4 | 问客记录 | 20210622 | 魏礼忠 |
| 预审部分：5.1) | 禁用沉金工艺 | 20210623 | 谢寻 |
| 预审部分：5.2) | 导电树脂塞孔 | 20210828 | 谢寻 |
| 公共部分：10 CAM部分：1. (6) | 序列号 CAM删除序列号流程 | 20211023 | 魏礼忠 |
| 公共部分：10 | 序列号 | 20211027 | 谢寻 |
| 公共部分：10 | 序列号制作方式 | 20220228 | 魏礼忠 |
| CAM部分：7 | 测试条制作 | 20220501 | 王耀明 |
| 公共部分：11 | 客户M(S)或MS开头的板无需提供金相切片 | 20220617 | 廉丹丹 |
| 公共部分：2、⑤ | 取消锡厚7.6um要求 | 20220813 | 魏礼忠 |
| 公共部分：12 | 切片 | 20220813 | 刘莉梅 |
| 预审部分：1 | 特殊叠层设计规则 | 20220917 | 谢寻 |
| 共用部分取消12，更改11；将CAM部分终检备注、FPC部分终备注合并到MI部分，增加MI部分2 | 切片的提供方式 | 20221103 | X015印制板加工金相要求廉丹丹2022-10-28610002军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分4； 预审部分1、6、 MI部分1.1）、3 | 翘曲度、、验收等级、BGA位置铅锡厚度 | 20221125 | 631所技术协议廉丹丹2022-07-29610002军品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分1； FPC特殊要求4； MI部分1 | 板厚测量位置 | 20221129 | JPQS |
| 预审部分1.1） | 板厚计算方法 | 20230110 | 崔爱华 |
| 共用部分11.3） | 增加可焊性测试报告 | 20230321 崔爱华 | 631所技术协议廉丹丹2023-03-21610002军品顾客质量要求评审表 |
| MI部分4、5 | 增加可焊性测试验收标准、外观检查要求 | 20230325 崔爱华 | 兴森快捷补充技术协议3-23廉丹丹2023-03-23610002军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分12 | 增加凹蚀参数及要求 | 20230414 | 凹蚀管控PCN |
| 预审部分7 | 叠层随货提供 | 20230418 | 谢寻 |
| 预审部分7； MI部分1.3） | 叠层随货提供 | 20230420 | 刘莉梅 |
| CAM部分第4点，MI部分6 | 过孔有阻焊塞孔时，板边增加测试图形；出货报告增加阻焊塞孔饱满度 | 20230930 | 客规修改鲁欣2023-09-27X015军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分12 | 凹蚀改为等离子 | 20231107 | 崔爱华 |
| 共用部分12 | 删除宇航级标准 | 20231125 | 崔爱华 |
| 共用部分1.③ | 删除孔铜min25um的电镀参数 | 20231130 | 崔爱华 |
| 共用部分第13点、预审第8点 | 提供外观检查文件 针对MS或M（S）的出货要求 | 20240103 | 外协业务相关要求的通知函 鲁欣2023-12-22X015军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分9. | 序列号相关内容字体标红 | 20240227 | 谢寻 |
| MI部分1.5） | 取消MI部分1.5 | 20240426 | 崔爱华 |
| 预审部分7 2） | EQ备份要求 | 20240718 | 谢寻 |

备注：1.更新部分见蓝色字体内容；2.所有订单(包括新单，Nope更改单，Nope单，调单)要按客户最新要求制作。

共用部分：

- 由于此客户按军品验收，若客户没有特别说明，需要满足下面要求：

①芯板厚度最小为0.09mm，多层板介质层最少2张PP，厚度大于等于0.09mm。

②阻焊层厚度大于等于18um；成品阻焊开窗至少保证单边2mil，如文件无法满足时，请与客户确认，接受阻焊上盘的品质缺陷。

③孔壁铜厚平均最小28um，单点最小25um（刚性板）。不同的基铜（即标称铜厚）对应的完成铜厚（即加工完成导体最小厚度要求）请按下表要求备注在生产指示系统中：(镀层厚度平均值更新为28μm)

| 标称铜厚（μm） | 电镀厚度28μm后最小铜箔厚度 | 加工完成导体最小厚度要求（μm） |
| --- | --- | --- |
| 5.1（0.15盎司） | 32.6 | 31.1 |
| 8.5（0.25盎司） | 35.7 | 34.2 |
| 12（0.33盎司） | 38.8 | 37.3 |
| 17.1（0.5 盎司） | 43.4 | 41.4 |
| 34.3（1.0 盎司） | 58.9 | 55.9 |
| 68.6 （2.0 盎司） | 89.7 | 86.7 |
| 102.9 （3.5 盎司） | 120.6 | 116.6 |
| 137.2以上（4.0 盎司） | 151.5 | 147.2 |

④金手指板金厚大于等于1.3um，镍厚大于等于5.5um。

⑤非支撑孔（NPTH孔外层焊盘）大于等于0.38mm。

⑥在未明确内层铜厚的情况下，需使用0.035mm铜箔。

⑦当未标注板厚公差时，板厚公差按照±10％执行。

⑧对于印制板外形图上(含外形加工图或外形尺寸标识图等)有标识关键（G）、重要（Z）特性的尺寸信息（即尺寸信息前有“G”或“Z”字样）需重点管控和生产指示。

⑨在板材没有明确要求的情况下，一律采用Tg≥170℃的FR-4板材。

2. 对于客户说明要求做金相分析的板，工程需要添加附连条，附件为X015客户附连条具体的模板（x015coupon.tgz），附连条的添加位置具体见X015.GIF.CAM注意：预审指示要求“每块都做金相分析”或“每个生产PNL加两个测试条”时必须要添加附连条。

3. NPTH孔打在铜皮或线路焊盘上时，需与顾客确认：按照NPTH孔露铜制作。

4.翘曲度

刚性印制板，无SMD的板翘曲度≤0.75%；有SMD的板翘曲度按≤0.5%。

5．孔与焊盘等大，如果没有定义孔属性，需与顾客确认；如果做金属化孔，则需与顾客确认是否要加大焊盘。

6. （客诉问题点）NOPE和NOPE更改单如板厚不符叠层规则的，不允许私自更改，如必须更改，需提出与客户确认。

7．阻焊膜不得高于焊盘表面35um。

8. 标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

9．客户制板说明会提供印序列号范围，多余号码做为备用。预审要明确指示哪些号码用于印制板，哪些号码备用。CAM要抓图指示生产：哪些号码用于印制板，哪些号码备用。如：某印制板交货3块，客户提供的编号范围为2019060001-2019060005，使用2019060001-2019060003， 2019060004、2019060005做为备用号码。

10.客户经常投诉序列号脱落，处理方式如下:

①针对新单:

客户序列号位置在基材区域时，序列号采用激光打印方式做，即终检-序列号（备注激光打印序列号）-终检1。

客户序列号位置在过孔区域、走线区域、网格板的网格区域、大铜皮区域时，优先建议挪基材区域并采用激光打印方式，不同意的按现有方式印序列号（大板打印），即字符-印序列号-终固化1-后工序。

②针对复投单(Nope单、Nope更改单、调单、调单+Nope更改):

客户序列号位置在基材区域时，序列号改用激光打印方式做，即终检-序列号（备注激光打印序列号）-终检1。

客户序列号位置在过孔区域、走线区域、网格板的网格区域、大铜皮区域时，按现有方式印序列号（大板打印），即字符-印序列号-终固化1-后工序。

11.测试

1）单个字母“M”(不区分大小写）开头的订单型号需每PNL提供金相切片，勾选金相切片检测报告、测试条切片、金相切片图片。
2)  MS、M（S）或其他字母开头（不分大小写）型号出货无需提供金相切片，勾选金相切片检测报告、金相切片图片。

3）所有订单勾选可焊性测试报告

12、验收标准

当验收标准为国军标、航天标准时, 所有多层（大于2层）印制板需要钻孔后沉铜前增加等离子去钻污。（内控）

13、所有订单均需要提供外观检查文件，路径如下：\\192.168.250.11\工程部文件\P6DC\2024\外观检查文件（CAM不需要理会，自动输出）

预审部分：

1.板厚测量位置（NOPE订单不更改），板厚测量位置：安装孔附近

1）当客户有安装孔测量位置图纸时，板厚测量位置是图纸中的阴影位置：

A）阴影全铺铜且盖阻焊按规则②

B）阴影全无铜且盖阻焊按规则①设计；

C）当阴影部分同时存在有铜盖阻焊和有铜上铅锡，按规则①板厚按下限设计；
D）当阴影部分有铜、无铜区同时存在时，EQ和客户确认测量位置。
2）当客户未提供安装孔测量位置图纸时：
A）问客索要安装孔测量位置图纸；
B）如客户无法提供图纸，以板边连接器附近的安装孔厚度为准，计算方法如下：

a）全铺铜且盖阻焊按规则②

b）不铺铜且盖阻焊按规则①设计；

c）同时存在有铜盖阻焊和有铜上铅锡，按规则①板厚按下限设计；

d)当有铜、无铜同时存在时，EQ和客户确认测量位置。

3)预审指示单中注明:板厚的测量位置

（2）设计规则：

| 类别 | 规则① | 规则② |
| --- | --- | --- |
|  | 板边有基材区域 | 外层板边全部铺铜(基铜12um和18um) 内层和外层基铜小于等于35um； |
| 工程设计层压理论厚度范围 | D0-0.1至D0-0.025 | (D0-0.2)-0.05至(D0-0.2)+0.05 |
| 层压板厚范围 | (D0-0.1)±板厚公差 | D0-0.15±（板厚公差-0.05） |

注1：D0为要求的成品板厚；设计叠层时若有两个或以上的方案，尽量选取靠近中值的方案；

注2：规则①层压板厚范围计算举例：板厚1.6mm，外层基铜12um，板厚公差+/-0.1，则层压板厚范围：1.6-0.1-0.1≤层压板厚范围≤1.6-0.1+0.1，即1.4≤层压板厚范围≤1.6。

2. 对于棱边倒角的要求（常见于客户的CAD图纸中），如有具体角度和深度参数，则可以忽略，无需确认（能做到图纸要求，按图纸加工），因为棱边倒角目前的做法是手动操作，无法控制准确的参数。

3. 客户提供的CAD图纸中包含很多信息，如果出现与实际文件不符的情况，需与顾客确认：此类图纸只关注外形尺寸，板厚和特殊要求（如沉孔，阶梯孔等信息）。

4.所有工程问题确认,需有确认回复才可下线,方式不限于微信切图、邮件、传真等,首选微信记录。

5.案例预警:

1)客户端禁用沉工工艺，反馈EQ回复文字部分与A建议矛盾未核实, 表面工艺做错。

2)如下图所示,客户要求导热树脂塞孔, 实际做成非导电树脂塞孔。

3)如下图所示,客户要求槽边倒钝, 实际指示成板边倒钝。

6.验收等级：

客户没有要求时：刚性板军品验收等级按GJB362B-2009；民机产品按IPC 6012 3级品；刚挠结合板按GJB7548，民机产品按IPC 6013 3级品。

7.出货要求：

1）客户出货时，除出货单外需额外附加我司的叠层文件。

- 叠层单放在公共盘路径: \\192.168.250.11\工程部文件\01出货报告相关资料存放路径\叠层存档\

- Rif阻抗单抬头的工程问题确认单改为叠层单

- 存档打印的表格命名按照生产型号前8位+叠层，例：AX015001叠层。

- 阻抗单中无用的内容删除,无阻抗的板把板材类型以下内容删除,阻抗板把阻抗以下的部分删除。

- PP片的具体类型请删除(如106、1080等),只保留类似TU-75P。

2）预审完成时，需额外附加确认单。

①工程EQ确认单由预审打印成PDF并放在公共盘路径: \\192.168.250.11\工程部文件\01出货报告相关资料存放路径\工程EQ\

②工程确认单每条需有答复建议,并有日期,参考下图,若为客户书面回复,则答复人签名。

- ③存档打印的表格命名按照生产型号前8位+确认单，例：8X015001确认单。

- ④若没有EQ确认,则也提供一个表格，表格内备注:此板无工程问题确认。

- 针对MS或M（S）订单

- 针对MS或M(S)开头的新单，将附件1、2的文件名XXX改为客户型号发给魏经理。

CAM部分：

1. 对顾客要求加附联条和印序列号的板做如下要求：

(1)每拼版采用大拼版方式生产铣开交付。如下图所示：附联条和拼版连接方式采用铣开方式交付。

| 附联条1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 4 | 5 |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 附联条2 |
| 7 | 8 |  | 9 |  |

（拼版制作，加附联条，加印序列号）

(2)为确保附联条和印制板的对应关系，要求加印序列号，加印方式为：每块印制版有不同的编号，如右图中1号板为：20090901，2号板为20090902，以此类推，该编号由客户提供。在附联条上也要求印上如1-9号板的所有编号，以证明此附联条用以验证该拼版内的1-9号板都符合军品相关要求。

(3)要求CAM对字符层和序列号分开制作。

(4) 客户对序列号大小都有指定要求，在板内字符密集无法满足客户要求时，可适当将序列号字体缩小，无需确认。

(5)CAM完成后需填写并提供如下附件式样的表格发给西安办。sales.xa@chinafastprint.com

(6). 客户不允许重复编号。

(7). 将附联条(下图)中点亮12个1mm的孔改为和印制板上最小刀径一样大小的孔，焊盘按比孔整体大16mil+线路补偿值制作，对应的顶底层阻焊开窗保持和板内一致（当最小孔同时存在开窗/绿油塞孔/树脂塞孔时，优先按塞孔制作，删除对应阻焊开窗）。

2．蚀刻字和字符字重叠时（常见于板内型号和线路层标示序列号位置的方框），优先移字符字，但不可影响顾客识别，如实在无位置移动，则按文件制作，无需确认。

3.CAM PNL封边按照纯铜块的方式设计。

4.板内过孔有阻焊塞孔时，板边增加过孔阻焊塞孔的测试图形

FPC特殊要求：

- 挠性板各导电层间介质层厚度不小于0.038mm；测试条上的流水号长度不可超过25mm.

- 大于6层的刚挠结合板，平均铜厚不低于0.035mm，最薄处不小于0.030mm；小于等于6层的刚挠结合板，平均铜厚不低于0.025mm，最薄处不小于0.020mm；

3、对于此客户所有刚柔板订单，全部加点胶流程。以上要求只针对新单，NP单由销售下更改单处理。

4、顾客测量板厚的位置：同预审部分第1点。

MI部分

1、终检备注：

- 需提供纸质的金相切片照片，顾客测量板厚的位置：按预审指示备注；

- 开窗焊盘不允许与阻焊相切、相交或上盘（用100倍镜确认）；

- 叠层文件打印并加盖品质专用章（蓝章），与出货报告一并发送电子档给客户；

4）当板内存在成品≤0.4mm的过孔时，需增加孔电阻测试流程。

2、当订单型号为单个字母“M”(不区分大小写）时，功能检查、内包装备注：每PNL提供金相切片检测报告、测试条切片、金相切片图片；

3、有铅喷锡备注：BGA焊盘铅锡厚度不得小于0.77μm，送样实验室测试并记录。

4、功能检查、内包装备注：按IPC J-STD-003 做可焊性测试。

5、外观检查备注：不允许露铜、阻焊上盘。

6、过孔阻焊塞孔时，功能检查备注：报告中提供阻焊饱满度实测值