（V3P0）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	终端0001
	1.外形1），4）-6）
	20240813
	US0302US0302 // V3P0 客规更新陈璐瑶2024-07-26顾客质量要求评审表

	终端0001
	4.叠层要求;6
	20240628
	US0302M00630陈璐瑶2024-03-15顾客质量要求评审表

	终端0001
	4.叠层要求
	20240130
	US0302DCN 808_ M00615_5_SPEC FAB QUALITY PCB REQUIREMENTS - signed陈璐瑶2024-01-09顾客质量要求评审表

	终端0001
	1-6（共用部分1-3，预审部分1-2）挪至此
	20230831
	US0302终端代码要求陈素华2023-06-15顾客质量要求评审表

	预审部分
	1-2
	20230808
	US0302终端代码要求陈素华2023-06-15顾客质量要求评审表

	共用部分
	1-3
	
	

	CAM部分
	1.叉板要求
	20230418
	US0302V3P0 客规&报告&包装 要求陈素华2023-04-18顾客质量要求评审表

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
终端代码V3P0-0001要求如下，此要求高于通用要求
1. 外形
1）.金手指板或者焊盘超出外形线的板做桥连拼板设计，不允许添加邮票孔，其他的做V-CUT设计。
2）.要在工艺边上添加至少3个MARK点和3个定位孔，其中一个定位孔和MARK点与板边的距离和其他的要不一致
3）.所有板都要添加4个工艺边。工艺边设计参考如下图（只参考工艺边，MARK点，定位孔的设计，工艺边上其他元件不用参考）
[image: image1.png]11.500.

50080 FIDUCIAL Wit
125 KEEP-OUT ().
"Top"& 8OO

SIDES O PAEL

B8 (20
0ss0
0325

005 x 45
CharER (4

B e R DR R
<]
KX

5788

4s

61

BREA-AWAY TAB

o0 \

1597

6ars

0205 ()
0000 (4x)
-0.200

o008
012570903 Ry
Nor 2ekts0
@

075 x 025 area
Wik o CRosSharc
APPROXMATELY WHERE sHOWN
107 & BOTIOM SIDES. OF PANEL,

-0.200
0000,
o400
1342

s.09-

sec wore s \m e «

0




4)桥连的槽（工艺边与板之间的槽）宽按照2mm设计（如图2示意）
5)桥连横向的长度按照3mm设计（如图2示意）
6)确认拼板时必须将拼板的长和宽尺寸标注清楚

[image: image2.png](HRTEASRE) 3mmi





2.最小孔铜厚度25μm
3.客户无要求时，阻焊颜色默认为绿色

4.叠层要求，详见附件，更新了4层，6层，10层，12层板的叠层结构（附件中的截图是客户原始文件要求，excel表是转化后的客户原始要求）需要参考客户叠层要求设计叠层

[image: image3.emf]V3P0叠层更新.xlsx


5.客户无要求时，板材使用TG＞170°的板材

6.确认叠层（2层板的叠层也要确认）的同时要提供working Gerber和提供PDF档的拼板图，发光绘的时候还要转化成一份PDF档发给客户（原档和PDF档都要发）
预审部分： 
CAM部分： 
1.叉板要求：不允许叉板出货
图2








2-6层

		2层板要求

		项目		叠层厚度要求		Description DDI Requirement Acceptance Criteria
客户要求

		Inner layer Copper thickness(mil) 
内层铜厚		1 oz(1.4 mil) and/or 2oz(2.8 mil) 		Inner layer copper Thickness Variation to meet IPC 6012B requirement
内层铜厚满足IPC-6012B的要求

		Dielectric layer thickness (2 layer)
介质层厚度		CORE=57 mil		CORE Thickness variation to meet IPC 4101 requirement
芯板满足IPC-4101的要求

		Outer Layer copper thickness(mil)
外层铜厚		 Per IPC 6012B Class 2 requirement 		Thickness to meet IPC 6012B Class 2 Requirement
厚度满足IPC-6012B的2级要求

		PTH Wall thickness(mil)
孔壁铜厚		 IPC‐6012B PCB Class 2 Requirement		Minimum Thickness=1 mil(as per Lam special Class 2 PTH wall thickness requirements)
最小厚度1mil

		Total PCB thickness(mil)
总厚度		DDI required Total PCB Thickness for Class 2
per IPC‐6012
总厚度要求参考IPC-6012的2级标准		Variation of the total board thickness D≤ +/‐10% as per IPC‐6012BClass 2 requirements
公差+/-10%，满足IPC-6012B 的2级要求

		4层板叠构要求

		Stackup
叠构		1		Tolerance（公差）		2		Tolerance（公差）		3		Tolerance（公差）		4		Tolerance（公差）

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)				0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		top copper
顶层铜		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)				0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		POR Dielectirc1e1
介质层1		8		±10%		5.3		±16.7%		13		±20%		12		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）				2.65(2OZ）				2.65(2OZ）				2.65(2OZ）

		POR core
芯板		39		±3.94mil（参考IPC-4101 等级B/L)		39		±3.94mil（参考IPC-4101 等级B/L)		28		±2.52mil（参考IPC-4101 等级B/L)		28		±2.52mil（参考IPC-4101 等级B/L)

		copper
铜		1.25(1OZ）				2.65(2OZ）				2.65(2OZ）				2.65(2OZ）

		POR Dielectirc1e2
介质层2		8		±10%		5.3		±16.7%		13		±20%		12		±20%

		bottom copper
底层铜		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)				0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)				0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		overall 整体
tolerance公差		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）

		6层板叠构要求

		Stackup
叠构		5		Tolerance（公差）		6		Tolerance（公差）

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)				1.4(1OZ)

		top copper
顶层铜		0.7（0.5OZ)				1.4(1OZ)

		POR Dielectirc1e1
介质层1		8.85		±10%		7.71		±10%

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ)

		POR core1
芯板1		14		±1.97mil（参考IPC-4101 等级B/L)		8.27		±1.5mil（参考IPC-4101 等级B/L)

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ)

		POR Dielectirc1e2
介质层2		8.1		±10%		17.45		±10%

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ)

		POR core2
芯板2		14		±1.97mil（参考IPC-4101 等级B/L)		8.27		±1.5mil（参考IPC-4101 等级B/L)

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ)

		POR Dielectirc1e3
介质层3		8.85		±10%		8.31		±10%

		bottom copper
底层铜		0.7（0.5OZ)				1.4(1OZ)

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)				1.4(1OZ)

		overall 整体
tolerance公差		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）





8层

		叠层ID		7		公差		8		公差

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		top copper
顶层铜		0.7（0.5OZ)				1.4（1OZ)

		POR Dielectirc1e1
介质层1		7.48		±20%		6.21		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR core1
芯板1		8.27		Meet ∆ ≤+/-1.5 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±1.5mil参考IPC-4101 B/L		5.91		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e2
介质层2		5.36		±20%		5.98		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR core2
芯板2		8.27		Meet ∆ ≤+/-1.5 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±1.5mil参考IPC-4101 B/L		11.01		Meet ∆ ≤+/-1.5 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±1.5mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e3
介质层3		5.28		±20%		6.03		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR core3
芯板3		8.27		Meet ∆ ≤+/-1.5 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±1.5mil参考IPC-4101 B/L		5.91		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）				1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e4
介质层4		7.49		±20%		6.2		±20%

		bottom copper
底层铜		0.7（0.5OZ)				1.43（1OZ)

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)				1.43（1OZ)

		overall tolerance
整体公差		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）





10层

		叠层ID		9		10		公差

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)		0.7（0.5OZ)

		top copper
顶层铜		0.7（0.5OZ)		0.7（0.5OZ)

		POR Dielectirc1e1
介质层1		4.44		5.81		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）		1.25(1OZ）

		POR core1
芯板1		5.91		5.12		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）		0.7（0.5OZ）

		POR Dielectirc1e2
介质层2		4.08		5.51		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）		0.7（0.5OZ）

		POR core2
芯板2		5.91		5.12		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）		1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e3
介质层3		5.65		6.41		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）		1.25(1OZ）

		POR core3
芯板3		5.91		5.12		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）		0.7（0.5OZ）

		POR Dielectirc1e4
介质层4		4.05		5.49		±20%

		copper
铜		1.25(1OZ）		0.7（0.5OZ）

		POR core4
芯板4		5.91		5.12		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		1.25(1OZ）		1.25(1OZ）

		POR Dielectirc1e5
介质层5		4.44		5.81		±20%

		bottom copper
底层铜		0.7（0.5OZ)		0.7（0.5OZ)

		plating
镀层		0.7（0.5OZ)		0.7（0.5OZ)

		overall tolerance
整体公差		62		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）





12层

		叠层ID		11		公差		12		公差

		plating
镀层		0.7（0.5OZ）				0.7（0.5OZ）

		top copper
顶层铜		0.7（0.5OZ）				0.7（0.5OZ）

		POR Dielectirc1e1
介质层1		2.874		±20%		4.47		±20%

		copper
铜		0.7（0.5OZ）				1.25(1OZ)

		POR core1
芯板1		5.118		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L		3.94		
±0.71mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		0.7（0.5OZ）				1.25(1OZ)

		POR Dielectirc1e2
介质层2		5.13		±20%		4.25		±20%

		copper
铜		0.7（0.5OZ）				1.25(1OZ)

		POR core2
芯板2		5.118		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L		3.94		
±0.71mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		0.7（0.5OZ）				1.25(1OZ)

		POR Dielectirc1e3
介质层3		5.152		±20%		4.26		±20%

		copper
铜		0.7（0.5OZ）				1.25(1OZ)

		POR core3
芯板3		5.118		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L		3.94		
±0.71mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		0.7（0.5OZ）				1.25(1OZ)

		POR Dielectirc1e4
介质层4		5.16		±20%		4.27		±20%

		copper
铜		0.7（0.5OZ）				1.25(1OZ)

		POR core4
芯板4		5.118		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L		3.94		
±0.71mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		0.7（0.5OZ）				1.25(1OZ)

		POR Dielectirc1e5
介质层5		5.139		±20%		4.26		±20%

		copper
铜		0.7（0.5OZ）				1.25(1OZ)

		POR core5
芯板5		5.118		Meet ∆ ≤+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
±0.98mil参考IPC-4101 B/L		3.94		
±0.71mil参考IPC-4101 B/L

		copper
铜		0.7（0.5OZ）				1.25(1OZ)

		POR Dielectirc1e6
介质层6		2.872		±20%		4.47		±20%

		bottom copper
底层铜		0.7（0.5OZ）				0.7（0.5OZ）

		plating
镀层		0.7（0.5OZ）				0.7（0.5OZ）

		overall tolerance
整体公差		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）		62		±10%(参考IPC-6012B的2级标准）





image1.png

Stackup 1D

Tolerance

Tolerance

plating.

POR.
Dielectric1

POR CORE 1

POR.
Dielectric2

POR CORE2

POR Dielectric
3

07(0502)

14(102)

14(107)

885

10%

771

10%

125(10z)

1

Meet & £¢/-1.97 mil as per PC-4101 for
Class 8/L laminate

827

Meet & <+/-1.5 mil as per IPC-
4101 for Class /L lominate

125 (107)

81

10%

17.45

10%

125 (107)

1

Meet & £4/-1.87 mil as per IPC-4101 for
Class 8/L laminate

827

Meet & £+/-1.5 mil as per IPC-
4101 for Class /L laminate

1.25 (107)

88

10%

831

10%

plating.

07(0502)

14(102)

07(0502)

14(107)

Overall
Tolerance

52

Meet & <+/~10% 25 per IPC 60128 for
class 2 PCB

23

Meet & <+/-10% a5 per IPC 60128
for class 2 PCB.







image2.png

class 2 PCB

o sst ortosn saten
... seten 010500 1sten
=
[ . 265009 265009 sese
Meet A £+/-2.52
IPC-4101 for Class B/L IPC-4101 for Class B/L mil as per IPC- for Class B/L
[ . 2650 265 sesien
=
=0 . seie 070500 sst
plating 07(050z) 14(107) 0.7 (0.5 02) 14(107)
- - ey e
Overall P Meet A <+/-10%as per IPC. 6 Meet A <+/-10%per IPC. 62 per IPC 60128 for 62 perIPCE0128 for

class 2 PCB

‘Table 2: The a- Layer PCBS Stack Ups







image3.png

Description DI Reguirement _

Inner layer Copper.
thickness{mil)

102(1.4 mil) and/or 202(2.8 mil)

Inner layer copper Thickness Variation to meet IPC 60128 requirement

Dielectric layer thickness (2
fayer)

CORe=57 mil

CORE Thickness variation to meet IPC-4101 requirement for cass B/L
laminate

Outer Layer copper
thickness{mil)

Per IPC 50128 Class 2 requirement

Thickness to meet IPC 60128 Class 2 Requirement

PTH Wall thickness(rmi)

IPC-6012B PCB Class 2 Requirement

Minimum Thickness=1 mil (as per Lam special Class 2 PTH wall
[thickness requirements)

Total PCB thickness{mil)

DI required Total PCB Thickness for Class 2
per 1PC-6012

Variation of the total board thickness & < +/-10%as per [PC-60128 Class.
2 requirements

PCB Materials Grade with Glass
Transition temperature (deg. €)

Certification ULS4VO

FR4, or equivalent; Tg>170C

Allfabs must carry ULS4VO minimum rating

Board Material s the same grade; Tg>170C

must carry ULSAVO certification

Solder Mask

Solder mask with LPI or equiv. on both sides
of board, SMOBC, color green

Solder mask Color, Finish type is the same as required on DDI print

Vias type/treatment

Per as-built conditions of the current
supplier

Matches POR

Table 1: Requirements for all fabs and definition of the 2-layer PCB Stack up.






image4.png

Stackup 1D 7 Tolerance 8 Tolerance
0705
plating o) 14002
0705
o) 140102
POR
Dielectrict 748 20% 621 20%
o ] Lsste Lo
PORCORE 1 MeetA £+/-1.5 milas per IPC-4101
827 for Class 8/L laminate 591 Meet A £4+/-0.98 milas per IPC-4101 for Class B/L laminate
e e L5
POR
Dielectric2. 536 20% 598 20%
o ] Lsste Lo
PORCORE 2 MeetA £+/-1.5 mil s per IPC-4101
827 for Class B/L laminate 101 Meet A £4/-15 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
[ | Lsste Lo
POR
Dielectric3. 528 20% 603 20%
[ Lastien Lasa
PORCORE 3 MeetA £+/-1.5 mil s per IPC-4101
827 for Class 8/L 591 Meet A<+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
lominate
R I 12100
POR
Dielectricd. 749 20% 62 20%
0705
o) 1430102)
0705
plating o) 1430102)

‘Overall Tolerance

62

Meet AS+/-10%per IPC 60128 for
class 2PCB.

&

Meet AS+/-10% as per IPC 60128 for class 2 PCB







image5.png

stackup ID 9 10 Tolerance
plating 0.7(0.5 02) 0.7(05 07)
[ epcoper ] 0.7(0502) 07(05 0z)
POR 244 581 20%
Dielectricl
1.25(102) 1.25 (1o7)
591 51 Wieet A<+/-0.98 i3 per PC-4101 forClass B/Llaminate
1.25(102) 07(0.507)
POR 20%
Dielectric 2 4.08 551
1.25(102) 07(0.507)
591 512 Meet A+/-0.98 mil a5 per IPC-4101 for Class B/Llaminate
1.25(102) 1.25 (1o7)
POR 20%
Dielectric 3 5.65 6.41
1.25(102) 1.25 (1o7)
591 51 Wieet A<+/-0.98 i3 per PC-4101 forClass B/Llaminate
1.25(102) 0.7(0.507)
POR 549 20%
Dielectric 4 405
1.25(102) 0.7(0.507)
591 512 Meet A<+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
1.25(102) 1.25(1o7)
POR 244 20%
Dielectric 5 5.81
[ e | 0705w | 67050
plating 0.7(0507) 0.7(05 07)
Overall Tolerance 62 62 Meet A<+/-10% as per IPC 60128 for class 2 PCB







image6.png

Stackup ID ) Tolerance 12 Tolerance
plating 0.7(05 02) 07(05 07)
0.7(05 02) 07(05 07)
2.874 20% 4.47 20%
0.7(05 02) 1.25(10z)
POR CORE 1 5.118 Meet A<+/-0.98 mil as per IPC4101 for Class B/L laminate 3.94 Meet A<+/-0.71 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
0.7(05 02) 1.25(102)
POR Dielectric 2 5.13 20% 4.25 20%
0.7(05 02) 1.25(102)
POR CORE2 5118 Meet As+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate 398 Meet As+/.0.71 "‘":mplf\;t‘z“‘m for Class B/L
0.7(05 02) 1.25(102)
POR Dielectric 3 5.152 20% 4.26 20%
0.7(05 02) 1.25(102)
POR CORE 3 5.118 Meet A<+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate 3.94 Meet A<+/-0.71 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
0.7(05 02) 1.25(102)
POR Dielectric 4 5.16 20% 4.27 20%
0.7(05 02) 1.25(10z)
POR CORE 4 5118 Meet A<+/-0.98 mil as per IPC4101 for Class B/L laminate 3.94 Meet A<+/-0.71 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
0.7(05 02) 1.25(10z)
POR Dielectric’5 5.139 20% 4.6 20%
0.7(05 02) 1.25(10z)
POR CORE 5 5.118 Meet As+/-0.98 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate 3.94 Meet A<+/-0.71 mil as per IPC-4101 for Class B/L laminate
0.7(05 02) 1.25(102)
POR Dielectric 6 2872 20% 4.47 20%
0.7(05 02) 0.7 (05 07)
plating 0.7(05 02) 0.7(05 02)
Overall Tolerance ) Meet As+/-10% as per IPC 60128 for class 2 PCB 62 Meet A<+/-10% as per IPC 60128 for class 2 PCB.

Table

he 12-layer PCB Stack Up








