（S7RV）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 2.叉板要求 | 20240819 | 320179/320041国电南瑞--不接受打叉板陈凡2024-08-09顾客质量要求评审表 |
| 共用1 | 标记2)序列号 | 20210427 | 20210319工艺与客户确认的结果 |
| 共用部分 | 1.标记 | 20210418 | 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞南京控制系统有限公司/南京南瑞继保工程技术有限公司/常州博瑞电力自动化设备有限公司陈凡2021-04-16320041/320179/321050/321334民品顾客质量要求评审表 |
| 共用1 | 标记 | 20200526 | 320041/S7RVS7RV补充要求陈凡2020-05-23顾客质量要求评审表 |
| 共用2 | 圆角描述修改 | 20191120 | 工程S7RV20191119 |
| 共用2 | 修改倒角描述 | 20190722 | / |
|  | 共用1-9，预审2-7，cam1 | 20180525 | S7RV20180504 |
| 预审1 | 叠层结构 | 20180519 | S7RV20180502 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.标记：

1)默认加快捷全套标记及周期标记以及我司生产型号（类似8S7RVXXXXX），当板内位置不足无法添加时需与客户确认。

2) 序列号:序列号允许断号，但不允许重号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

2.板角（无要求时）：

交货单元四角倒R=2.0的圆角

3.孔径公差（无要求时）：

器件孔：+/-0.076mm

NPTH:孔径≤3.175mm时，公差按+/-0.05mm

过孔：+/-0.076mm

槽孔：+/-0.1mm（铣槽时，可放宽到+/-0.13mm）

4.孔铜（无要求时）：

最小20微米，平均25微米

5.表面处理（无要求时）：

有铅喷锡：1-20微米

6.阻焊厚度(无要求时)：

线面上≥10μm；线角处≥5μm

7.假铜点（单元板内加时，需要与顾客确认；工艺边加时，可不用确认）：

假铜点大小50mil，中心距离80mil，铜点边缘距离原图形≥200mil，应避开MARK点及其安全半径范围R=3.0mm

8.网格铜：

10*10mil以下网格铜，可填实

9.泪滴：

允许加泪滴

预审部分：

1.叠层结构(顾客制板说明中会提到叠层的加工代号,请按附件对应的叠层结构制作)

2.板材：

无要求时，使用高TG材料

3.外形公差（无要求时）：

外形公差+/-0.15mm

4.板厚公差（无要求时）：

板厚1.6mm+0.2/-0.08mm

板厚2.0mm+/-10%

5.翘曲度（无要求时）：

有SMT时，按最大0.5%；无SMT时，按最大0.75%

6.阻焊（无要求时）：

阻焊颜色按绿色亮光

7.字符（无要求时）：

字符颜色按白色

CAM部分：

1.ERP备注：

终检备注：IC位置不允许有锡压扁而导致的IC间距减小的现象

2.叉板要求：不允许叉板出货