（B013）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| CAM部分1 | 增加包裹铜 | 20220811 | 崔爱华 |
| 公共部分1 | 周期标记 | 20240331 | 张继家 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

  - 验收标准都执行航天标准。

  - 如果顾客没有要求，翘曲度不大于0.75%。

  - 需做孔电阻测试。

  - 过孔成品孔径≥0.4mm的按照开大窗制作（如果过孔成品孔径≥0.4mm有设计盖油或开小窗的提出与客户确认修改为开大窗处理）；过孔成品孔径＜0.4mm时，当板内有盘中孔设计则按照树脂塞孔制作；当过孔两面盖油时按照阻焊塞孔制作。

  - 当板内有盘中孔设计则按照树脂塞孔制作。

  - ≥0.5mm孔的公差执行+0.1/-0mm，金属化钻槽/铣槽公差执行+0.2/-0mm，非金属化钻槽/铣槽公差执行+0.15/-0mm。

  - （归零问题点）金属孔不能制作负焊盘，存在焊盘与孔等大以及没有定义孔属性的情况，需要与顾客确认孔属性。

  - ERP备注：阻焊塞孔制作时，塞孔深度备注≥80%，绿油塞孔凹陷处不允许有锡珠。

9.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，加周期标记。

CAM部分

- 树脂塞孔都需做包覆铜：最小包覆铜厚度≥12um，最小包覆铜距离≥25 um。铜盖覆层厚度≥12um，导通孔凹陷≤76um，导通孔凸起≤50um，盖覆铜层与包覆铜不应分离，流程按照《宇航级流程培训》执行。

FPC要求：客户刚挠印制板树脂塞孔工艺必须采用“整板电镀”流程，禁止采用“镀孔”+“打磨”工艺。