(G0JZ)顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分
	5.5
	20240822
	数字化卞荣琴

	预审部分
	1、4
	20240723
	

	共用部分
	2.3-2.6、3.2、5.4、6.2-6.8
	20240723
	

	共用部分
	6,11,13-15
	20240518
	660058G0JZ-EQ问题汇总20240415回复——增加王福鹏2024-05-08顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.2）-3）；3-12
	20240506
	660058G0JZ-EQ问题汇总20240415回复王福鹏2024-04-23顾客质量要求评审表

	共用部分
	2.1）
	20231018
	6600581.6mm板厚的vcut余厚改为0.46正负0.1mm王福鹏2023-10-17顾客质量要求评审表

	 共用1
	ROHS标记 
	20161111 
	G0JZ20161118 

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记
1）RoHS标记：表面工艺符合无铅时，不论是否有RoHS标记要求，板上必须添加RoHS标记和无铅标记。
2）客户无要求时需要在字符层添加我司LOGO以及生产周期（WWYY）

3）标记添加规则：优先加在顶层字符，顶层没空间则添加在底层字符层，如为大小板时小板无空间可只加大板小板不加，单元板内顶底层字符都没空间时可加在工艺边上，如果加不下也无工艺边则EQ确认。
外形、拼板：
2.1板厚为1.6mm时，V-CUT余厚要求为0.46mm+/-0.1mm（已满足能力请不要再EQ）；

2.2有拼板文件，V-CUT线没有V通工艺边时，所有V-CUT线可以默认做成贯穿工艺边；

2.3、拼板中工艺边如有加定位孔则按客户设计制作，如无定位孔则按我司常规在工艺边加定位孔。反光点按客户设计制作，客户未设计就不加，有设计则按客户设计制作。
2.4、工艺边未铺铜时允许按兴森常规铺铜设计。客户部分设计有铺铜的按客户设计制作，未铺铜的部分工艺边允许按兴森常规加铺铜设计（如图2-1）。工艺边铺铜距外形或定位孔等不足时允许削铜保证不露铜制作。

[image: image1.png]


     [image: image2.png]



图2-1                                                 图2-2
2.5、如图2-2，工艺边反光点离外形或V-CUT线过近，请按极限削铜制作，允许局部削反光点。

2.6、如图2-3所示点亮区域CNC区域按非金属铣通槽处理。
2.7、如图2-4所示同时有设计圆角和直角（实际直角是客户标注线交叉形成的）均按圆角制作。

[image: image3.png]L) oNe i
O B
0 &
O o o




     [image: image4.png]



图2-3                                        图2-4
3.钻孔：
3.1、类似图3-1所示定义为金属化孔，但焊盘与孔等大或比孔小或外层无焊盘，且无电气连接需要与客户EQ确认（tgz格式时请注意查看原稿cad中的孔属性，npth属性不要再确认）
3.2、如图3-2，同一中心线上孔径相同的连孔，连孔数量>=3个时，允许修改为槽孔制作。
[image: image5.jpg]]

=

=

B e
] EER— = 12 Z3.02zmil (U, amng
= C 26 27, 658m 1 (0. 7mm)
= x 4 30ml <Q.762mm)
Ol <o | = 2 31. 496m 1 (0. Smmd
[Ollsic®> | = 11 32ml <Q.8128mm)
o] 7 41.5330m) (1. 05mm)
Oflss ] o 18 143.302m1 ¢1. tmm)
[Cpges | A 1 151, 18mi) <1, 29897mm)
[ _r— € % |59, 05Gm | _¢1. Gmmd
= X T E f 5 E0mT <1, 524mm)
E v & 86, &14m) ¢2. 2mm)
B O [ 4 A0.G&Im ] (2. Jmm
- r— o 2 126, 984m11 ¢3. 2mm)
= S 4 132.795m1] ¢3.Gmm)
T — ° 3 19, 685m 1 <0, Smny 78}
=

[ SrE—

[ CO—

[Ofwic |

=

[Ofvcec |

[Ofydc-1 |

=

EH Emr

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

AEREEEEER
=% [a a5
5«5«5




   
[image: image6.png]



图3-1                                


       图3-2
叠层阻抗：

4.1、客户要求控制阻抗的阻抗线，在板内实际没有设计时，无需控制阻抗；

4.2、兴森F-DFM平台导出的DFM报告中客户确认后的叠层，预审时如不满足要求，CORE厚度保证不变，PP介厚和阻抗线宽允许调整在1mil以内不用和客户确认（即允许PP配本变更和调整阻抗线宽）

4.3、同时有基铜和完成铜厚且完成铜厚不符合IPC标准时，按基铜制作，完成铜厚满足IPC标准即可。

4.4、如图4-1所示客户叠层中的阻焊层的厚度不参考，无需按照这个厚度控制阻焊厚度

[image: image7.png]L1

L2

L3

thickness | Constant
mil

[ Soldermask | 110 || 42 |

[1/30zsplating | 180 | |

| copper | 120 | |

0.019

0.015

L4

LS

copper 1.20
Prepreg (1080 ) 3.00 3.73

| copper | 120 [ |

0.019

0.015

L6

L7

o e e
Prepreg (1080 ) 3.00 3.73
| copper | 120 | |

0.019

0.015

L8

L9

copper 1.20
Prepreg (1080 ) 3.00 3.73
| copper | 120 | |

| copper | 120 | |

0.019

0.015

0.019

L10

Prepreg (1080) 2.65 3.87
1/30z+plating

Solder Mask I 1.10





图4-1
线路：

5.1、钻孔/槽孔到V-CUT间距不足时，按文件制作，客户接受破孔破环和露铜毛刺；
5.2、线路层导体距离外形线较近，按文件制作会导致板边露铜有毛刺时，直接按文件制作，客户接受板边露铜；

5.3、若设计BGA夹线间距不足，允许我司将夹线的线宽缩小至我司能力最小线宽制作，且允许我司削BGA满足最小间距能力；

5.4、贴片焊盘距离外形较近，允许最大削SMD焊盘1mil，保证不露铜，削超1mil需要EQ。

5.5、如下图5-1，内层负片部分客户设计花焊盘有负量削开口，工程在预处理文件时要把此负量优掉（如图5-3），负量不能影响其它隔离带或隔离盘。
[image: image8.png]Pl

Tnzts1
Tngbsl

frparT

[E  CE—
[ E—
=

=

0

=

[
5 Crum—
[0 5 s —
[Offfcout |
[Opze T |
[Cfpn3b T |
[ C—
[ Ea—
[ ST
E \

I

plndb, 907, Pad(Attributes X=4.281034,




           [image: image9.png]



           图5-1                                      图5-2
阻焊字符：
6.1、若部分字符上焊盘，优先移动制作，无法移动的允许削字符制作，但是削后的字符需保证可辨认。

6.2、如下图6-1(如J4器件内）此类孔开窗之间需要保证阻焊桥，间距不足时允许允许削焊环，接受局部破环。

[image: image10.png]| | top_solder
top_layer

W |
B bottom_iaye

bottom_sold





图6-1
6.3、SMD焊盘之间阻焊非通窗设计时（单个开窗过大连成一片也是非通窗设计），焊盘间距不足时允许削SMD焊盘整体1mil保证阻焊桥，如削盘大于1mil时才需要发EQ。

6.4、阻焊和贴片层有下图6-2所示此类设计且对应线路无焊盘时，按文件制作，无需要EQ。另外，如字符有上此类开窗的情形（如图6-3），允许用字符削开窗保证字符不上表面处理制作。
 [image: image11.png]mw

&___

| TR

@+ FEEEEE e EEEEEEEEEEEE)

b st




 [image: image12.png]



图6-2                                


       图6-3
6.5、有工艺边时，如下图6-4工艺边上器件框需要保留制作，非工艺边上的允许删除制作。
[image: image13.png]-8 oEgfrEagtes = S L Heag

&H?T' 5'.'.§' 1w é\' il 9-<= Fﬁfﬂﬁ'-‘:‘......O..o.





图6-4
6.6、板内有方形槽孔时，根据槽宽按以下方式处理：槽宽<=1mm，如为正方形允许更改为圆形钻孔，如为长方形，允许更改为椭圆开钻槽制作；槽宽>1mm，按铣槽制作，允许有0.3-0.5mm的圆角。
6.7、多种板拼板时，板名中两个“-”，最后一个“-”后面的A,B,C……是区分大小板的，同一个板子中前面的型号要保持一致，后面的允许不一致，不需要EQ。
[image: image14.png]227, 00mm ‘

o o

|[E]
R379 R3¢ .

E

PA—04653
-61 V0.7 O
| 240422 2
PA—04653 be_1v2
VO.7 © i

24.04.22
[ ] [ ]

Ee T e e





图6-5
6.8、整板过孔开窗时需要EQ。

预审部分：
所有订单要求喷锡工艺时全部按无铅喷锡工艺制作（无论是否要求有铅），如板材要求 FR4 MTG（或FR4 中TG）未指定型号时，直接更改为FR4 HTG制作，无需要EQ，如指定型号时需要EQ。

提供有DFM结果报告，客户同时提供有gerber和tgz两套文件时，忽略PA开头的压缩包，以PX开头的压缩包为准，同时如EQ问题和DFM报告中的的问题相同时，参考DFM报告的处理结果制作，不重复发EQ。

提供ODB++文件会自带网表文件，检出异常时要EQ；提供gerber文件时如无网表文件，不需要EQ，按gerber文件制作。

大小板拼板时，小板内层无图形或整板隔离按文件制作。如形成无铜区要铺铜需要和客户EQ。

CAM部分：
