（X0F2）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 共用部分第3点 | 增加不加内部产品追溯标记 | 20240910 | 崔爱华 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.金手指或者按键位如果需要镀镍，镍厚最小1.3um。

2.当要求镀金工艺时（镀软金），金厚最小2.5um。

3.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记，不加内部产品追溯标记。

预审部分：

1.如果顾客没有特殊要求，内层铜箔使用35um。

CAM部分：

1.金属孔孔铜厚度平均28um，最小20um。