- （X0FH）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 3-6 | 20230425 | 610557、610031PCB技术规范（补充文件）姚萍萍2023-04-12顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 2序列号 | 20210420 | 20210319工艺与客户确认的结果 |
| 共用部分第2点 | 序列号 | 20230826 | 关于PCB序列号的通知崔静2023-08-25610031军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第1点 | 增加不加内部产品追溯标记 | 20240910 | 崔爱华 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期，不加内部产品追溯标记

2.序列号:

序列号不允许断号，

3.孔，线路：

- 1）客户订单无要求时，单点最小孔铜厚度：20μm

2）客户订单无要求时，孔径公差：PTH孔径公差+/-0.075mm，NPTH孔径公差+/-0.05mm，压接孔孔径公差+/-0.05mm

3）客户订单无要求时，焊盘＜12mil 时，公差+/-1.2mil；焊盘≥12mil 时，公差+/-10%

4.阻焊

1）阻焊厚度：外层基铜＜1OZ时，导体表面阻焊厚度10~30μm;线路拐角最小5μm

5.表面处理

- 1）喷锡厚度2~40μm

2）沉金：金厚0.05-0.10μm，镍厚3-8μm。

3）金手指镀镍金：金厚0.25-1.5μm，镍厚≥3μm。

6.阻抗条：客户有阻抗设计的要提供测试条，工程注意勾选测试条

预审部分：

- MI部分：

- 1、序列号及外观检查备注：序列号不允许断号