- （S7AR）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 20181124 | 标记 |
| 2 | 刚挠板添加点胶 | 20210707 | / |
| 预审部分1.1）、1.2）点 | 板厚小于0.8mm时表面工艺要求 | 20220803 | 803客户要求巢译元2022-07-26310115军品顾客质量要求评审表 |
| CAM部分第1点；MI部分第1点 | 增加低阻测试 | 20230325 | 客诉 |
| CAM部分第2点；MI部分第1点 | 增加内层线路补偿；修改线电阻测试流程 | 20230331 | 客诉 |
| 增加共用部分1~8 | 战术型号印制板板材、阻焊字符、出货报告、锡厚、表面工艺、过孔工艺、翘曲度及板边COUPON的添加种类 | 20230925 | 803客户技术协议沈一锋2023-09-11310115军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第一、二、三点；MI部分第2点 | 明确不同类型产品的加工要求 | 20240511 | 印制板复验通用规范—外发郝亚龙2024-04-11B00Z军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第二.3.b）、三.5.a)点 | 取消提供PP片的COC报告 | 20240513 | 印制板复验通用规范—外发郝亚龙2024-04-11B00Z军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分2.1 | S1000的材料改为S1000-2 | 20240611 | 崔爱华 |
| 共用部分二.11~13 | 槽孔尺寸公差、板厚公差、序列号格式 | 20240722 | 技术协议沈招强2024-04-25310115军品顾客质量要求评审表 |
| 二.2、三.2、MI部分第3点 | 阻焊颜色、字符颜色、阻焊塞孔、金手指、字符上盘要求 | 20240723 | 技术协议沈招强2024-04-25310115军品顾客质量要求评审表 |
| MI部分4.4）4.5） | 可焊性测试报告、互联电阻测试报告、金相切片检测报告抽检频次 | 20240727 | 技术协议沈招强2024-04-25310115军品顾客质量要求评审表 |
| 二.1、2；三.1、2；MI部分第3点 | 明确客户无要求时，进口油墨的型号 | 20240823 | 技术协议沈招强2024-04-25310115军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分0 | 新单、NOPE更改单，当存在 gerber 和PCB 两份文件的处理方式 | 20240823 | 客户发pcb和gerber文件要求核对任力桓2024-08-14310115军品顾客质量要求评审表 |
| 取消MI部分4.1）、4.2）、4.3）；二.2.1） | 取消阻焊塞孔、金手指、字符的检验要求;QJ可以喷印阻焊 | 20240905 | 技术协议沈招强2024-04-25310115军品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分3 | 新单、NOPE更改单，当存在 gerber 和PCB 两份文件的处理方式 | 20240906 | 客户发pcb和gerber文件要求核对任力桓2024-08-14310115军品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分第2点；共用部分第点、MI部分第5点 | 预审部分标记要求移到共用部分第4点；允许添加内部产品追溯标记；序列号要求 | 20240913 | 方庆玲 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 客户加工要求无说明产品类型时，与销售确认

二、“*“针对战术型号印制板、卫星、运载型号印制板

0.*验收等级:QJ831B、QJ201B

- *板材（未经客户允许不允许变更）

| 序号 | 印制板类型 | 板材 | 铜箔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单、双面 | S1000-2 | 客户无特殊要求，内层铜采用35um，如采用18um需客户同意；外层铜箔18um，完成铜厚≥35um。 |
| 2 | 多层及刚挠板的刚板 | TU-752 |  |
| 3 | 软板材料 | Ap系列 |  |

- *阻焊字符

客户无要求，默认采用进口油墨：

- 进口绿色阻焊油墨：丝印:PSR-2000 GT600D；喷印：PSR-2000 SP200T；

- 进口白色字符油墨：R-500M-211(ZW)

- 未经客户允许不允许变更油墨型号

- *出货报告

- 提供板材、P片、阻焊油墨、字符油墨提供供方合格证及复检合格证（MI备注在功能检查工步中）；

- 板材COC报告、字符油墨COC报告、阻焊油墨COC报告；

- 终检报告包含AOI测试结果（MI功能检查备注）

- 孔电阻测试报告；

- 可焊性测试报告；（MI功能检查备注:每5pnl抽1，小于5pnl时抽样≤3）

- 互联电阻测试报告;（MI功能检查备注:每5pnl抽1，小于5pnl时抽样≤3）

- 金相切片检测报（MI功能检查备注:每5pnl抽1，小于5pnl时抽样≤3）

h、镀层厚度测试报告

- *有铅喷锡或无铅喷锡备注：锡厚≥1um

- *表面工艺

客户无要求默认：有铅喷锡；除厚度≤0.8mm的印制板，采用化学镍金时，镍厚3~5um，金厚0.05~0.23um；磷含量7~10；其余如无特殊要求，不允许镀金

- *过孔工艺

过孔设计在SMT焊盘上采用树脂塞孔+CAP电镀，CAP铜≥12um，延伸≥25um

- *翘曲度

翘曲度≤0.5%

- *CAM板边添加：JPQP_coupon、HTC、HTF

9.外形尺寸：以CAD图纸为准

- 10.板厚测量位置：有铜盖阻焊

- 11.槽孔尺寸公差：±0.10mm；（超工厂能力，提交工艺评审）
12.板厚公差：≤1.0mm板厚，公差±0.1mm；＞1.0mm，公差±10%。
13. 序列号格式：批次号（YYYYMMDD）+产品编号(XXX)，编号按阿拉伯数字升序打印，不得跳号,如20240722001、20240722002......。

- 三、“**“针对样机和地面

0、**验收等级：GJB7548A、GJB362C

1、**板材（未经客户允许不允许变更）

| 序号 | 印制板类型 | 板材 | 铜箔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚性材料 | 生益、台耀 | 客户无特殊要求，内层铜采用35um，如采用18um需客户同意；外层铜箔18um，完成铜厚≥35um。 |
| 2 | 软板材料 | 杜邦、松下 |  |

- **阻焊字符

- 客户无要求，默认采用进口油墨：

- 进口绿色阻焊油墨：丝印:PSR-2000 GT600D；喷印：PSR-2000 SP200T；
2）进口白色字符油墨：R-500M-211(ZW)；

- 3）未经客户允许不允许变更油墨型号

3、**表面工艺

客户无要求默认：有铅喷锡；除厚度≤0.8mm的印制板，采用化学镍金时，镍厚3~5um，金厚0.05~0.23um；磷含量7~10；其余如无特殊要求，不允许镀金。

4、**过孔工艺

过孔设计在SMT焊盘上采用树脂塞孔+CAP电镀，CAP铜≥12um，延伸≥25um

5、**出货报告

A）板材COC报告、字符油墨COC报告、阻焊油墨COC报告；

B）可焊性测试报告；

C）镀层厚度测试报告

6、**有铅喷锡或无铅喷锡备注：锡厚≥1um

- 7、**板厚测量位置：有铜盖阻焊

- 四、标记：

制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。在空白位置添加内部产品追溯标记，优先加在客户序列号下方。

预审部分

- 表面处理：

- 印制电路板需焊接的区域（默认除插接用的金手指区域以外）不允许采用镀金、镀镍金、化镍金、化镍钯金等带金的表面工艺处理。

- 印制板板厚小于0.8mm且经S7AR(803所)电装中心印制板工艺王梦龙确认后方可采用镀/化（镍）金等带金的工艺生产。

2、文件：

- 新单、NOPE更改单，客户同时提供PCB和gerber时，以PCB为准；但处理过程中发现设计异常需比对Gerber，结合gerber比对结果进行EQ问客处理方案；

- CAM部分

1、≥1层板，需做线电阻测试，提供互联电阻图纸;

2、内层线路补偿按下表：

| 内层线路基铜 | 0.5/0.5oz | 1/1oz | 2/2oz | 0.5/1oz | 0.5/2oz | 1/2oz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补偿值 | 0.8mil | 1.0mil | 1.8mil | 0.8/1.0mil | 0.5/1.8mil | 0.9/1.8mil |

- 过孔阻焊塞孔时增加曝孔菲林

- MI部分

- 外形前电子测试中增加低阻测试流程，类型选择：线电阻测试，并备注互联电阻测试图纸

- 当为战术型号、卫星、运载型号印制板产品型号备注：不允许补金、补线；线路上补油，补油前后要求拍照，并作为报告附件。

- 无特殊要求阻焊、字符采用进口油墨，工艺备注：未经客户允许不允许变更油墨型号：

- 1）进口绿色阻焊：丝印:PSR-2000 GT600D；喷印：PSR-2000 SP200T；
2）进口白色字符：R-500M-211(ZW)；

- 4、针对QJ产品

- 1）功能检查备注：可焊性测试报告、互联电阻测试报告、金相切片检测报告每5pnl抽1，小于5pnl时抽样≤3；终检报告包含AOI测试结果

- 2）当表面工艺为为化金时功能检查备注：金相切片检测报告每pnl提供）

- 5、序列号备注：序列号不得跳号，允许断号；外观检查备注：序列号允许断号

- FPC部分：

- 刚挠板订单默认在刚挠结合处加点胶。