（V3RQ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 终端0001 | 1 | 20240921 | HK0171BR_2024-2025.pdf徐方2024-09-20顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1-8 |  |  |
| 预审部分 | 1-12 |  |  |
| CAM部分 | 1-6 |  |  |
| FPC部分 | 1-4 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

  - 如果没有特别要求，不需加我司的fp logo(仅仅是指FP 标记，其它要按客户要求加),对于NOPE单客户没有要求，不作更改。如果客户在文件中要求加manufacture’s logo or supplier’s logo, 客户型号以RU RK开头订单不允许添加我司UL标记和FP logo,客户型号以HK AV US等开头订单添加我司全套LOGO。

（对于需加FP logo预审需单独指示到cam）。例：多层板按以下标记：

  - 除非客户在文件里注明要加无铅PB标记，否则我们都不加。

  - 若客户要求高压测试（测试电压≥250V），ERP电子测试中各项参数按客户要求填写（客户没有提供高压测试参数，但是需要高压测试的按照测试电压250V、短路电阻20M欧、开路电阻40欧）

  - 单元板太小无法加下标记，如果有拼板，只在单元板上加周期，其他标记加在工艺边；如果没有拼板，需要确认标记加法；

  - 客户要求标记加在线路层/阻焊层，但是实际文件中无空余位置加标记/所加位置或导致铜面露铜时，字符层有位置加的直接加在字符层。字符层无位置加时，如果有拼板，只在单元板上加周期，其他标记加在工艺边；如果没有拼板，需要确认标记加法。

  - 客户无电测章要求但PCB有工艺边时，将电测章盖在工艺边上（注意工艺边上盖电测章备注在电测）；

  - 客户无电测章要求且PCB无工艺边时，不盖电测章。

- 板材、叠层：

  - 正常基铜0.33/0.5OZ，当顾客要求外层完成铜厚1.5OZ时，我司制作有难度，无法达到，直接按1/2OZ基铜板，外层铜厚按40um；1/3OZ基铜板，外层铜厚按35um控制。无完成铜厚要求时按IPC标准

  - 板厚≥1.0mm时,公差按+/-10%控制.板厚＜1.0mm时,按客户文件制作或超能力与客户确认；

- 钻孔：

  - 非金属槽孔及金属槽孔公差超能力(包括钻槽和铣槽)时，槽孔公差均按+/-5mil控制。(如果原始公差为偏公差，则快捷将公差按照偏公差进行调整，保证公差区间为10MIL：如要求公差+4/-0MIL,则快捷调整为+10/-0MIL)；

  - 完成孔径大于6.2mm的PTH孔径公差超能力的按照+/-5mil控制；

  - 完成孔径大于6.3mm的NPTH孔径公差超能力的按照+/-4mil控制；

  - 若邮票孔之间间距不足0.2MM时，可直接改小邮票孔孔径。桥连宽度不够时，我司可调整桥宽到1.0mm，而不再确认；

  - 如果客户要求100度的沉头孔，可默认按90度去制作；

  - 当客户文件里没有要求时或者要求最小孔铜25um时，孔铜厚按IPC 3标标准控制,单点最小20Um,平均孔铜厚25um. 其他情况，按客户文件里的要求制作或与客户确认；

- 线路、表面工艺：

  - 不允许删除非功能性焊盘；

  - 部分订单客户要求蚀刻公差+/-10%，我司正常制作难度很大，蚀刻公差小于正常能力的按照+/-1mil控制；

  - 客户文件中贴片（包含金手指）设计在板边，未说明是否允许板边露铜制作，需确认

  - 喷锡板，补偿后贴片间距小于6MIL时，局部削贴片需要与顾客确认；

  - 顾客许多定单要求沉金金厚0.08—0.23um,金厚下限太厚，金厚更改为按照我司常规最小0.05UM控制；

  - 对于定单要求蓝胶厚度0.35+/-0.05mm；此公差太严格，我司无法控制，蓝胶厚度可更改为按0.3-0.8mm制作；

  - 金手指板，如果外形框有重线（中心线不在同一位置上），需要确认哪个外形为基准；

- 阻焊、字符：

  - 已删除

  - 阻焊桥：（1）、插件孔之间必须按顾客原稿保证有阻焊桥（2）、SMD周围必须按顾客原稿保证有阻焊桥（包括相同网络、过孔焊盘与SMD之间）（3）、客户设计为开通窗，按客户原稿，不用确认添加阻焊桥

  - 盘中孔塞孔不允许有绿油帽；

  - 如果客户在贴片之间设计有字符桥，且贴片之间间距小于18MIL，则允许削字符桥，并且接受字符桥可能印不出来；

  - 客户要求阻焊厚度最小1MIL时，阻焊厚度按照IPC正常要求制作；

  - 如果顾客定单中要求过孔开小窗时或说明文件要求开小窗时，开窗和要求都是设计的比钻孔大4mil,且不允许更改，则工程可按照对于过孔开小窗的要求按照我司常规设计：比孔大6MIL（单边3MIL）

  - 文件中设计过孔双面开窗/单面开窗，但是客户说明中要求过孔按照盖油处理，需确认过孔处理方式；

  - 无特别说明时，半塞孔盖油面不允许有金圈。

  - BGA区域阻焊文件按以下规则制作（顾客制板说明和制板要求中无要求时，如下要求有效）

（a）BGA双面开窗（大窗或小窗或一面大窗一面小窗是否均包含，一种处理方式）---按照客户原稿做

（b）BGA单面盖油 --- 做半塞孔，因为开窗那一面客户很有可能做测点

（c）BGA 部分开窗，部分盖油，部分单面开窗。---开部分窗的就开窗，部分双面盖油的就做塞孔，部分单面开窗的就做半塞

（d）BGA双面盖油，过孔作塞孔处理。

（e）如阻焊开窗按我司正常能力补偿后，不能保证阻焊桥时，需EQ与客户确认，不能直接删除阻焊桥。

(f) 当客户设计BGA阻焊开窗比BGA小或等大时，如工程需要更改为正常阻焊开窗，需与客户确认

10) 设计有字符上大金面或大锡面，且客户没有特殊说明时，需发EQ确认是否异常(包括相同网络)

- 外形、拼板：

  - 当顾客在文件中有如下英文（Cut out and keep a material on a framework,after milling）要求时，则代表此区域不能完全铣空，CAM制作参见“V005外形制作样式”示意图制作：

  - 顾客无要求时，板厚≤0.6mm时，不允许V-Cut，0.6mm＜板厚≤1.0mm时，V-Cut余厚为0.35±0.1mm；板厚＞1.0mm时，V-Cut余厚为0.4±0.1mm，V-Cut角度为30°+/-5°

  - 部分订单要求外形公差+/-3MIL，我司正常能力制作无法达到：1，对于非包边板，外形公差超能力的按照我司极限能力+/-4MIL制作；2，对于包边板，外形公差超能力按照我司极限能力+/-5MIL控制；

  - RU RK开头的订单,以单板出货没有设计附边的或者拼板内的单板板角如果是直角或者锐角设计，直接按客户文件制作，如果要圆角需要EQ确认，如果是拼板设计的附边为直角或者锐角，可以直接按R1.0mm圆角。

- 其他：

  - 当引用V155或V2N6或V2ME或V2UG全套资料时，即为按引用型号的NOPE单制作，其他不做任何更改；

  - 对于客户要求twist and bow ≤0.75%(例：客户要求≤0.5%),均按≤0.75%控制而不再确认；

  - 如果客户没有标注公差，或公差标注为：B‖B的，公差按我司能力制作（PTH +/-3mil. NPTH +/- 2mil. Routing +/-6mils）。客户标注不明确或有矛盾的地方需要与客户确认；

  - 孔符图或者PDF中相关标识的尺寸与实际Gerber文件不一致时，参照孔符图或者PDF制作；

  - 文件中残铜率分布不一致，如果上下镜面残铜率相差大于50%。翘曲度按照1.0%控制；

  - 加工说明中要求的铣槽宽度/标示宽度与实际Gerber文件不一致时，如无具体图纸参照Gerber；如有图纸时，如图纸和Gerber一致，参考其中之一，若不同，EQ与客户确认；

  - 针对此客户型号（P/N）以：“21”开头的板额外需要增加以下要求：CAM人员按制作通知单上的客户型号识别P/N是否以“21”开头，见下图

    - 最小的介质厚度为0.09mm,内外层焊环不小于0.05mm（全部指成品要求，需要考虑残铜率）

    - 工程在顶层字符加6个888888（没有顶层字符另外加一层）

    - 工程在字符工序备注“生产根据订单备注中批次号制作该批板批次号”

    - 工程在终检备注“必须在板上,报告中,切片报告中,加上相应的批次号，所有板如使用了除普通FR4的特殊板材的需在出货时提供板材COC报告”

    - 所通过电测后的板必须加盖电测章在板内（不能加在附边）

    - 所有板如使用了除普通FR4的特殊板材的需在出货时提供板材COC报告

8)序列号允许断号，但不允许重号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

黑色序列号要求时，请按规范符合能力走大板，切割板特别注意调整流程

9)每个Nope单的序列号都重新开始,不顺延前批次的序号（此点备注在印序列号流程），一般是从001开始；如序列号有特殊格式，以原文件要求格式为准。

8. 工程问题处理办法

针对<3平米以内的刚性板样板工程处理办法参考附件：工程问题处理办法-2

0001终端客户（НПО АНГСТРЕМ - NPO Angstrem）增加如下要求（来源于SOW05000024）：

1.电测后不允许盖章也不允许板边划线

预审部分：

- 如果客户要求用FR4/G10，我们可默认使用FR4板材。如果客户没有TG要求时，小于等于4层默认用TG140，大于等于5层用TG 170 板材.客户要求用TG180板材时,我司用IT180A代替；在客户对板材没有要求的情况下，对于需使用高TG板材的情况，优先使用TU-768板材，只有在IT180A是常备而TU-768是非常备的情况，才优先使用IT180A

- 如果客户对阻焊和字符颜色没有要求，我司默认绿色阻焊和白色字符；

- 阻抗板，层间介质厚度调整范围在+/-10%,线宽可以调整+/-0.5mil,但调整后的线宽不能小于3mil，总板厚和阻抗值要达到客户要求；

- 贴片文件格式及做法：命名格式为客户的P/N号+P（如77L1103P），做法是贴片文件必须包括所有贴片及基准点，同时要有2MIL的边框线。光绘文件的命名格式为：客户的 P/N号+W（如77L1103W）；

5. 顾客要求在提供的光绘文件压缩包中增加叠层结构（已经通过程序自动提供），请预审选择叠层不可更改选项6. 只要使用高频板材的板（包括高频混压板例如：高频+FR4）客户没有要求时，则不允许加任何标志（包括周期）。

7. 如果顾客说明中要求某一类过孔孔内不允许有阻焊（如说明：free from solder mask），此类是指成品板不允许孔内有阻焊。

注意指示CAM: XX位置的双面开窗的过孔不塞孔也不允许阻焊入孔；如果顾客有提供具体位置的，相关图纸要提供给CAM。 具体可以参考：4V2G71MF

如下示例：

8. 若顾客说明文件或GERBER文件中有电感测试要求，请指示给CAM在ERP中需要设计单独的电感测试流程，同时选择电感测试报告（定性）

9.EQ确认邮件注意项（科学城软、硬板均自动化程序实习了，可不理会该条要求，仅供宜兴）

10. 客户型号是以RU和RK开头且客户提供如下这两种说明文件的（如果客户型号不是RU和RK开头，或者提供的不是这两种文件的，都不得随意忽略）， 则xxx read me.pdf 只需要看抬头关于EQ发送格式的要求，xxx read me.pdf下面的制板说明部分客户确认可忽略 。

11. EQ文件要求

1）EQ文件命名规则更改为： EQ-我司生产型号-客户PN号

2）发给客户的EQ文件，如需要用到excel，要求文件为.xlsx 文件格式，不能为xls格式

12. 报价系统填写板材信息时填写板材具体型号（例如IT180A 或者TU768），不能填写FR4或者FR4HTG。

CAM部分：

- 此客户不接受打叉板出货.

2.  以下要求只针对P3厂订单

1）、订单走负片电镀流程，若存在盘中孔塞孔制作的，需按如下要求制作：

a、流程设计：前工序—负片电镀—负电镀磨板—阻焊塞孔—磨板—负片干膜—干膜检查—负片蚀刻—外层AOI—阻焊—阻焊检查—下工序；

b、增加塞孔曝光菲林,曝光菲林可用TS3/BS3命名，必须出两面，将TS3/BS3交货单元填实，然后用塞孔层文件单边比钻孔孔径大2 mil掏曝光点，PNL封边与TS、BS相同（如果有set、coupon、flp等测试条也需要注意填实，并按以上要求处理）；说明：ts3/bs3曝光菲林需备注在【阻焊塞孔】流程工艺备注栏，内容“请生产注意使用xxx.ts3、xxx.bs3曝光菲林”

c、阻焊：对于A、D、E类盘中孔设计，盘中孔对应开窗上面不用掏负量；对于B、C类则仍按规范要求制作，该掏负量的就掏负量；

2）、订单走图形电镀流程存在盘中孔塞孔制作的，若预审没有指示阻焊半塞孔，需要提出确认按半塞孔制作，以避免盘中孔曝油、绿油帽问题；

3）、对于满足LDI定位孔能力的，一定要在ERP中编写【LDI定位孔】流程（不用考虑交货面积、PNL数）。

3. 其他:

黑色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用白色印油。

白色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用黑色印油。

4. 定位孔:如客户原稿或制板说明没有要求时，未经EQ确认，不可按常规处理办法私自添加定位孔和光学点

5. .ERP备注：

①ERP阻焊工序备注：阻焊不允许单面分段制作，超长板时，请晒大网制作

②如果板上没有加UL标记并且所使用板材为UL认证过的板材，则在终检工序备注：手工填写出货报告<品质保证书>中的"UL阻燃等级UL Flammability Rating"为“94V-0”

6.图纸要求：刚性板要求图形精度+/-0.1mm，工程需提供两个MARK点或者定位孔之间的距离图纸给工厂监控。

FPC：

1.挠性板和刚挠板，涨缩要求（L一般指盘与盘，孔与孔的最远距离）

L≤300mm 公差 +/-0.1mm
300<L ≤400mm 公差+/-0.125mm
400<L≤500mm公差+/-0.15mm
L>500mm 公差+/-0.18mm；

（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）

2.	我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。

3. 如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料

4.如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。