（B4H6）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	20181124
	标记

	5
	具体添加规则：第④点
	20210304
	序列号允许断号

	文件整理
	拆分预审部分、CAM部分
	20210923
	谢寻

	公共部分5
	防呆孔
	20240126
	谢寻

	公共部分1
	验收标准
	20240817
	谢寻

	公共部分6
	凹蚀
	20241025
	B4H6要求FR4板材的型号需要做凹蚀郝富梅2024-10-23

	预审部分1
	客户型号
	20241025
	谢寻

	公共部分6
	删除凹蚀
	20241026
	刘佳


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
报告:

所有订单需提供军用印制板检测报告、切片报告(不要母板及切片，但切片需我司保存10年)、孔电阻测试报告、电测报告

字符:

①如果客户型号为HY-CP开头的订单,客户文件中丝印层只有字符框,没有器件标示,一定要与客户反馈;

②如果有字符框设计在开窗的大铜面上，需与顾客确认是否要削掉；如果是字符，优先移到非开窗位置，如果无法移动也需与顾客确认如何处理。

序列号:
在单元板内增加PNL内的单元位置号，以及投料PNL块数。具体添加格式：

生产编号+周期+序列号+PNL号+单元位置号

例如： 8B4H601E8A0-周期-002-004102 ，8B4H601E8A0是生产编号、002 是序列号、004是PNL号、102是PNL单元位置号；分隔短线需保留，PNL号和PNL单元位置号之间没有分隔符。

具体添加规则：

①空间不足，依次可以省略生产编号、周期、pnl板号，如果没有丝印的射频板，可以不添加序列号、PNL号、PNL单元位置号。

②生产编号，周期和序列号设计在“序列号”层； PNL号+ PNL单元位置号设计在 “拼板位置号”层（拼板位置号需提供图纸指示生产：前三位是投料PNL数量的顺序号，从001开始往后顺延；后三位是每个PNL中拼板单元的顺序号，从001往后顺延）。

③PNL号、PNL单元位置号按照三位数的形式添加，其它的按常规格式添加即可；

④如没有特殊指示，PNL号、PNL单元位置号、序列号允许有断号；注意：对应“印序列号”流程调整到“字符”后，并做相应备注“序列号允许有断号”；

⑤另外如果空间不足，PNL号+ PNL单元位置号+序列号不能够一字排开，可以分行排布， PNL号在上面，PNL单元位置号在中间，序列号在最下面；

标记：

制板说明中无要求时，不加FP标记，加周期标记。
不允许添加我司标记。
防呆孔：
当客户设计类似附图两排器件，其中一个孔孔径相比其它孔特别小，按文件制作。
[image: image1.png][} [}
B EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE « HEEEEEEEEEEEES

Job Matrix
o
i
i





预审部分： 

1.验收标准:

① 刚性板：验收标准默认为QJ201B-2012/QJ831B-2011，如果与说明文件中的相矛盾，也以此为准。

②刚挠板：验收标准若为IPC标准，需与销售确认验收标准是否正确。
2.翘曲度:

① 翘曲度要求0.5%，如达不到(叠层结构，图形分布要镜面对称)要与客户确认放宽。

②残铜率不对称需与顾客确认增加铺铜或者放宽翘曲度要求，双面板也需核实残铜率。单面板需按照规范要求的参数与顾客确认翘曲度。

3.客诉案例预警:

TP-2同厚度存在多种不同Dk，为避免生成关键物料错误PTFE板材需在报价信息-叠层结构填写dk值。
若客户加工说明有提供层顺序，需核对与PCB设计文件一致性，以免重复性投诉。
4. 客户型号:

此代码预审前，先核实ERP客户型号与文件、加工说明中的客户型号是否一致，若不一致，与销售助理确认文件准确性。（已出现2单下单提供整套文件错误）

[image: image2.png]A

LEVEES S E-L 23

FERT

2094 114 19 B

BHEET

HE R

Ty-CP-BIA-92-2-501-

T

Kb SEERE
<DIR>__ 2024/10/25 18:
doc 52,736 2024/10/24 13:
PCBDOC 7,355,392 2024/10/24 13:





CAM部分：
1. 终检备注：

每块板子需要做翘曲度测试，检测结果需要随货给客户。

