（B49Q）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
|  | 取消烘板整平流程 | 20210506 | / |
| 预审部分3 | 过孔工艺 | 20210703 | 客诉组刘莉梅 |
| CAM部分1 | 线路 | 20220525 | 谢寻 |
| 公共部分1. 预审部分2. | 验收标准 | 20231208 | 陈玲 |
| 预审部分3 | 盘中孔工艺 | 20240621 | B49Q客户后续都按不允许绿油冒的工艺做郝雪辉2024-06-17120002军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分2 | 阻抗条 | 20241025 | 客户需求/规定：向后产每种型号增加阻抗条，邱鑫贺2024-10-24 |
| 公共部分2、MI部分1 | 阻抗条出货数量 | 20241030 | 客户需求/规定：向后产每种型号增加阻抗条，邱鑫贺2024-10-24B49Q军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

公共部分:

- 金手指：

当板内设计金手指，要求PCB的金手指倒角角度为30度。

- 出货要求：

阻抗条（每批随板出货1根合格的测试条）

预审部分:

- 标记：

制板说明中无要求时，加FP标记，加周期标记。

- 验收标准：

民品标准按IPC-6012 Ⅱ级，军品标准按照GJB362C-2021。

- 过孔工艺:

盘中孔不接受绿油帽，处理方式如下：

1）焊接盘上的过孔建议客户树脂塞孔+Cap；

2）散热盘上的过孔建议客户按照双面开窗不塞孔；

3）单面开窗的盘中孔，建议开窗面塞孔允许有凹陷，不允许有凹陷的按照树脂塞孔不做CAP。

CAM部分:

- 线路：

内外层AOI备注：不允许补线。

MI部分：

1、当为阻抗板时，铣板、外观检查工步备注：每批随板出货1根合格的阻抗条。