（AAP6）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分 | 1.板材1） | 20241031 | 350013、350246ADBI出货报告规范赵修贺2024-09-27顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3.阻焊1） |  |  |
| 共用部分 | 删除3.二维码要求 | 20221212 | 关于ADBI AAP6 印制二维码客规要求邮件12/8 |
| 共用部分 | 3.二维码要求 | 20221029 | 350246 NP单需在板边增加二维吗苏坤2022-10-14顾客质量要求评审表 |
| CAM1 | 叉板 | 20191122 | 350013AAP620191120顾客要求补充表蒋超超2019-11-20顾客质量要求评审表 |
| 共用2（20211210转移位置） | 翘曲度 | 20180301 | Aap620180213 |
| 共用1 | 外形公差 | 20180118 | AAP620180109 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分

1.外形公差：

顾客制板说明中无外形公差要求时，该客户所有订单拼板以及单元板外形公差默认按+/-0.1mm制作

2.翘曲度：

- 对于无SMT的板，其翘曲度按0.50%控制；

- 对于有SMT的板，成品尺寸长边≦100MM，翘曲度按0.50%控制；

- 对于有SMT的板，成品尺寸长边＞100MM，翘曲度按0.50%控制,且翘曲高度需满足：翘曲高度不超出1.5mm(在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲＜0.1%的板子直接制作,在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲≥0.1%的板子，先发技术中心评审后，再和客户EQ确认)；

3.阻焊

1）阻焊油墨型号：客户没有指定油墨型号时，必须在MI指示填写我司使用的油墨型号，型号必须具体，如PSR4000 G23K不能填写为PSR4000，单个型号的油墨型号需保持一致，不能随意更改，更改前需要与客户确认

预审部分：

1.板材

1）板材型号填写要求：预审在系统上填写板材型号时必须填写具体板材型号，如IT-180A，不能填写板材类别如HTG,FR4HTG等，单个型号的板材型号不能随意变更，更改前需要与客户确认。

CAM部分：

1.叉板: 打叉板比例不能超过当批订单总数量的2%（按pcs算）