（C1RR）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分第1、2点；MI第1、2点 | 凹蚀、报告、镀层、涂层或内层导电箔、开路电阻和绝缘电阻 | 20241113 | C1RR-贵州振华风光检验标准童川2024-10-30C1RR军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分:

- 凹蚀

- 层数大于2层，要求5~80um正凹蚀处理，无法满足需EQ与客户沟通取消凹蚀要求

- 2、报告
a、可焊性测试报告
b、特性阻抗测试报告（有阻抗要求时）
c、金相切片检测报告

预审部分:

CAM部分:

MI部分：

- 功能检查备注：任何镀层、涂层或内层导电箔应无裂缝

- 电子测试工步：制版说明有要求时按制版说明，无特殊要求开路电阻按5Ω，绝缘电阻按2MΩ，