# （C1AK）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| MI部分 1. | 增加回流焊测试 | 20221107 | C1AK客户的板子出货前全部要过一遍回流炉刘铃2022-10-20510057军品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 1. | 过孔 | 20221212 | 张义祥 |
| 预审部分2 | 翘曲度 | 20230202（崔爱华） | 成都凌亚（代码C1AK）PCB检验标准刘铃2023-01-16510057军品顾客质量要求评审表 |
| MI部分第2点 | 层压（排板、压合）增加备注 | 20230526 | 魏礼忠 |
| 共用部分2、3 | 出货报告、测试图形 | 20241125 | 无陈智聪2024-11-25510474、510020军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

顾客制板说明无要求时，加快捷标记，加周期

2、测试图形

测试图形的添加规则与B5F7客规一致

3、出货报告

出货报告要求与B5F7客规一致

预审部分：

1、过孔工艺

客诉板厚≥4mm，此客户若有阻焊塞孔都确认改树脂塞孔；（背景：客诉阻焊塞孔冒油流到贴装焊盘上）

- 翘曲度

含BGA板翘曲度要求0.5%以内；无BGA板翘曲度要求0.7%以内。

# CAM部分：

# MI部分

1、表面工艺为沉金或电金工艺且层数≥12层的刚性板，表面工艺后电测前增加回流焊测试（回流焊次数1）；

2、客户要求板面平整度高，多层板层压（排板、压合）备注：覆板法不允许加陪板压合；