（S01A）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分：1 | 标记 | 20181203 | / |
| 共用部分：2 | 表面工艺 | 20200508 | 310009刘世鹏2020-05-06 |
| 共用部分：1~7；宇航级产共用部分1~3、MI部分1~5；MI部分1~2 | 标记、 验收等级、特殊器件、压接孔、翘曲度、厚径比、表面工艺、宇航级产品要求 | 20241115 | 技物所印制电路板制板外协通用技术要求任力桓2024-08-21310009军品顾客质量要求评审表 |
| 宇航级产共用部分第4点 | 宇航级产品要求间距要求 | 20241119 | 技物所印制电路板制板外协通用技术要求任力桓2024-08-21310009军品顾客质量要求评审表 |
| MI第3点 | 扭曲的计算方法 | 20241125 | 验收等级GJB的翘曲度也按QJ来算任力桓2024-11-22310009军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期。

2、验收等级

| 印制板种类 |  | 民品/军品（地面） | 上天件（航空件） | 宇航级（航天件） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刚性板 | 单面/双面板 | GJB362C-2021 | QJ201B-2012 | QJ201B-2012+宇航级 |
|  | 多层板 |  | QJ831B-2011 | QJ831B-2011+宇航级 |
| 刚挠板/挠性板 |  | GJB7548A-2021 |  | GJB7548A-2021+宇航级 |

- 3、特殊器件（CCGA、CBGA、3DBGA）

- 客户在加工要求中提供位号，如未明确请问客确认，（预审在预审指示单上明确焊盘间距）：
1）焊盘1.0间距：焊盘直径设计值应为0.7mm，焊盘加工精度按照-5%～+15%要求管控，且加工后焊盘直径不得小于0.67mm；

- 焊盘1.27间距：焊盘直径设计值应为0.78mm-0.8mm,焊盘加工精度按照-5%～+15%要求管控，且加工后焊盘直径不得小于0.75mm。
4、压接电连接器的焊盘

- 涉及压接电连接器的焊盘（客户会在加工要求中说明位号）：孔铜单点＞35um，平均＞45um压接器件。
5、翘曲度

- 特殊器件板或压接电连接器板或含有贴片的印制板翘曲度≤0.5%，其余按0.75%控制，同时弓曲扭曲高度＜1.5mm。
6、厚径比

- BGA、CCGA区域厚径比≤10：1；其他区域≤7：1，超出要求时需EQ确认。
7、表面工艺

- 除部分涉及键合或金手指设计的印制板需要镀金，其余表面处理为有铅喷锡。当有要求其他表面处理（如化金）EQ与客户沟通修改表面工艺。

宇航级产品共用部分：

- 报告要求
金相切片检测报告

- 过孔工艺

- 成品孔径φ≤0.55mm过孔阻焊塞孔，阻焊塞孔深度≥75%，φ＞0.55mm过孔开窗喷铅锡。

- 厚径比（PCB板厚：钻孔直径）≥7:1或钻孔孔径≤0.3mm，采用树脂塞孔，采用树脂塞孔时CAP和WRAP铜厚度及其延伸长度按标准（12um，25um），不满足时EQ与客户确认。

- 厚铜板（内层设计存在≥2Oz铜）选材：
不允许使用7628 P片；P片优选顺序：106＞1080＞2116；P片胶含量≥50%；层间P片≥2张。

- 间距

- 外层间距不足0.13mm、内层间距不足0.1mm的，EQ与客户确认间距不满足QJ标准要求

宇航级产品MI部分：

- 1、通断测试：测试电压：250V，绝缘电阻：100MΩ；开路电阻2Ω

- 2、钻孔工步备注：φ0.5mm以下过孔，采用新刀，寿命≤1000次。
3、喷锡工步备注：喷锡返工≤1次，过孔不允许藏锡珠。BGA焊盘铅锡厚度2~30um，其余焊盘≥1um；大锡面覆盖可焊接。
4、功能测量备注：孔壁粗糙度≤30um，不允许单点无铜和柱状结晶；盖覆铜凹陷凸起50um以内。BGA焊盘铅锡厚度2~30um，其余焊盘≥1um；大锡面覆盖可焊接。
5、刚挠板点胶：宽度≤1.5mm。

预审部分：

CAM部分：

MI部分：

- 1、特殊器件

- 预审指示单注明焊盘1.0间距或焊盘1.27间距，在外层蚀刻、外层AOI、功能检查工步按如下对应关系在工艺备注中备注要求

- 1）焊盘1.0间距：焊盘直径设计值应为0.7mm，焊盘加工精度按照-5%～+15%要求管控，且加工后焊盘直径不得小于0.67mm；

2）焊盘1.27间距：焊盘直径设计值应为0.78mm-0.8mm,焊盘加工精度按照-5%～+15%要求管控，且加工后焊盘直径不得小于0.75mm。

- 2、压接孔

当板内有压接孔时，功能检查备注：需提供孔壁镀层厚度检测报告或数据（包含平均值、单点最小值）

- 3、功能检查备注：扭曲按QJ832B的计算方式：高度/对角线长