（A536）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1.1）-2）；2.1）-2）;3.1)-2) | 20241130 | 660039PCB检验作业指导书-B8赵修贺2024-11-05顾客质量要求评审表 |
| 预审1 |  | 20181124 | 标记 |
| CAM2 | 烘板整平 | 20180419 | A53620180410 |
| CAM1 | 不允许局部套印 | 20161028 | A53620161030 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.叠层、阻抗

1）板厚公差

| 板厚（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- |
| 板厚≤1.0 | ±0.1 |
| 1.0＜板厚≤1.6 | ±0.14 |
| 1.6＜板厚≤2.0 | ±0.18 |
| 2.0＜板厚≤2.4 | ±0.22 |
| 2.4＜板厚≤3.0 | ±0.25 |
| 板厚＞3.0 | ±10% |

2）翘曲度

| 板的状况 | 单板 | 背板最大翘曲度 |
| --- | --- | --- |
|  | 最大翘曲度要求 |  |
| 无SMT的板 | 0.7％ | 1％，同时最大变形量≤4mm |
| 板厚< 1.6mm的SMT板 | 0.7％ |  |
| 板厚≥1.6mm的SMT板 | 0.5％，同时最大弓曲变形量≤1.5mm 注：板长边≥500mm时与客户EQ确认弓曲变形量按2.0mm |  |

2.外形

1）.金手指倒角：无要求时按照45°倒角。

2）外形公差

| 长宽度尺寸 | 公差 |
| --- | --- |
| 小于100mm | ±0.2mm |
| 长宽度尺寸小于300mm | ±0.25mm |
| 长宽度尺寸大于300mm | ±0.3mm |
| 定位槽尺寸 | ±0.13mm |

3.标记

1) 制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期标记。(预审1转移)

2）若有添加蚀刻标记，蚀刻标记应与焊盘的距离≥0.2mm

预审部分：

CAM部分：

1.ERP备注:

阻焊工序备注:阻焊单块板不允许局部套印,如果要套印,整块板一起套印

2.终检增加“烘板整平”流程：

烘板温度130+/-5度，时间50+/-10分钟