（X075）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
|  | 客户下新协议 | 20190613 | X07520190501 |
| 公共部分：5 | 工程制作 | 20201101 | X075曹常瑜2020-09-01 |
| 公共部分：5 | 序列号允许断号 | 20201120 | / |
| 公共部分2、 | 增加测试要求、资料审核、表面工艺、孔电阻要求 | 2022-10-04 | <印制板验收规定技术协调单》曹常瑜2022-09-13610038军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分2、预审部分第2、3点 | 增加耐热油测试报告、翘曲度、增加内部追溯标识 | 2024.12.16 | LJXT2405 零（部）件外协加工技术协议韩蕊蔓2024-12-19610038军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

公共部分：

- 字符

- 字符应清晰可辨，不满足要求时与顾客提出确认。

2.出货报告

需要提供孔电阻测试报告、可焊性测试报告、剥离强度测试报告、镀层附着力测试报告、阻焊层附着力测试报告、镀层厚度[孔铜厚度(最小和平均值)]测试报告、热应力测试报告、耐溶剂测试报告、耐热油测试报告（针对QJ*产品）。

- 3.过孔工艺：

- (1).表贴焊盘上的过孔采用树脂塞孔并电镀的处理工艺。

- (2).BGA区域的过孔、QFN中央散热焊盘上的散热孔应采用树脂(或阻焊油墨)塞孔的处理工艺。

4.序列号

在印制板上加序列号，格式为：Ⅲ+生产日期(年月日)+序列号(三位数)，如“Ⅲ20200804001”，“Ⅲ”(罗马数字)是我司在客户端对应的编号，20200804为销售下单日期，001为印制板的序列号，依次顺延。序列号允许断号。

预审部分：

1.此顾客验收标准为GJB362B-2009。

2.翘曲度

有SMT器件翘曲度≤0.75%；有BGA器件翘曲度要求≤0.5%。

3.制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期标记。允许在空白区域增加内部产品追溯标识

4.数据审核要求：

印制板的结构尺寸以图纸为准，线路、阻焊和字符以光盘文件为准，如发现图纸与光盘不一致或对线路、阻焊层设计正确性有疑问请EQ确认；

5.表面工艺

Cu/Sn63PbAA:指有铅喷锡，要求覆盖、可焊接；

Cu/Ep（Ap）.Ni3Au0.05:指沉金，镍厚≥3um；金厚≥0.05um；

Cu/Ep.Au0.5:指电镀纯金，≥0.5um；

6.孔电阻测试

孔电阻的测试要求按表1（钻孔孔径与厚径比是且的关系）：

表1：孔电阻的测试要求

| 验收等级 | 钻孔孔径 | 厚径比 | 抽样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| IPC | ≤0.25 | ＜10:1 | 抽样方案：抽样方案表序列H 样本：每LOT卡批次（不是订单批次） |
|  | 不限 | ≥10:1 |  |
| GJB | ≤0.35 | ＜8:1 | 抽样方案：抽样方案表序列H 样本：每LOT卡批次（不是订单批次） |
|  | 不限 | ≥8:1 | 抽样方案：抽样方案表序列H 样本：每LOT卡批次（不是订单批次） |
| QJ | ≤0.45 | ＜8:1 | 抽样方案：抽样方案表序列F 样本：每LOT卡批次（不是订单批次） |
|  | 不限 | ≥8:1 | 抽样方案：抽样方案表序列F 样本：每LOT卡批次（不是订单批次） |
| QJ+宇航级 | ≤0.6 | ＜6:1 | 100%全测 |
|  | 不限 | ≥6:1 |  |

CAM部分：