（C1F5）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共部分2、3 | 过孔工艺、阻焊 | 2021-4-19 | 刘铃2021-1-27 |
| 公共部分2 | ()红字)可 改为 请 | 2021-12-03 | 谢寻 |
| CAM部分1 | 序列号不允许断号 | 2022-02-09 | 刘铃2022-01-24510038军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第2点； CAM部分第2点；MI部分第1点 | 过孔工艺 | 2023-03-27 | C1F客户修改树脂塞孔客规要求刘铃2023-03-22C1F5（510038）军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第1点 | 标记 | 20241213 | 销售陈智聪通知 |
| 预审部分第1点、MI部分第2点 | 外观要求 | 20241219 | 783所外观控制要求陈智聪2024-12-07510038军品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分第1点、MI部分第2点 | 外观要求 | 20241225 | 783所外观控制要求陈智聪2024-12-07510038军品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分第4点 | 序列号要求 | 20250213 | 鸿创序列号陈智聪2025-02-12510038军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期；不加内部的产品追溯标记；

- 过孔工艺:

- 不允许过孔藏锡珠，为规避此问题,钻刀刀径＜0.45mm的过孔需建议树脂塞孔或加大孔径。

- 针对原始设计塞孔方式为绿油塞孔的，须EQ确认是否改成树脂塞孔，不允许直接更改。

3、阻焊:

①SMT之间需保证阻焊桥,阻焊桥需满足≥4mil；

②不允许阻焊上焊盘。

4、序列号

1）SN后面印序列号时，检查SN和年份第一位是否对齐，如不对齐需修改对齐，且图纸中说明序列号与SN等高等齐；

2）如果“SN:”和序列号一起印时，序列号图纸增加文字说明：SN和年份第一位必须对齐,序列号与SN等高等齐；

预审部分：

- 1、订单类型

- 订单《制板说明》明确为783所终端的型号，需给MI指示：783所终端型号；未明确时需与销售确认是否是783所订单。

CAM部分：

- 序列号:不允许断号；

- 过孔阻焊塞孔增加曝光流程

MI部分：

- 阻焊、喷锡/无铅喷锡、外观检查备注：不允许过孔锡珠和假性露铜、不允许阻焊上焊盘

- 2、当预审指示注明“783所终端型号”时，增加型号备注：783所终端型号，外观要求严苛，加工和周转注意产品防护，大金面不允许漏镍、针孔也需补金。