（S002）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	5
	20250317
	320012金手指以及板边任何地方都不允许引线残留黄正午2025-03-07顾客质量要求评审表

	CAM部分
	2
	20240826
	

	共用部分
	5.引线残留
	20231104
	320012金手指规范夏彬2023-10-25顾客质量要求评审表

	CAM部分
	1.叉板要求
	20201203
	S002客户新规-补充吴志华2020-11-24S002顾客质量要求评审表V2

	
	
	
	


1. 共用部分：
2. 标记:
1) 加快捷标记及周期标记，满足无铅的板则加无铅标记
3. 过孔工艺:
1) 对于新单顾客要求过孔盖油时，按阻焊塞孔制作，塞孔超能力时按盖油且允许绿油入孔制作；
4. 阻焊、字符:
1) 客户不允许补阻焊油，工程制作时在ERP终检处备注“不允许补油”；
4.光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

5. 所有板的所有位置都不允许引线残留
预审部分： 无
CAM部分： 

1.叉板要求:终检工序备注：1）打孔的叉板不允许出货；2）打叉板的Mark点要涂黑

2.在外观检查流程备注“新单提供2套菲林”
