（S756）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 3.阻焊 | 20250320 | 310021S756塞孔要求李辉2025-03-07顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 2.字符 | 20240816 | 310021华测导航（S756）新增外观及白油块要求李辉2024-06-03顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.光绘要求 | 20210906 | 销售模板2021--华测导航&双微导航何玲玲2021-09-03S756、SADR民品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 光绘要求

1）不需要光绘确认，CAM完成后，发光绘给EQ联系人作为之后的贴片钢网文件使用；

2.字符

板上设计的白色字符块都是白油块，客户会镭雕打码，需要保证平整度,外观不能有明显残缺、杂质污染和条纹，白油块的油墨厚度在20um以上。客户如果把白油块设计在线或孔上，接受白油块不平整

3.阻焊

1）客户不允许过孔假性露铜，客户设计阻焊塞孔的默认直接改为树脂塞孔，无需EQ确认

预审部分：

- 验收标准：IPC-II

CAM部分：