（S74B）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分1.2
	过孔工艺
	2021-9-13
	谢寻

	共用部分1.2
	删除过孔工艺
	2021-12-07
	谢寻

	共用部分1.1
	S级订单
	20240307
	魏礼忠

	共用部分2
	增加金相切片报告
	20240528
	方庆玲

	共用部分3~5，CAM部分1、MI部分1
	阻焊方式、焊盘要求、翘曲度
	20241028
	关于细化pcb印制板焊盘公差控制、阻焊质量里及表面平整度等要求的函任力桓2024-10-15310113军品顾客质量要求评审表

	共用部分第1点
	加快捷标记及周期
	20250326
	S74B客户复投订单及新单增加厂家logo 高东旭-JP2025-03-25310113军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
1、标记
默认加快捷标记、周期、追溯号（追溯号格式：批次号-Panel号-位置号，示例： 001-02-05，001代表此型号第一次投产，02代表投产的2号Panel，05代表Panel中的第5块单元板）；当加工要求不加时，请与客户确认
2、出货报告：
1）金相切片检测报告
3、阻焊

阻焊改为丝印阻焊

翘曲度

当客户加工要求明确为高铅器件，翘曲度≤0.5%

5、焊盘
焊盘按规则进行动态补偿，焊盘公差按照10%控制 

预审部分： 

验收标准：

制板说明中无要求时，按照国军标执行。
CAM部分： 

1、阻焊

SMD阻焊开窗距离铜面或焊盘或走线严格按照单边min2mil制作

[image: image1.png]SITHIBCAIR B2 BT A NE S & MELEEN ,
FREAEEEAESAESENRIEZ2i1, TERERNENACREFRAFEY (MR

FAARE A BRI
BliAEMERE22mil, A
RHARBETaEMAR
HRiHARER

B2, BEAEESRAENSRIEZ0il, BREZTER;




MI部分：

1、酸性蚀刻或碱性蚀刻、外层AOI、功能检查备注：焊盘公差按照10%，同一位号焊盘尺寸极差15%以内

