（SB3Y）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	16
	20250407
	320246/ MY0067S7QF梯梯电子原材料技术参数问题（SB3Y马来西亚代码同步苏州梯梯客规）王丽平2025-03-14顾客质量要求评审表

	Waters终端客户要求
	六．阻焊2）（恢复CTI值的要求）
	20250224
	735001870E

	CAM部分
	8-11
	20250113
	320246/ MY0067S7QF苏州梯梯电子取消指定太阳油墨（SB3Y马来西亚代码同步苏州梯梯客规）王丽平2025-01-08顾客质量要求评审表

	共用部分
	9-11
	
	

	CAM部分
	1-2
	20240702
	MY0067SB3Y完全套用S7QF客规王丽平2024-07-02顾客质量要求评审表

	预审部分
	1-7
	
	

	终端Waters
	1-9
	
	

	终端Perkin Elmer
	1-8
	
	

	共用部分
	1-8
	
	

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.无公差要求情况下，拼板的外形公差按照+/-0.13mm管控

2.客户无拼板要求情况下，所有拼版加的辅助边都要求加整块铜皮，不要加一块一块的方形或者圆形阻流点。
3. 客户要求的内外层铜厚均指最小完成铜厚.

预审：如客户要求内外层铜为1OZ，则最小要求需要满足1OZ。如不能满足则EQ与客户确认并建议客户接受现有的厚度（如按我司客规完成铜厚控制，下调10%出货报告上铜厚会与客户要求铜厚不一致，举例：客户要求铜厚35，如按完成铜厚控制，报告上会显示31.5与客户要求不符）
CAM：对完成铜厚MI指示时，统一指示到"表面最小完成铜厚"位置。"表面完成铜厚度" 位置填写：”/“
4.制版说明没有说明孔公差要求时，公差按照验收标准等级来定义，若验收标准为IPC2级则孔径公差按照IPC2级标准内的公差.（图纸上不允许出现无公差）
5.电测标记：当客户说明需要不可磨灭印记时（如下图所示），表明需要印电测章；当客户没有不可磨灭的印记要求时，电测后板边划线。

[image: image1.jpg]100% electrical test for continuity opens and shorts.
oards mus ibly marked fo indicate that they have passed test.

. Tes





6. 有关金面要求，后续客户如果有如下图要求，不允许金面划伤和污染的，请告知销售，因产线会忽略，需要销售和客户沟通金面实际验收标准；
[image: image2.png]40 LAYER 12 (BOTTOM) HAS AN EXPOSED ENIG FINISH OVER THE FULL SURFACE OF THE BOARD.
THE SHADED AREA INDICATES A VACUUM SEALING FACE.

THIS AREA SHALL BE UNIFORM AND FREE FROM ALL SCRATCHES AND BLEMISHES. THE SHADED,
AREA SHOULD BE PROTECTED FROM DAMAGE AND CONTAMINATION WHILE HANDLING,
TRANSPORTING AND ASSEMBLING.





7. 板厚≤1mm时，客户设计拼板为邮票孔或者邮票孔+桥连时默认修改为桥连。
8. 当客户阻焊说明中存在”matte“单词时，注意识别为哑光油墨制作，
例如：”Primary and secondary green liquid photo-imageable solder mask over bare copper (SMOBC) with a matte finish as latest IPC-SM-840 specifications“阻焊按绿色哑光油墨制作。
[image: image3.jpg]6. Solder mask:.
- Prior to soldermask the board shall be cleaned and free of contaminants or

residues..

- Primary and secondary green liquid photo-imageable solder mask over bare
copper (SMOBC) with a matte finish as latest IPC-SM-840 specifications,«
Type-B, Class 2. Registration allowance is 0.075 mm with respect to copper..

- For soldermask covered vias, the fabricator shall open the centers of the vias
50 as to lessen the chance of chemical entrapment while still providing.




9.图纸中尺寸需要标序号，指示到产线提供全尺寸报告，并将图纸以PDF档增加在光绘确认里面
10.针对阻抗板，当与客户发起EQ，客户同意按照“阻抗计算值”时，要全部按照沟通的值指示给工厂，不能存在任何偏差。比如:沟通后的阻抗计算值“为99.23Ω，就要指示99.23不允许指示100Q;除非在EO的时候跟客户清楚说明按照100指示
11.EQ阻抗与EDS阻抗备注一致性 ：针对梯梯电子阻抗类EQ，给TT的设计值和EDS/MES系统，数值须完全一样，包括小数点后面的位数和数字

12.固定专人制作（含QAE）：预审人员资质≥2年，cam人员资质≥1年；如果年限不符，请上报主管处理
13.增加QAE检验：在预审后、cam后、ECN更改升级后均增加QAE检验；
14.每月培训学习：针对客规和客诉内容，≥1次/每月；
15.需要提供给客户的所有信息（含图纸），如涉及到更新，请同步回传给客户一份。
16.选择原材料，工程查阅原材料参数时，必须以“指标/要求”等表明最小要求的指示性文件为准；如Td值，客户要求≥350℃，S1000-2M板材“指标”≥340，则是不满足要求的。（详见附图参数）
[image: image4.png]M= SYTECH
Test Report

%7 CUSTOMER: FRHRHE () T#F P/0 N0. 11100663015 5% E1 49 Shipping date:2024.0201
M7 TYPE:FR-4.0 51000-2U R QUANTITY: 207K

A SPEC:1.1 1/1 N0 43, 0°X49. 07 (1092emX1245mm) (Include copper Foil)
%/ ¥ 5:600110101114

#5 Number 3 & Quanti! £ 7 F #iDate of roducton

2412996461 207K 12024.01.23

WHEE TERR BE WREE T WAAE
Proverts o be tested Test Condition | Unit | Freauen, Iadex Tost semlt
A Appearance Y T lbatchly Pass
B Thickness(inchudng cu) Iy mn | fgitbazchl TI0=0075 0118
MEBE  Peel strength 55 1) i Afler thermal stess. Nimm iitbatchly 21.05 132
P B Thickness idouble sides
rerge RERART (FEsigl sde)
050780m Tl % itbaschly 7520, 0.2
078 6Tmm T005)
168mmz bl E 10(15)
TR ) Thermal Stess. THC - Tbacchly || A% 2N 2 Pace
BRI TR EOSCTGITC A © F Amonthly Z170.00 i
ATg A T 1§ fimonthly £5.00 3.2
Jr A RHTND) Permtvty o R 2923750 - % Amonthly <540 1o
IRFEMIEL(IMHZ) Loss tangent at TMHZ C-24/23/50 - 4§ Amonthly £0.035 0.006
R C-48/23/50 Vo Vo
Flamability 2] Grede | ®Amonchly =) Vo
T Dilecnc Breakdown D4850-005%3 | K| §¥Mquerterly 10 5
3 =
Td 10 Cimin, 5% Wi loss | C__| W% Bquarterly >310.00 3571
i3 fquarter Ty =





Perkin Elmer终端客户要求销售下单时会备注终端，终端要求高于通用要求
1. 标记：
加快捷标记及周期标记；满足无铅标记时加无铅标记(如果顾客已经加好了无铅标记，则无需再加)
2.孔铜：

     制板说明中无要求时，孔铜最小25μm

3 .环宽：

     要求最小环宽2mil

4 金手指：

     镍：2.5-7.5μm，金：大于等于1μm

5.优先级：

     制板说明中的要求优先级高于客规中要求
6.材料：

     对于沉金板需要用高TG材料；

7.阻焊颜色：

      制板说明中无阻焊颜色要求时，用绿色亮光

8.单面板：

       制板说明中无要求时，单面板完成铜厚2OZ
Waters终端客户要求来源文件735001870（刚性以及刚柔板要求）销售下单时会备注终端，终端要求高于通用要求

一．标记

      需将快捷全套标记（FP标记+UL标记）、可燃性等级、周期(WWYY)和批次号添加在板空位处

二.板厚要求

     板厚公差+/-10%

三.环宽

  1）外层最小环宽20μm

  2）内层孔环保证相切，不允许破环。

  3）在没有其他要求的情况下，可以添加泪滴来防止内外孔环破环，泪滴应该添加在焊盘与线路的连接处，以确保满足孔环的要求。

四.线

  1）在无其他说明情况下，线宽公差+/-1mil(0.02mm)或者+/-20%两者取最小值。

五.孔

  1)可以直接删除非功能性内层焊盘，无需与客户确认。

  2)电镀孔的镀铜厚度为0.8mil(20um)，最小平均值参考IPC-6012二级要求

六.阻焊
1）客户无要求时，阻焊颜色为绿色
2)材料CTI≥175
七.字符

1）客户无要求时，字符颜色为白色
2）标记与光学点中心距离≥ 2.54mm

  八.翘曲
  1）翘曲，弓和扭曲≤0.75%，高度不能超过2.2mm

九.其他

   1）如果制造注释与PCB规格不符，则以制造图为准。

2）若客户文件中提到735003586，这个文件是客户的RoHS要求，没有特殊情况下我司材料都符合RoHS要求，无需与客户确认。

3）电测后要加盖电测章
4）无特殊说明时，客户提供的铜厚为完成铜厚

预审部分：
1.阻焊颜色无要求的需与客户EQ确认是否按绿油
2.需提供英文EQ
3.针对新单，客户在订单文件中没有指定油墨型号时，允许使用我司常规海田油墨；NP更改单不能随意更换油墨，除非销售在下单时有说明可以更换。
4. 如客户文件字符设计不合理可能造成字符识别不清需EQ确认

5.新单确认用什么板材，后续固定板材型号（客户不允许返单更换板材）
6.客户提供说明为PDF或者图片格式的说明文件，需要按照逐条进行核实后，使用横线划掉，避免信息遗漏，核实划掉的文件需要保存放进Q包中。
7.在书写EQ建议后，需要将A建议拷贝至预审指示当中，并按红色字体书写，待回复EQ后，需要将红色字体更改为黑色字体。

8.当客户未指定具体板材型号，需在系统填写具体型号如IT-180A，不允许填写FR4 Htg等板材类型；
9.当客户未指示具体油墨型号，需在系统填写具体型号，不允许备注”/“或”无要求“。
10.客户设计文件不一致，或者文件中的内容与我司标准不符或者无标准,孔符图与制版说明不一致时等等，任何异常都要与客户EQ确认
11.所有订单必须要符合ROSH和REACH要求，当图纸要求不符合时，需与客户EQ确认；
CAM部分：
1.光绘要求：光绘留底资料需要提供
1）.Working gerber 
2）.PDF档的钻孔图 
3）.PDF档的拼板图
发送至Suzhou.PCBData@ttelectronics.com；wanglp@chinafastprint.com邮箱
2.要提供图纸给生产，图纸中尺寸需要标序号，指示到产线提供全尺寸报告
FPC：
