（V2QQ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用5 | 阻焊1） | 20250505 | 663178，660012，660007，510238，SG0071，SG0037，HK0108，MY0016，HK0044PCB阻焊通窗位置后续处理通知李俊仪2025-04-17顾客质量要求评审表 |
| 共用4 | 过孔处理 | 20180725 | V2J0、V2XP、V2QQ、V2U8、G0QD2018079 |
| 共用3 | 表面处理 | 20170818 | G0w220170830 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 其他:

  - 顾客要求铝基板贴一层型号为WH536的保护膜；

2.  孔径公差：

当客户资料及制板说明未提到孔径公差的，不允许按照工厂内默认的公差，PTH、NPTH需要按照如下公差要求制作：

（1） ≤20mil的孔，公差按+/-3mil控制

（2） 20mil< hole < 100mi的孔，公差按照+6/-0mil控制

（3） ≥100mil的孔，公差按照+/-4mil控制

（4） 槽孔公差按照+10/-0mil控制.

3.表面处理:

水金板:Au最小0.05微米

4.过孔处理:

单面盖油或双面盖油按塞孔制作

5.阻焊

1）客户设计为通窗的，符合能力的直接添加阻焊桥，不符合能力的则不加阻焊桥，无需EQ确认

预审部分： 无

CAM部分： 无