（A352）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1.标记2） | 20250310 | 660111周期格式冯晓卿2025-03-03顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.标记2） | 20241030 | 660111顾客补充要求冯晓卿2024-05-10顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.标记1） | 20220221 | 660111冯晓卿2022-02-17660111顾客质量要求评审表 |
| 共用2,3CAM1 | 孔铜，孔环 | 20190910 | 660111 补充协议冯晓卿2019-09-06顾客质量要求评审表 |
| Cam | Erp备注 | 20170818 | A35220170827 |
| 预审1 | 翘曲度 | 2017.08.03 | A35220170747 |
| 预审1 | 翘曲度 | 2016.03.16 | A352ABKP20160328 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 无论顾客制板说明中是否有要求都默认要添加周期标记，其他标记按客户制板说明添加（有则添加，无则不添加）

  - 无论客户是否有要求周期格式都为AWW（工程系统选择周期格式AWW）：A为年份代码，2001年为A，2002年为B，2019年为S以此类推；WW为周期；例如S39为2019年39周

2.孔铜及面铜：

无要求时，孔铜最小20μm，平均25μm；面铜按IPC III标准

3.孔环：

无要求时，内层最小1mil，外层最小2mil

预审部分：

1.翘曲度：

要求小于等于0.55%

CAM部分：

1.ERP备注:

阻焊工序备注：线路上不允许补油

终检工序备注：线路上不允许补油；芯吸小于80 μm