（V3F7/V3LV）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	4
	20250612
	660008（US0001,CR0001,TH0003,662307）申泰关于镍厚要求的客规陈锟2025-06-07顾客质量要求评审表

	共用部分
	3
	20250310
	660008（US0001,CR0001,TH0003,662307）申泰客户IPC网表确认要求陈锟2025-02-28顾客质量要求评审表

	共用部分
	2
	20240813
	660008（US0001,CR0001,TH0003,662307）Samtec客户关于沉金金厚问题的要求陈锟2024-06-17顾客质量要求评审表

	共用部分
	2
	20240426
	660008（US0001,CR0001,TH0003,662307）Samtec客户关于金厚问题的要求陈锟2024-04-22顾客质量要求评审表

	CAM部分
	3.图纸要求
	20240325
	660008（US0001,CR0001,TH0003,662307）申泰客户关于要求按原始图纸做尺寸测量报告（客户的图纸单位为inch）陈锟2024-03-20顾客质量要求评审表

	CAM部分
	2叉板要求
	20230927
	660008（US0001,CR0001,TH0003,662307）申泰客户出货X板要求：按40%管控陈锟2023-09-15顾客质量要求评审表

	预审部分
	2
	20230719
	660008/US0011/TH0003/662307/CR0001V2MC+V2D1+V3F7+V3FV+V3LZ 客规新增李国辉2023-07-11顾客质量要求评审表

	CAM部分
	1.
	20220623
	TH0003V2MC(更新内部代码V3F7)工程客规谢小娜2022-06-16顾客质量要求评审表

	预审部分
	2
	20220613
	US0011/660008/TH0003V2D1_V2MC_V3FV新增客规内容谢小娜2022-06-07顾客质量要求评审表

	预审部分
	1
	20220531
	660008/US0011/TH0003/662307V2MC+V2D1+V3F7+V3FV 客规谢小娜2022-05-21顾客质量要求评审表

	共用部分
	1
	
	

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.金属包边设计的金属包边部分外形公差为+/-0.2mm
2. 如客户金厚无特殊要求时,按0.05μm-0.1μm管控，图纸要求金厚为2~10微英寸时按2~4微英寸（0.05μm-0.1μm）管控，如果大于3微英寸(0.076μm)需要EQ确认，若客户不同意放宽请工程按客户要求备注正常下线。
3.若客户没有提供IPC网表请按客户原始Gerber资料制作即可,无需EQ确认。
4.沉金镍厚忽略客户图纸要求，默认按3-6µm（118.11-236.22微英寸）管控
预审部分： 
1. 关于尺寸标注特殊公差要求的确认(具体确认内容见英文确认模板)

  ①下图1所示的外形，一边包边（红色部分），一边非包边的设计，但客户有标注尺寸时，由于包边的位置在沉铜前铣，非包边在外形时铣，两次铣在不同的流程中，所以无法保证满足标注的公差要求。遇到此类设计，如果顾客有标注尺寸，则包边部分的公差直接按照+/-8 mil。

[image: image1.png]



2. 预审需核对图纸与gerber中的PN，版本号以及尺寸是否一致，若不一致则需要EQ，并要求客户更新图纸（EQ中A建议可以写：Please send updated fab drawing to us and update it in your system），待客户提供更新的图纸后预审才可以下线。
CAM部分： 
1. V3F7的板为光电板，外形后电测的V3F7的板，电测后增加”成品清洗”流程，流程参考如下，并在成品清洗备注：清洗速度1.5m/min
前工序-电子测试-成品清洗(清洗速度1.5m/min)-功能检查-外观检查-FQA-成品清洗((清洗速度1.5m/min)——后工序

2.叉板要求：10拼以下单叉，10拼以上叉板数量严格控制在10%以内，有叉板的拼板数不限制。
3.图纸要求
将客户的原始图纸提供给工厂进行测量。

