（B6HE）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	2.序列号
	20230811
	111464序列号不允许断号程婉露2023-08-03顾客质量要求评审表

	MI部分第1、2点
	增加外观检验要求
	20230414
	PCB外观检验标准程婉露2023-04-12111464/B6HE军品顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.外形
	20220711
	111464添加工艺边要求刘辉2022-07-05顾客质量要求评审表

	共用部分第3点；MI部分第3、4点
	翘曲度;补线要求
	20231121
	PCB外观检验标准程婉露2023-04-12111464/B6HE军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
外形：所有板需添加工艺边，工艺边添加要求：工艺边宽5mm（加在单元板上下或左右，按我司常规添加），工艺边上按我司常规添加反光点和定位孔，工艺边与单元板2mm铣开间距，工艺边与单元板间按我司常规添加桥连邮票孔。
序列号：序列号不允许断号

翘曲度：翘曲度≤0.5
预审部分： 

CAM部分： 

Mi部分：
针对QJ、QJ+宇航级验收标准，型号备注：外观要求零缺陷，看MES系统“客户要求”，如有客规附件一范围内缺陷，需问客让步，客户同意后才可以放行。
2、针对GJB验收等级产品，型号备注：外观要求严苛，需查看MES系统“客户要求”。

3、内层AOI备注：内层线路拐弯处、BGA区不允许补线；

4、外层AOI备注：外层不允许补线
