（C12V）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	20181124
	标记

	五、1.
	序列号要求
	20191101
	510006C12V周波2019-10-11

	一、8.

三、4.

四、1.

六、1.

七、1.2.4.5.
	工程问题确认

线路

阻焊

外形

试验
	20210507
	周波2021-04-29

	FPC、5,6
	点胶和覆盖膜要求
	20210511
	周波2021-04-29

	七、6.
	报告
	20210513
	周波2021-04-29

	六、1.b
	内槽
	20210916
	谢寻

	八
	出货要求
	20220419
	周波2022-04-08

	七、4
	删不接受焊盘边缘露铜
	20220422
	谢寻

	八、1.2.3.4.
	删除4条出货要求
	20220426
	JPQS

	三、1
	完成改成基铜
	20220820
	谢寻

	九、1
	金类板评审要求
	20221022
	魏礼忠

	九、1
	金类板评审范围
	20221118
	谢寻

	三、七.1、七.2. ①②、七.3、FPC要求7、MI部分
	避铜要求、增加铜镀层伸长率、修改测试条件、孔电阻测试条件、BGA检验要求，超小板的包装要求
	20230629
	I类印制板生产外包框架协议；I类印制板生产外包框架协议周波2023-06-09C12V军品顾客质量要求评审表

	四.2.3）、七.3
	孔电阻测试增加III类板；补充过孔处理方式
	20230703
	崔爱华

	FPC要求8
	提供BOM切图
	20230903
	魏礼忠

	五.1、共用部分第十二点
	序列号由三位改为四位、添加二维码
	20230909
	崔爱华

	公共部分一
	GJB362B-2009改为国军标
	20240106
	谢寻

	FPC要求8
	BOM存放路径更改
	20240724
	方庆玲

	公共部分十一
	首件签定
	20250204
	公开★C1类生产外协管理实施细则V2.0 后续请按此细则执行陈智聪2025-01-13510006军品顾客质量要求评审表

	公共部分十二点、预审部分、CAM部分、MI部分第3点
	增加III类板的处理方法
	20250609
	公开★III类印制板生产外包框架协议-快捷-20230530-打印版陈智聪2025-04-29510006军品顾客质量要求评审表

	公共部分12.7）、12.8）
	出货报告及板材要求
	20250621
	公开★III类印制板生产外包框架协议-快捷-20230530-打印版陈智聪2025-04-29510006军品顾客质量要求评审表

	预审、CAM、MI部分
	增加订单说明
	20250626
	公开★III类印制板生产外包框架协议-快捷-20230530-打印版陈智聪2025-04-29510006军品顾客质量要求评审表

	MI部分3.4）
	翘曲度超标说明
	20250628
	公开★III类印制板生产外包框架协议-快捷-20230530-打印版陈智聪2025-04-29510006军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

公共部分
文件优先级别：当客户制板说明与以下要求有冲突时优先以客户制板说明为准。

一、顾客说明

1. 如客户无特殊要求验收标准为国军标。

2. 如无特殊要求板厚公差+/-10%，当板厚小于1mm按照+/-0.1mm控制。

3. 如无特殊要求，板材优先选用高Tg板材。

4. 如无特殊要求，阻焊颜色默认绿色；字符颜色默认白色，如板材颜色为浅色系（如RO4350B），字符颜色可选择黑色。

5. 如无特殊要求，当表面工艺为镀软金时，需采用加引线（即图形边缘也需电镀上金）无镍镀软金工艺。

6. 所有由我们更改后（比如涉及电性能更改）的订单都需回传光绘文件，请注意更改需取得客户同意。

7. 标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。
8.工程问题确认：

1）此客户工作时间只能联系固定电话，非工作时间可联系手机，请注意采用合适的联系方式。

2）工程资料更改需以书面形式（注：电子版文件也属于书面文件）确认。允许先电话确认，再补书面文件。
3）工程确认超36小时的订单，需通知销售跟进。

4）发给客户的邮件主题最前方请备注：510室牛民喜（或陈彤）收。（客户型号以N开头的备注牛明喜收，客户型号以C开头的备注陈彤收）。

5）所有多层板，新单需回传叠层结构给客户邮箱。

二、钻孔

1. 压接孔（客户会在加工说明中明确说明）孔径公差+/-0.05mm，器件孔（即有丝印标识的器件孔）按0~+0.1mm控制，过孔和非金属化孔公差不做要求。

三．线路

1. 如无特殊要求或为满足阻抗要求需降低铜厚时，内层基铜铜厚需≥1OZ。

2. 内层削铜要求：外形和非金属化孔到板内图形的隔离若客户没有设定或设定值偏小，按0.5mm避铜，（因削铜导致的伤线、盘、孔或移线、盘、孔须确认）。外层削铜若客户没有设定或设定值偏小，按0.25mm避铜（若外层有特殊削铜设计按客户要求处理。）
3. 针对背钻工艺的订单，如果背钻孔采用树脂塞孔，则背钻孔的外层不设计线路焊盘，按照规范进行外层线路背钻孔掏铜制作。

4. 采用树脂填充或电镀填孔的，焊盘上的盘中孔需确保焊盘表面平整，凹坑和凸起不超过25um。大面积接地过孔的允许有轻微凹坑（不超过76um）。
5. 针对盲孔更改为通孔设计的订单，比如drl 1-5的盲孔更改为drl 1-6的通孔，同时更改后的盲孔在第6层更改为隔离效果。如果过孔做阻焊塞孔，则盲孔更改为通孔后在第6层（底层）设计为负焊盘，同时隔离区域盖油；如果过孔做树脂塞孔，则盲孔更改为通孔后在第6层（底层）只做线路削铜，不设计焊盘，同时隔离区域盖油。

四、阻焊和塞孔

1. 此客户不允许假性露铜，不接受阻焊补油。
2. 过孔工艺：

客户不接受阻焊覆盖过孔，过孔处理方式如下：
1）若客户设计盖油，直接按阻焊塞孔制作;

2）若设计开窗但制板说明要求阻焊塞孔的，需提出与客户确认过孔删除开窗阻焊塞孔。

3）若文件中存在一面开窗一面盖油的过孔优先建议客户采用树脂塞孔，其次阻焊塞孔。

五、字符和序列号

1. 板内除批次号（此处指周期）和流水号外，不得加其它任何标记。

批次号和流水号规则如下：批次号（此处指周期）按YYWW添加（如1716，即2017年第16周）。流水号按0001、0002、0003…添加，允许断号，但不能重号。若板面积较小，且交货数量不超过99件的，流水号可按01、02、03…添加；                         

大小：字高2mm，如空间不足可适当缩小，但必须清晰可见；                     

位置：首选顶层字符，如顶层字符无位置添加，可加在底层字符。位置在无器件安装的空白部位（无阻焊膜的，则在露基材部位）。如单板尺寸较小或无较大面积的空白部位，可以将批次号（此处指周期）和流水号分开印制。必要时可分印在顶底层两面。流水号在顶层、批次号（此处指周期）在底层。仍无法印制的优先印制流水号。如果加不下批次号和流水号需要与客户确认不加。

六、外形和拼板要求

1. 内槽：

a)如无特殊要求，所有直角内槽可按圆弧加工，但圆弧半径不大于0.5mm。

b)内槽公差按-0.05~+0.2mm控制。

补充说明:

1)此点只针对单元板内的槽;

2)取刀6.3mm以下的圆孔不属于槽;

3)金属铣槽超公差能力时,预审与客户确认公差。

2. 金手指需做倒角，如客户未提供参数，需提出与客户确认。

3. 如设计文件为拼板交贷，工艺边上的处理要求如下：

除加Mark点外，可根据加工需要，在MARK点周边直径3mm范围外添加工艺孔、印制图形（如阻流块、大铜皮或阻焊、字符文件）等，金属印制图形必须覆盖阻焊。

如客户未给出具体拼板要求，则按以下要求制作。

工艺边与单元板通过桥连邮票孔+V-CUT连接，添加原则：

a) 添加数量：根据板子的大小尺寸、厚度等，在确保连接强度的条件下，尽可能少。

b) 添加位置：按如下优先顺序，尽可能避开：元器件、安装孔、过孔、走线。

c) 方式：采用单排邮票孔加V-cut的方式，邮票孔在靠近印制板板边的方向，V-cut在另一端（靠近工艺边一侧）。

d)对于有桥连邮票孔相连的铣槽，槽宽不小于2.5mm。桥连需设计成半圆形，如下图

[image: image1.jpg]



七、生产流程和试验
1. 所有订单需提供合格证、电测、可焊性测试、热应力测试、翘曲度、表面镀层厚度、清洁度、抗剥离强度、拉脱强度、切片报告、金相切片样品、孔电阻测试报告、铜镀层伸长率。
2. 电子测试中参数依据不同框架类型设定不同的测试参数，并且此参数必须在出货报告中体现出来,客户说明示例如下图绿色框的内容,由预审指示给CAM:
[image: image2.png]EN AR THRARZEK

1 LRF45K SHfEl S 012 EBFEL
€2021025-33 PEES:) ik KA | Wil
L TR A P i R % Q83 1B AT TOP, BOTTOM
wHE |3 O X4 UMD =128k VMR AR
6.8 H 2021-4-30 SER 2021-5-20 16 P
[IN=5 4 2% 5. A A7 1. 5mm+10% 12308 B AL 2 fimil £k BEnil FRMQ
0644} #Tg FR-4 (TUT52)
0. HAA AT SHE1S N/ 18um

08 i FLAREE | RIEAL

0. BiLAR Wi KR,

0.5 WE, A

L5 A KT (001, 002...) TE/EE GRMREHERKS)

AR | A 1T | K

18982 | 2QT831BE R 18 JBHR A | IR . R

AL HBHER, PRt AR R RE. Ra

) RIESME S A 2%446B/T1804-m, ¥ MdxfSMEE 0. ARG | Gerber UF. Dx£SMEH . BB T HAZ R
1

PRH AR 2N-2021-04-136 | HEAIAAY: 11T
7 T 7





①Ⅰ类印制板，通断测试参数设置：测试电压：250V、绝缘电阻不低于100MΩ、开路阻值加工说明未注明时，按2Ω设置。
③V类印制板，通断测试参数设置：测试电压：250V、绝缘电阻100MΩ、开路阻值：1Ω。

④Ⅳ类印制板，通断测试参数设置：测试电压：250V、绝缘电阻100MΩ、开路阻值：2Ω。
4. 镀金板(含薄金和厚金)都需要采用工艺线方式制作,允许引线残桩，但残桩长度不得超过0.15mm。

5. 电镀软金的板，如无特殊说明则按无镍打底，镀纯金。

6.CAM需在MI流程"终检-功能检查”备注:材料（板料、阻焊油墨、挠性基材、覆盖膜等）的规格、牌号以及进货批次号,需体现在报告中, 出货随板子一起交给客户。

八、出货要求
1、铣板备注“需提供铣切垫板”。

2、终检和内包装备注“需提供铣切垫板，按序列号排序交付包装”。
3、型号备注：1）长时间返工、报废补投等原因一批次无法足数交付，由QA(返工时)/MRB（报废补投时）通知计划，由计划接口人协调，以EQ方式通知客户，告知客户已合格数量和需追加数量。”2）报告要求：有实测值的项目需填写实测值，或其平均值（同时备注平均值的计算方式），检测结果不允许简单地写“合格”。
九、其它要求

①因板面划伤严重,表面工艺含金的板(包含不限于沉金、镀金、镀硬金、镀软金),需评估放大加投率，预审需走工艺评审流程,产品组会把结果传递给计划;

②当交货数量≥10块，单Panel拼板数量是交货数量的1.5倍及以上，无需评审，仅邮件通知产品组,C12V金类订单交货XX块,Panel拼板XX块,已预审完成,请知悉;

③当交货数量＜10块，单Panel拼板数量是交货数量的2倍以上，无需评审，仅邮件通知产品组,C12V金类订单交货XX块,Panel拼板XX块,已预审完成,请知悉。

十、二维码

1）二维码的格式：甲方二维码信息@生产批次号（年周YYWW）序列号 （ 4 位）@

说明：

A）第一位@客户提供的二维码信息中最后一位有@不需要再添加，反之需要增加@；

B）二维码信息的提取：《 印制板投产任务单》，如果提供的《印制板加工技术要求》文件中的要求和《印制板投产任务单》文件冲突或不一致的，以《印制板投产任务单》文件为准，忽略《印制板加工技术要求》文件中的要求。 [image: image3.png]2N-2023-07-012]

WS R

(EBHESRFREARAT]

[rezezs]

[11%pcs]

[2023-07-11] | [=RLEHA] |[0001-01-01]

[(max%|

[&@ kS (0001, 0002...) |

[60033914205@2N-2023-07-012aB. 3¢ \

[GerberST#F. DxFSMEEEL, ENFIRMIREARER, ENFIRM T ERER]





2）添加要求

	序号
	位置
	要求

	1
	CS/SS面的工艺边上
	CS/SS面工艺边上各设计2个10mm*10mm的盖油铜块作为打印部位，仅在其中1个上打印，另外1处只做备份；


[image: image4.wmf]10mm*10mm铜盖油A

用于二维码打印



	2
	二维码尺寸
	8*8mm

	3
	序列号
	PCS+工艺边的，序列号与板内的一致

	4
	
	SET+工艺边的，序列号首位为 “P”，其余三位从001、002…顺编

	5
	
	允许断号


首件签定

当客户图纸或加工单有“首件鉴定”要求，将客户的要求一起评审。


[image: image5.emf]首件签定要求.do cx


十二、III类板
针对III类板（订单为：≤10层多层刚性板、≤2层柔板、≤8层刚挠板）

除要执行以上规则时，还要满足以下要求，有冲突时按以下规则执行
更改甲方文件需EQ客户，Gerber文件我方有调整时，要求回发客户更改后的Gerber文件；
2、低阻测试：厚径比＞6:1或刚性板最小PTH孔的孔径≤0.25mm、刚挠板的最小PTH孔孔径≤0.4mm的板，需对所有板的所有孔径≤0.6mm的PTH孔进行测试。（孔径指客户设计孔径），勾选孔电阻测试报告；
3、翘曲度≤0.7%，达不到时EQ；

4、NPTH孔径公差±0.1mm，≥2.0mm的PTH孔径公差±0.1mm，其余PTH孔径公差+0.15mm~-0.05mm。功能检查备注：抽测除塞孔孔以外的每种孔径。

5、槽孔：直角内槽圆弧半径≤0.5mm，内槽公差+0.2~-0.05mmmm。

6、阻焊膜不允许和BGA焊盘相切，且焊盘边缘1mil范围内不设计任何图形、标识。数据审核要求同X015一致；

7、出货报告

1） 板材COC报告（适用于高频板）。
2）金相切片图片。

8、非特殊情况，所有FR-4板采用高Tg板材（Tg≥170°C）

预审部分

针对III类板（订单为：≤10层多层刚性板、≤2层柔板、≤8层刚挠板）

除要执行以上规则时，还要满足以下要求，有冲突时按以下规则执行

1）热应力后也不允许焊盘起翘，高频板与EQ客户沟通因材料的特殊性此要求无法满足
2）刚挠板默认点胶

3）过孔工艺为树脂塞孔+CAP电镀且客户有凹蚀要求且有盘中孔（客户要求：盘中孔凹陷/凸起≤25μm；对于大焊盘（≥5X5mm（两个方向均要≥5mm））及大铜面的接地孔，允许凹陷≤76μm），如焊盘尺寸任意一个方向小于5mm，请评审：客户要求盘中孔凹陷/凸起≤25μm是否能满足要求；

4）《叠层结构》放在\\192.168.250.11\jp出货报告相关资料\C12V专用。命名格式：生产型号（不带小版本）-叠层结构，如8C12V001-叠层结构
CAM部分

针对III类板（订单为：≤10层多层刚性板、≤2层柔板、≤8层刚挠板

除要执行以上规则时，还要满足以下要求，有冲突时按以下规则执行

BGA位置的处理要求与X015的一致；

FPC要求:
1. 如客户无特殊要求挠性板或刚挠性板按GJB 7548执行。

2.如无特殊要求，FPC板优选杜邦无胶系列材料。

3.刚挠板需去除无走线、无覆铜、无连接的柔性层。

4.所有刚挠板刚性区域阻焊必须采用静电喷涂方式制作（超静电喷涂能力的订单除外）。

5.点胶要求：刚挠板在刚挠结合部在保证挠性区的正常弯曲半径的条件下，需涂覆粘胶增强，且粘胶向挠性部分延伸长度不超过1.5mm。

6.覆盖膜要求：不接受覆盖膜分层。不接受渗镀、褶皱和折痕。

7、出货报告：

客户出货时，除出货单外需额外附加我司的BOM图，。

预审负责将BOM切图放在公共盘路径: \\192.168.250.11\jp出货报告相关资料\叠层存档\

存档命名按照生产型号前8位-BOM，例：6C12V001-BOM，若一张切不下，则按照多张，命名为6C12V001-BOM1、6C12V001-BOM2...以此类推。

效果图示例：

[image: image6.png]BB x| WEXHUH | SRR« NPEERPH < EIRAN < R x
N R [y —
L # 7 EAMEA mrEEER GRS EENENE EEER
L8 — :
TR, KRR
S [scizvoan0 | AEFS [20z300230821 ] wE [ o B & Vi ) Q srzamn © msrmmEzan | | O BEHAE
E | wEmEs aRi ] S kT mE S #k
GBL |20 2 RIARH v 600110101388 HTe HEIE FHR 0.25mm T/C 0.5/0.502 HIE 3Tinchw49 GF)inch (211642) 0.031250 37 4
> m = = coon 10101328 Mg HOTE IR 0.25mm T/ 0.5/0 SO HIE Finchdd G)inch 11602) 0031250 = “
3 2/3  |23T = 600200200008 AP9121R PI[F50un 1/10Z Rh 24inch#36inch 0. 062500 24 3
4 45 (23T = 600200200008 AP9121R PI[F50un 1/10Z Rh 24inch#36inch 0. 062500 24 3
5 GBS 1.21181 2 B00200300008 ‘SF30SC 2030NASODA PIFESOun FEfE30un 0. Snk100m 0.034833
5 GB3 |3.51908 2 B00200300012 FROU10 PIfE2Sun [EfE2Sun 0. B1nkTE. 2n 0.034833
T s oo 2 [iepte [~sooeonsoooos SF150 405004 FE40um 0. Snw100n 0.034838
3 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
s 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
10 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
1 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
12 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
13 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
14 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
15 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
16 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
I 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
18 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
19 1953, 10405 2 [ [~]coostos0oe0 Mg T 1080 0,053 49.5 Gfinch 0.038552 o ©s
x o = [ma  [~]consooe0oozz FIS 15un HIE RES1290m 200ke/fE B BIRAES/Om 0.coe212
21 o = HE 500400200022 PLS 18un HIE HEE51290mn 200ke/F 155 FRRLZES/-Om 0.008272
2w o = [estet [~[sorconsooois FIRIPIRPFEE 1005FT (P25t 25 ) 250mm100n FEIEO. O5en st 1B 10, 0034639
- [ -





MI部分

当板内有BGA器件，阻焊、终检备注：针对BGA焊盘，不接受阻焊上盘或相切；

对于无法隔纸操作的超小板，外观检验备注：无法隔纸操作的超小板，两面贴微粘膜，阵列排布，一片一般不超过150mmX150mm。

针对III类板（订单为：≤10层多层刚性板、≤2层柔板、≤8层刚挠板）

除要执行以上规则时，还要满足以下要求，有冲突时按以下规则执行
1）型号备注：外观要求严格，各工序请注意产品防护。
2）过孔树脂塞孔，功能检查备注：盘中孔凹陷/凸起≤25μm；对于大焊盘（≥5mmX5mm）及大铜面的接地孔，允许凹陷≤76μm。
3）通断测试参数设置：测试电压：250V、绝缘电阻100MΩ、开路阻值：开路阻值加工说明未注明时，按2Ω设置。

4）功能检查、内包装做工程备注：1、翘曲度全检，超出要求时：a、记录板号并提供给报告组；b、让步处理，隔开周转,A4纸写明“翘曲度超标板XX块，分开包装”，随板周转给成品仓。2、需提供《C12V产品直接材料批次明细》、《孔径测量附表》、《叠层结构》。

_1234567890.dwg

[bookmark: _GoBack][image: ]

[image: ]

image1.png

BiRB
(LHHERIR)
EHERRE IR SRR

[

R E A E

WREHEEHEENE (RELATHBRTERSBRR)

FRAAHRTAEHEEARGE R (B “HHERER )

WRAAG AR (AR B TBERERKEHRER) . #
JUAL T 5 B S

2 AFRBEVENR

2.1 AFABYENKE

WA, TEAR (BARASRIEAR) . £ 64 F. B4
FRERHRE, KRGS E. TEERLEL. BHEBTEAXH. #=
JRAE L A
22 AFABEENEIENE
221 AP EENE G AR R — B

PR AL B R RAT IR

FRAAY BB AR GG 5D

WRAAG RREEVTER. TEAR. FZBEAMF LS FE
AATHERAF. (KR4 B8R EE Kb &7 FERE, 24
Ak £ @4 E)
222 HHAEHIER

WIR A B R R

FRARLRA AR (FEEERGHHRLRAARE, BILER
#®)
223 FMH. TBASHNR

Pl AL R TR RAM R TRERE (MTZERE) , Ak






image2.png

T2024-TWW10-20

PROHARTE S (REALBAHEA M)
AFHBREABHOAEL, wf, Wit ERERABHEE,
Bt CHARE M (REALREBTEAXM)
224 AFFHEREWRL
FIHAANFRAEFHRFEESRE. SALILRE (AHEHTLER
#) . BMBR. AFARKE, REFRALSRERTERRPOhE
b, TAIRRTRBREY, HTRBARTLHEOM, RIEARRT
HIEEHE, 2FREAHRTHOGMEER. (hAF B AFKAN)
225 AFREXEFHHEHER
B AAES &AF AR RI . TEXEEREHER
MRAAMS KA AR TFRB LR EREHR
R AL B A P A AR AR
23 AFABRFEHERLR
SR ERA T T 5 4R
3 B CEH) BRER
31 KRR
WREHS Y. WA RB R
32 BBEKE
33 HARER
34 ABENHER
35 kR RRERR
351 #¥
352 %
353 Aoseid AR b LGy R LR R,
36 BHANE. W&
37 HRER
HAHF







