（C15U）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分1 | 光绘贴片 | 20201217 | OA 2020-12-11510040 |
| 公共部分2 | 过孔 | 20211028 | C15U不允许绿油帽刘铃2021-10-28510040 |
| 公共部分2 | 光绘确认 | 20220319 | C15U不允许绿油帽刘铃2021-10-28510040 |
| 公共部分3 | 层数>2层，均需要做凹蚀 | 20240118 | C15U客规增加凹蚀要求童川2024-01-18C15U军品顾客质量要求评审表 |
| 取消公共部分3 | 取消层数>2层，均需要做凹蚀 | 20240120 | 崔爱华 |
| 公共部分3 | 层数>2层，均需要做凹蚀 | 20240124 | C15U客规增加凹蚀要求童川2024-01-18C15U军品顾客质量要求评审表 |
| 公共部分3 | 补充说明凹蚀 | 20240516 | 崔爱华 |
| 公共部分3 | 高速材料直接做凹蚀无需确认 | 20240517 | 崔爱华 |
|  |  | 20250428 | 250425盟升工艺边问题陈智聪2025-04-25510040军品顾客质量要求评审 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.过孔工艺:

过孔不允许有绿油帽，若存在盘中孔预审需按如下建议与客户确认并指示CAM做法；

建议1:盘中孔树脂塞孔；

建议2:盘中孔双面正常开窗不塞孔。

2.光绘确认:

当加工说明有要求光绘确认时忽略，预审报价只需勾选回传光绘、贴片。

- 凹蚀

层数>2层，均需要做凹蚀

说明：

- 高速板材做凹蚀无需与客户确认；

- 纯高频、PI材料结构做不了凹蚀需要与客户沟通取消凹蚀的要求；

- 高频与FR4混压、PI材料与FR4混压，需与客户沟通FR4有凹蚀，高频无凹蚀

- 工艺边（针对新单、NOPE更改）

- 工艺边与正式板采用邮票孔相连，客户提供的文件是采用V-CUT时，直接修改成邮票孔；

- 邮票孔优选不要深入正式板内设计。

预审部分：

1.标记

制板说明中无要求时,加快捷标记，加周期；

CAM部分：

1.光绘贴片

提供常规光绘贴片文件时，同时提供一份PDF格式的光绘贴片文件给客户留底。