（SB3D）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分1~10；MI部分1~2
	验收标准、字符、阻焊

表面工艺、Mark点、工艺边

、标记、物料、出货报告、二维码
	20250723
	印制板框架协议陆维克-JP2025-07-21330844（SB3D）军品顾客质量要求评审表

	共用部分1~11
	板内印文件名及版本号
	20250731
	36所出货报告要求陆维克-JP2025-07-30330844（SB3D）军品顾客质量要求评审表

	共用部分8、取消9
	出货要求（删除热应力测试报告括号内的备注，全部验收等级的产品都要求提供；删除介质耐电压测试报告）；取消单、双面的出货要求
	20250821
	36所出货报告要求陆维克-JP2025-07-30330844（SB3D）军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1、验收标准 

航天板按QJ831B-2011（多层）或QJ201B-2012（单、双面）；其他默认按GJB362C-2021；
2、字符、阻焊

阻焊颜色：亮绿。
字符颜色：白色。（热固型）（字符只能采用丝印方式）
3、表面工艺

插头涂镀层无要求时，默认有铅喷锡。铅锡合金焊料涂层采用有铅喷锡，全板金采用电镀工艺，不能采用沉金。
4、Mark点
板内含SMT盘时，板内无mark点时，按内部尺寸增加MARK点。
5、工艺边
尺寸小于90*50时，采用SET拼版，拼板尺寸单边不小于100*60mm、工艺边5mm
2）当存在器件距离板边缘≤3mm时，每边加5mm工艺边；
6、标记

在元件面左上角或右上角空白区丝印公司LOGO和内部追溯码，不允许蚀刻制作。
7、板材和PP片
变更需通知客户确认后才可使用。
8、出货报告
1）孔电阻测试报告（针对板内有金属化孔）
2）金相切片检测报告（多层板）
3）阻抗测试报告（有阻抗时）
4）可焊性测试报告
5）热应力检测报告
6）耐溶剂测试报告
9、二维码
每板需喷涂二维码（格式与客户确认）。
10、图号（针对新单和NOPE单）
客户要求板面印图号/文件名时，按系统的客户型号，优先在顶层字符印加工说明文件中的“文件名-版本",两者中间用“-”连接。示例：文件名为LB7.829.2353，版本为E时，板内印：LB7.829.2353-E。 
预审部分： 

CAM部分： 

MI部分： 

1、外层蚀刻、功能检查备注：外层不允许补线。

2、字符只能采用丝印方式

