（V3RL）顾客特殊要求 
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	CAM部分
	1.叉板要求
	20250901
	IL0002FINELINE 包装报告要求更新徐方2025-08-13顾客质量要求评审表

	共用部分
	1-8
	20250105
	SG0070FL-WI-ENG-03 PCB Fabrication Statement of Work(Rev B0).pdf徐方2024-08-19顾客质量要求评审表

	CAM部分
	1-5
	
	

	预审部分
	1-13
	
	

	FPC部分
	1-4
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分： 

1. 标记：
1） 顾客制板说明中有标记要求时，按顾客制板说明中的要求为准，顾客制板说明中没有标记要求时，加我公司全套标记，包括周期标记，例：多层板按以下标记：

[image: image1.png]E204460
?w S 94V-0
® 1120 |“®





2） 除非客户在文件里注明要加无铅PB标记，否则我们都不加。
3） 如文件无特殊说明，高频板需添加全套快捷UL标记（包括周期标记），若材料没有认证，无法加UL标记时，请发EQ确认，客户有特殊要求时，优先执行客户的特殊要求。如果文件没有说明或 无特殊要求时，按该要求实行

4） 若客户要求高压测试（测试电压≥250V），ERP电子测试中各项参数按客户要求填写（客户没有提供高压测试参数，但是需要高压测试的按照测试电压250V、短路电阻20M欧、开路电阻40欧）。

5） 单元板太小无法加下标记，如果有拼板，只在单元板上加周期，其他标记加在工艺边；如果没有拼板，需要确认标记加法；

6） 客户要求标记加在线路层/阻焊层，但是实际文件中无空余位置加标记/所加位置或导致铜面露铜时，字符层有位置加的直接加在字符层。字符层无位置加时，如果有拼板，只在单元板上加周期，其他标记加在工艺边；如果没有拼板，需要确认标记加法
7）客户无电测章要求但PCB有工艺边时，将电测章盖在工艺边上（注意工艺边上盖电测章备注在电测）；
8）客户无电测章要求且PCB无工艺边时，不盖电测章。

2. 板材、叠层：
1） 正常基铜0.33/0.5OZ，当顾客要求外层完成铜厚1.5OZ时，我司制作有难度，无法达到，直接按1/2OZ基铜板，外层铜厚按40um；1/3OZ基铜板，外层铜厚按35um控制。无完成铜厚要求时按IPC标准
2） 板厚≥1.0mm时,公差按+/-10%控制.板厚＜1.0mm时,按客户文件制作或超能力与客户确认；

3. 钻孔：
1） 非金属槽孔及金属槽孔公差超能力(包括钻槽和铣槽)时，槽孔公差均按+/-5mil控制。(当顾客原始公差为偏公差时，快捷将偏公差进行调整:顾客原始公差偏得多处进行调整，另一边公差保持不变，保证公差区间为10MIL。如要求公差+4/-0MIL,则快捷调整为+10/-0MIL)
2） 无孔径公差要求时，PTH按照+0.1/-0.05mm，NPTH按照：+/-0.05mm; Routing +/-6mils
3） 完成孔径大于6.2mm的PTH孔径公差超能力的按照+/-5mil控制；

4） 完成孔径大于6.3mm的NPTH孔径公差超能力的按照+/-4mil控制；

5） 若顾客要求最小孔铜25微米时，需要按顾客要求制作

4. 线路、表面工艺：
1） 不允许删除非功能性焊盘；
2） 部分订单客户要求蚀刻公差+/-10%，我司正常制作难度很大，蚀刻公差小于正常能力的按照+/-1mil控制；

3） 客户文件中贴片（包含金手指）设计在板边，未说明是否允许板边露铜制作，需确认

4） 喷锡板，补偿后贴片间距小于6MIL时，局部削贴片需要与顾客确认；

5） 顾客许多定单要求沉金金厚0.08—0.23um,金厚下限太厚，金厚更改为按照我司常规最小0.05UM控制；

6） 对于定单要求蓝胶厚度0.35+/-0.05mm；此公差太严格，我司无法控制，蓝胶厚度可更改为按0.3-0.8mm制作；

7） 金手指板，如果外形框有重线（中心线不在同一位置上），需要确认哪个外形为基准；
5. 阻焊、字符：
1） (已删除)

2） 阻焊桥：（1）、插件孔之间必须按顾客原稿保证有阻焊桥（2）、SMD周围必须按顾客原稿保证有阻焊桥（包括相同网络、过孔焊盘与SMD之间）（3）、客户设计为开通窗，按客户原稿，不用确认添加阻焊桥   

3） 盘中孔塞孔不允许有绿油帽；

4） 如果客户在贴片之间设计有字符桥，且贴片之间间距小于18MIL，则允许削字符桥，并且接受字符桥可能印不出来；

5） 客户要求阻焊厚度最小1MIL时，阻焊厚度按照IPC正常要求制作；
6） 如果顾客定单中要求过孔开小窗时或说明文件要求开小窗时，开窗和要求都是设计的比钻孔大4mil,且不允许更改，则工程可按照对于过孔开小窗的要求按照我司常规设计：比孔大6MIL（单边3MIL）

7） 文件中设计过孔双面开窗/单面开窗，但是客户说明中要求过孔按照盖油处理，需确认过孔处理方式；

8） 无特别说明时，半塞孔盖油面不允许有金圈。

9） BGA区域阻焊文件按以下规则制作（顾客制板说明和制板要求中无要求时，如下要求有效）
（1）BGA双面开窗（大窗或小窗或一面大窗一面小窗是否均包含，一种处理方式）---按照客户原稿做
（2）BGA单面盖油 --- 做半塞孔，因为开窗那一面客户很有可能做测点
（3）BGA 部分开窗，部分盖油，部分单面开窗。---开部分窗的就开窗，部分双面盖油的就做塞孔，部分单面开窗的就做半塞
（4）BGA双面盖油，过孔作塞孔处理。
（5）如阻焊开窗按我司正常能力补偿后，不能保证阻焊桥时，需EQ与客户确认，不能直接删除阻焊桥（包括相同网络）。

  (6) 当客户设计BGA阻焊开窗比BGA小或等大时，如工程需要更改为正常阻焊开窗，需与客户确认

10) 设计有字符上大金面或大锡面，且客户没有特殊说明时，需发EQ确认是否异常
6. 外形、拼板：
1） 当顾客在文件中有如下英文（Cut out and keep a material on a framework,after milling）要求时，则代表此区域不能完全铣空，CAM制作参见“V005外形制作样式”示意图制作：
          
[image: image2.wmf]V005¹Ë¿ÍÍâÐÎÒªÇó.jpg

  
[image: image3.wmf]V005ÍâÐÎÖÆ×÷ÑùÊ½.jpg


2） 顾客无要求时，板厚≤0.6mm时，不允许V-Cut，0.6mm＜板厚≤1.0mm时，V-Cut余厚为0.35±0.1mm；板厚＞1.0mm时，V-Cut余厚为0.4±0.1mm，V-Cut角度为30°+/-5°
3） 部分订单要求外形公差+/-3MIL，我司正常能力制作无法达到：1，对于非包边板，外形公差超能力的按照我司极限能力+/-4MIL制作；2，对于包边板，外形公差超能力按照我司极限能力+/-5MIL控制；

7. 其他：
1） 当引用V155或V2N6或V2ME或V2UG全套资料时，即为按引用型号的NOPE单制作，其他不做任何更改；

2） 孔符图或者PDF中相关标识的尺寸与实际Gerber文件不一致时，参照孔符图或者PDF制作；
3） 文件中残铜率分布不一致，如果上下镜面残铜率相差大于50%。翘曲度按照1.0%控制；
4） 加工说明中要求的铣槽宽度/标示宽度与实际Gerber文件不一致时，如无具体图纸参照Gerber；如有图纸时，如图纸和Gerber一致，参考其中之一，若不同，EQ与客户确认；
5） 针对此客户型号（P/N）以：“21”开头的板额外需要增加以下要求：CAM人员按制作通知单上的客户型号识别P/N是否以“21”开头，见下图

[image: image4.png]AFHS AVOOSO33AD
iTS 130531
EPE

EPES 21753205000 Rev. &
BEEST ET
G 2006-6-27 1604
o5 X





a） 最小的介质厚度为0.09mm,内外层焊环不小于0.05mm（全部指成品要求，需要考虑残铜率）

b） 工程在顶层字符加6个888888（没有顶层字符另外加一层）
c） 工程在字符工序备注“生产根据订单备注中批次号制作该批板批次号” 

d） 工程在终检备注“必须在板上,报告中,切片报告中,加上相应的批次号，所有板如使用了除普通FR4的特殊板材的需在出货时提供板材COC报告”
e） 所通过电测后的板必须加盖电测章在板内（不能加在附边）
f） 所有板如使用了除普通FR4的特殊板材的需在出货时提供板材COC报告
    6）客户有阻抗的订单都需要交阻抗测试条

7) 定位孔:如客户原稿或制板说明没有要求时，未经EQ确认，不可按常规处理办法私自添加定位孔和光学点

8. 序列号

    1)个别终端在文件中有要求要连号的的，工程加备注。没有特殊要求的，可以默认允许不连号 

       不连号流程设计：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

         连号流程设计：外观检查—序列号---终固化---外观检查1
预审部分：
1. 优先等级：订单中说明>DRAWINGS>工程部分顾客要求
2. 顾客无验收标准时，按IPCII级标准; 如果客户spec中要求添加Part No. ，Part No是指终端客户型号，而不是Fineline客户型号AVxxxxxx，如果客户资料中找不到Part No，需发EQ与客户确认,预审需要指示给CAM：加顾客的Part No，同时提供顾客Part No
3. 无板材要求时，单、双面板用普通TG材料，多层板用高TG材料（不允许用S1170）; 在客户对板材没有要求的情况下，对于需使用高TG板材的情况，优先使用TU-768板材，只有在IT180A是常备而TU-768是非常备的情况，才优先使用IT180A
4. 制板说明中无要求时，翘曲度小于等于0.75%，超能力时，与顾客确认
5. 为与客户在理解上达成一致，只要客户在文件中有IPC3级标准要求，即使该IPC3级要求只是针对阻焊、板厚等个别项目要求的，则该板就整个按照IPC3级标准制作

6. 顾客要求在提供的光绘文件压缩包中增加叠层结构（已经通过程序自动提供），请预审选择叠层不可更改选项。
7. 若顾客说明文件或GERBER文件中有电感测试要求，请指示给CAM在ERP中需要设计单独的电感测试流程，同时选择电感测试报告（定性）

8. 如客户文件中有包装要求按照MIL-P55110 LEVEL C，忽略即可

9. EQ确认邮件注意项（科学城软、硬板均自动化程序实习了，可不理会该条要求，仅供宜兴）
10.                                        
[image: image5.emf]eq.docx


11. 若线路层中有盘，无花焊盘，也没有线，请EQ确认

12. EQ文件要求

1 EQ文件命名规则更改为： EQ-我司生产型号-客户PN号
2 发给客户的EQ文件，如需要用到excel，要求文件为.xlsx 文件格式，不能为xls格式
13. 报价系统填写板材信息时填写板材具体型号（例如IT180A 或者TU768），不能填写FR4或者FR4HTG
CAM部分：
1. 打叉要求：

	set中的unit数
	允许打叉数

	2-3
	0

	4-10
	1

	>10
	10%

	打叉板的SET数量不允许超过交货数量的3%


 2. 贴片文件制作及要求：

1）客户原始文件中没有提供贴片层时，不用CAM再制作贴片文件，也就不需要再给顾客发送贴片文件了(程序已经自动实现)

2）光绘以及贴片文件命名

例如客户项目名为FL003455_0，则文件命名如下

光绘文件命名： FL003455_0 WF.ZIP

贴片文件命名： FL003455_0 PF.ZIP

邮件主题: WF and PF FL003455_0 PO00122222+ FP内部需要的信息 (PO+PN+FP需要的信息，如公司内部型号等)
3）如果客户已经提供了单板的贴片文件
①如果PCB是单板出货，请在提供的贴片文件中只添加外形线，不做其他更改;如果PCB中没有光学点，需要与客户EQ确认

②如果PCB是拼板出货，贴片文件中需要做好拼板，并且在折断边上添加光学点和外形线，单板内不允许做任何更改。

4）如果文件为双面都有SMD焊盘，则需包含以下信息

1 贴片文件上的拼板方式和实际生产拼板方式要一致

2 贴片文件中的折断边上的光学点与实际生产拼板的光学点位置一致
3 贴片文件应该包含光学点和外形线
4 拼板的外形线为细线
5 贴片文件格式必须为RS 274-X

6 贴片文件示例如下图

[image: image6.png]Paste file example as following picture:

Fiducial marks

Outline
by a thin
line





3.其他: 

     黑色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用白色印油。
     白色阻焊订单，要求盖电测章时，如客户没有指明电测章颜色，请使用黑色印油。

4.ERP备注：

      ① ERP阻焊工序备注：阻焊不允许单面分段制作，超长板时，请晒大网制作

      ②如果板上没有加UL标记并且所使用板材为UL认证过的板材，则在终检工序备注：手工填写出货报告<品质保证书>中的"UL阻燃等级UL Flammability Rating"为“94V-0”

5. 图纸要求：刚性板要求图形精度+/-0.1mm，工程需提供两个MARK点或者定位孔之间的距离图纸给工厂监控。
FPC:
1.挠性板和刚挠板，涨缩要求（L一般指盘与盘，孔与孔的最远距离）

L≤300mm 公差 +/-0.1mm
300<L ≤400mm 公差+/-0.125mm
400<L≤500mm公差+/-0.15mm
L>500mm 公差+/-0.18mm；

（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）
2.
我司工程需根据X和Y轴方向测量最远的盘和盘，孔和孔之间的尺寸，提供给工厂进行出货前的涨缩监控。

3. 如客户的制板说明对板材没有要求，刚挠板刚性材料默认的使用高Tg FR4材料

4. 如客户的制板说明对FR4补强的板材没有要求，柔性板及刚揉板的FR4补强也使用高Tg FR4材料。

_1234567891/V005����������ʽ.jpg




分两种情况 ，

第一种：客户提供了pdf文档的 spec report，spec中有链接的.  类似于以下这种文件 。 

[image: ]

1. 发EQ时， 打开pdf文件 spec report，点击  “send email”  这个链接， 如下显示， 

[image: ]

2. 点这个链接后， 会出来一个邮件 ： 收件人邮箱是：eq-fineline@fineline-global.com

并有固定邮件主题。

请注意在邮件的主题那里， 如下红色框显示的， 这里的内容不要做任何删除，变更或调整。什么都不要动。 （注：这里的信息非常关键，客户系统中是通过这些信息链接到相关工程师的，更改后工程师会收不到EQ）。 如果我司需要加内部的相关信息， 可以在这些信息后面增加。（但请把客户po,pn，我司生产型号加在里面。）

[image: ]

如果无法链接时，请注意操作：

1． 直接发送给此邮箱：eq-fineline@fineline-global.com



将以下黄色框位置里的内容，（注：不同订单，这里内容不一样）。例如以下显示是：[ref:5000Y00000QJO68]， 将此内容直接复制粘贴在邮件主题那里， 不要做任何删除，变更或调整。如果我司需要加内部的相关信息， 可以在这些信息 后面增加。 （但请把客户po,pn，我司生产型号加在里面。）

[image: ]









注意： 后面的所有相关的沟通或确认邮件 都在这个邮件上发送，回复。请不要重复点击spec  report上链接

否则客户端会有问题 。





第二种情况： 客户没有提供spec report或给的说明文件中spec， 没有链接的， 要求：

1. [bookmark: _GoBack]直接发邮件到这个邮箱：eq-fineline@fineline-global.com 。并抄送给 readme中的工程师联系人(这些联系人助理会在转单时在系统中备注)。

2. 这种情况下， 主题格式，内容和以前做法一样 。（即不同代码以前是什么要求，就按什么要求发）





image1.png

Spec report for FL149491_1
specreport AV003122_1







image2.png

FINelINe

EXCELLENCE IN PCB

15/02/2018
Specifications Report - FL261274_0

In any discrepancy between gerber files and IPC netlist, including any engineering query,

should be promptly reported to this e-mail. by clicking on this. =
Or by sending an E-mail to Jand add this Reference ID

Created by Michael Schmitz

[FineL ine internal PN FL261274_0
EM PN 325-02177-02 0 100.4.492.1450 / Ind:001 / 17.11.17
ustomer PN 325-02177-02 0






image3.png

ME#EA ¢ | EQ-FineLine <eq-fineline@fineline-global.com>;

-3

=8 | EQ FROM_EC-(EC_00020971)[ref:5000Y00000QLayOQAT]

105 v

A-m@m-| B

I U

-0 & S

Fred Tian







image4.png

FINelINe

EXCELLENCE IN PCB

15/02/2018
Specifications Report - FL261274_0

should be promptly reported to this e-mail. by clicking on this. |
Or by sending an E- eq-fineline@fineline-giobal.com  |and add this Reference ID
: into the subject e-mail.
Created by:Michael Schmitz

In any discrepancy between gerber files and IPC net list, including any engineering query,
E ;! Eméil

ail to :

[FineLine internal PN FL261274_0
EM PN 325-02177-02 0 00.4.492.1450 / Ind:001 / 17.11.17
ustomer PN 325-02177-02 0







_1234567890/V005�˿�����Ҫ��.jpg




