（B4HX）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	FPC1
	FPC部分
	20210624
	/

	FPC2
	FPC要求.2
	20220319
	吴梦豪

	预审部分1
	确认
	20220430
	谢寻

	公共部分2
	金相切片图纸
	20220613
	B4HX补充要求王栋梁2022-06-08110028军品顾客质量要求评审表

	MI部分
	出货报告
	20221025
	508所出货报告补充要求吴梦豪2022-10-19B4HX军品顾客质量要求评审表

	共用部分1、3、4、5；CAM部分1；MI部分2；FPC3
	增加标记、序列号、金相报告及软硬结合板结合区的检验要求
	20230325
	航天五院508所技术补充要求20230322吴梦豪-JP2023-03-22B4HX军品顾客质量要求评审表

	FPC部分第4点
	增加FPC板工程确认
	20230401
	魏礼忠

	共用部分第4点
	修改印号规则
	20230724
	崔爱华

	取消共用部分第3点（取消每PCS添加HTAB的要求）；

宇航级产品补充部分
	补充过孔工艺，结构设计、阻抗公差、低阻测试条件、凹蚀要求、
	20230824
	508所印制板采购要求吴梦豪-JP2023-02-03B4HX军品顾客质量要求评审表

	CAM部分2.2）
	CAM部分增加曝孔菲林的条件
	20230826
	崔爱华

	MI第1点
	每PCS出报告改为每PNL出一份出货报告
	20230829
	崔爱华

	MI第1点
	每PNL出一份出报告改为每PCS出报告
	20230901
	体系邮件通知崔爱华

	删除4.3）、删除CAM部分第1点
	宇航级与非宇航级测试条的印号方式统一按厂内要求印号；删除CAM板边COUPON序列号图纸要求
	20231004
	崔爱华

	公共部分5
	可焊性测试报告
	20240817
	谢寻

	共用部分4
	增加内部产品追溯标识号不添加的说明
	20240905
	崔爱华

	共用部分6
	客诉案例
	20241006
	谢寻

	
	
	
	508所客规刘致平2025-10-09110028军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.标记：

顾客制板说明无特殊要求时，加快捷标记，加周期；
2.出货要求：
当客户要求提供金相切片图片时，需在预审指示描述：“内包装备注：随货的出货报告中，金相切片的图片需要彩打。”
4.批次-PNL号-PCS号（内部产品追溯标识号不添加）：
1）所有验收等级的板，板内均印“批次-PNL号-PCS”号（如：首次投产001-001-001、001-001-002、001-001-003……. 按生产投产数顺延；第二次投产002-001-001、002—001-002、002-001-003……. 按生产投产数顺延）；板边测试CONPON印号规则按内部要求添加
5.测试：
金相切片检测报告（针对宇航级产品）
金相切片图片（针对宇航级产品）
可焊性报告；（针对宇航级产品）
6.客户反馈案例：
1）客户型号重复，当有要求印序列号时，需核实板内客户型号的位置，以免出现编号重复。

[image: image1.png][Job_: 6bdhx07wa0)|

AAALAA S
D.www

AAdALS —
waw

tch

o2t

Tndb

Tnit

TnSh

WB7.826.1540-F-01

NAME: Z3-04 CPU"™ = ¢ 77
DESIGNER: ZHAOB : o M_C??
SN: WB7.826.1540-F p . - M_U2

DATE: 20240423

.-' i H
el H EEREERE

g
E





2）客户反馈出货报告上无序列号，此板序列号加在to层，出货报告上未体现序列号。

[image: image2.png]FIRER
RIFRE S TR RO &0

HERR LR £O %0

HE:
(1) PCB gerber J i
(2) PR#ES
(3) ERfIMRLLED: FAEHe g i b

52| E]
EE(E
bt

w

FLSCAFVE RSk A IE A

.- BAHXC511D0(/IN

(o]

]

o]
Gl
s
Gl
Mg
El=s
Gl
Ell=e
Gl
Ell=s
Gl
@ &

& 4

INTHCGE| %Sk Ei LB B SN 5

o 1
1 %1 WBT. 826. 6047-F-01

2 EE20N: Name:dmz_jm z
SN:-WB7. 826. 6047-F-01
VER:2.0¥
Date:2024.08.

=) =1 | =) =1 | =) =1 | (=1 e
BaiEEiEEEEE
BGIE 5|2




序列号

客户指定的序列号，不允许断号和重号

预审部分：
孔铜：

当客户要求孔铜40um以上时，不要与客户确认降低孔铜，按客户要求做
宇航级产品特殊要求(非宇航级忽略以下要求):

过孔工艺：如无特殊要求，≤0.55mm过孔采用树脂塞孔；＞0.55mm阻焊开窗上锡处理。
树脂塞孔要求：WRAP铜、CAP铜厚度≥12um，wrap铜延伸长度25um，如限制了线路制作，则EQ问客。CAP铜凸起或凹陷≤50um。
阻抗公差：＜50Ω阻抗线，公差±5Ω；≥50Ω阻抗线，公差±10%；
厚铜板（内层设计铜厚≥2oz）结构设计 要求：
1) PP不允许用7628 ；
2) PP优选顺序106＞1080＞2116；
3) PP含胶量≥50%；
4) 层间PP≥2张。
低阻测试条件：

A.刚挠板≤ 0.6mm 或厚径比＞ 6:1 的孔全测；
B.刚性板孔径≤0.5mm或厚径比＞5：1 的孔全测
凹蚀：凹蚀5~40um，优选 0.013mm；不允许负凹蚀。当材料不满足凹蚀工艺，需与客户EQ确认
7）刚性板

客户无要求时，外层完成铜厚：当基铜 为0.33或0.5oz时，完成铜厚≥40um;

弓曲、扭曲：＜0.5%；BGA/ CGA器件表面的平整度≤0.08mm;
8）挠性板、刚挠印制板
A.覆盖膜（PI+胶厚）≥25um。
B.介质厚度：刚性≥90um，挠性≥50um，理论上厚度不足则EQ;
C. 翘曲度：表面安装或混装用0.75%，通孔安装用印制板1.5%。BGA/CGA 局部平面度≤0.08mm。
D. 表面工艺：如无特殊要求，表面处理采用有铅喷锡。
E. 报告要求： 产品合格证；产品品质报告（见Q/W1332附录 C）；最终产品检查报告（见Q/W1332格式见附录 C）；电性能测试报告；耐电压测试报告;可焊性测试报告；耐溶剂性测试报告。（没有可选在预审指示单上备注）
CAM部分：
2.宇航级产品特殊要求(非宇航级忽略以下要求):
附连测试板：最小的过孔、最多的器件孔（注意检查孔对应的焊盘与板内一致），特殊结构包含：最小盲孔、最小埋孔、最小背钻孔。
绿油塞孔，过孔不允许藏锡珠，增加曝孔菲林。
MI部分：
1、当验收等级为GJB或QJ或宇航级时，功能检查备注：每PCS均要有出货报告，并注明报告所对应的板号。
2、印序列号流程备注：按CAM提供的图纸要求印序列号;序列号不允许断号和重号
3、宇航级产品特殊要求(非宇航级忽略以下要求):
飞针测试条件：250V，开路阻值1Ω； 

钻孔工步备注：Φ 0.5mm 以下过孔，钻针寿命≤ 1000 次，采用新刀，不允许叠钻；

功能测量、内包装备注：1）、PCB不允许机械校平；2）、检测报告需要弓曲、扭曲的变形量和弓曲度、扭曲度； 3）、热应力后显微剖切要求微蚀，金相报告带照片，包括4张明场照片（50X整孔照片和200X局部照片）+暗场照片； 4）、库存板交付在大合格证上备注“备份板”。
喷锡备注：BGA焊盘铅锡厚度2~30um，其他焊盘≥1um；散热大铜面，铅锡全覆盖。
喷锡、外观检查备注：过孔内不允许有锡珠。
型号备注：棕化、层压、图形电镀工序不允许返工返修，喷锡只允许返工一次。 （刚挠板时，型号备注增加一条：挠性区域 PCB不允许返工返修）。
低阻测试按产品类型备注：
刚挠板≤ 0.6mm 或厚径比＞ 6:1 的孔全测，其余孔沿对角线方向各抽取五个孔测试；超标板报废，不允许返工、返修。
刚性板孔径≤0.5mm或厚径比＞5：1 的孔全测，其余孔沿对角线方向各抽取五个孔测试；超标板报废，不允许返工、返修。
外观检查备注：过孔不允许藏锡珠。
刚性板

阻焊、功能检查备注：阻焊厚度≥15um，≤100um；
AOI、功能测量、内包装备注：导线公差20%，间距公差10%，图形位置偏差±0.1mm；
功能检查、外观检查备注：BGA焊盘缩小≤5%，针孔的大小和个数见“客户要求”；外来夹杂物一面不得多余2处。
10）挠性板、刚挠印制板
A.功能检查备注：镀铜的延展率大于18%；
B.阻焊、功能检查备注：阻焊≥18um；

C.功能检查备注：阻焊≥18um；覆盖膜（PI+胶厚）≥25um。 
D.如点胶，MI备注：点胶宽度≤1.5mm，高度不超硬板区，长度全覆盖板边，10X放大镜下无可视气泡，X-Ray检测刚挠结合区、软板区无金属多余物或其他线路缺陷。
E. 功能检查、外观检查备注：允许针孔直径见“客户要求”。
FPC部分：

1、叠层设计：
     通槽流程,为了避免刚挠结合处藏锡珠问题只能设计半槽并先喷锡再开盖。流程设计为：“阻焊-钻透气孔-打印字符-…-固化-…-红胶带封透气孔-喷锡-…-开盖-…”流程,否则需要进行评审 。

2、热风整平和终检备注: 不接收刚柔板连接区藏锡，

3、功能检查备注：每块板用X光检验软硬结合区是否存在锡珠并提供照片。

4、预审

因客户对刚柔板面锡珠要求较高，当客户要求阻焊颜色为绿色亚光时，建议客户绿色亮光。

原因：缩短制板周期确保交期、有利于控制板面表观锡珠问题。

