（S9GH）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分：1
	EQ确认单
	20200108
	S9GH甘俊2020-01-02

	公共部分：2
	报告
	20210324
	S9GH甘俊2020-03-24

	公共部分：2
	3.4.5.6.7.
	20210701
	S9GH甘俊2020-12-16

	预审部分：2
	出货报告-工程确认单
	20210721
	甘俊2021-07-19320022/S9GH军品顾客质量要求评审表

	预审部分：4
	验收标准说明
	20210820
	甘俊2021-07-19320022/S9GH军品顾客质量要求评审表

	公共部分：5
	过孔平整度取消确认放宽0.1mm
	20210919
	谢寻

	公共部分：2.④
	报告
	20211009
	魏礼忠

	公共部分：2.①5.④
	塞孔平整度
	20211023
	印制板树脂塞孔补充要求-五十五所模电部--终版甘俊2021-10-18320022/S9GH

	CAM部分：2.
	包装要求
	20211105
	S9GH客户包装要求----数量说明甘俊2021-11-02320022

	CAM部分：2.
	检验要求-BGA
	20211117
	S9GH客户---关于BGA处间距及公差的报告模板甘俊2021-10-28320022

	公共部分：7.⑧8.
	微波板尺寸设计要求表
FR-4板尺寸设计要求表
	20211217
	谢寻补充（甘俊2021-07-19 S9GH军品顾客质量要求评审表）

	CAM部分：2.
	BGA制作要求
	20211121
	S9GH客户---关于BGA处间距及公差的报告模板甘俊2021-10-28320022

	公共部分：6.②.
	双面微波板板厚测量
	20220424
	魏礼忠

	预审部分第5点

增加MI部分
	含有BGA板翘曲度要求
	20220625
	BGA翘曲要求新增甘俊2022-06-07320022军品顾客质量要求评审表

	公共部分第7.⑨
	工艺线位置要求
	20220706
	S9GH----模电部补充协议更新甘俊2022-07-05320022/S9GH军品顾客质量要求评审表

	预审部分2.③④

3.⑧
	EQ打印格式、

芯片安装孔替换为内槽
	20221006
	谢寻

	预审部分2：⑤
	EQ存放命名
	20221016
	谢寻

	公共部分7、⑩；

CAM部分2；

MI部分2、3
	增加微带线到板边的距离及工艺线去除的要求
	20221228

（崔爱华）
	[非密]关于《微波印制板铣切外形避铜》补充技术要求—五十五所模电部甘俊2022-10-20320022/S9GH军品顾客质量要求评审表

	预审部分2 ⑥
	无EQ时提供表格
	2023-01-11
	谢寻

	预审部分2 ①
	EQ存放表格路径
	2023-03-01
	谢寻

	预审部分第6点

CAM部分第3点

MI部分第4点
	增加背钻孔的线电阻测试；背钻孔不允许采用碱性蚀刻工艺
	2023-10-18
	王霞

	预审部分2 
	出货要求的路径更改
	20240724
	方庆玲

	共用部分第5.2、5.4.1、9点；预审部分第4点
	验收等级、SIP模块板的要求
	20241105
	S9GH--刚性PCB通用协议20241008甘俊2024-10-08320022/S9GH军品顾客质量要求评审表

	共用部分第5.3；共用部分6、9；CAM部分2.1；MI部分第5点
	Wrap铜厚要求；双面板板厚说明；SIP模块要求；BGA焊盘尺寸公差；SIP模块MARK点尺寸备注
	20241119
	S9GH--刚性PCB通用协议20241008甘俊2024-10-08320022/S9GH军品顾客质量要求评审表

	共用部分7.11
	微带线漏铜
	20241206
	S9GH--刚性PCB通用协议20241008甘俊2024-10-08320022/S9GH军品顾客质量要求评审表

	预审部分第5点
	翘曲度
	20251204
	[非密][MDZB020]印制电路板技术质量协议-2024修订-终版甘俊2025-11-27320022/S9GH军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
标记:

  顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期；

报告:

需提供金相切片报告；切片测量树脂塞孔凹陷和凸起需在交付报告中应当体现。

需提供镀层厚度测试报告；

若使用FR-4板材，需在报告中显示具体板材型号；

出货报告中的表面工艺,需完全按照客户原始说明,由预审指示给CAM出货报告中的表面工艺请改为:XXXX；CAM识别此信息需在MI终检的功能检查流程备注。

补充说明:

1) XXXX,每次需以客户原始说明要求替换,例:下图喷锡Sn63-37,不能按我常规有铅喷锡, 出货报告中的表面工艺请改为喷锡Sn63-37,否则会导致客户退货；

2) 举例:下图勾选局部电镀镍厚金,实际制作为镀金+镀局部镀厚金,需要按客户原始要求备注到终检,出货报告需显示客户原始要求”局部电镀镍金”；

3)若有与客户确认更改表面工艺,则以工程确认单描述的内容为准,描述的内容需与报告保持一致,如为有铅喷锡,确认单中不允许缩写喷锡,如为镀金,确认单中不允许描述镀镍金,有确认更改表面工艺的不用备注给CAM更改表面工艺。

[image: image1.png]Forkh /4 OBEE4S O La84a/Es BT HS63-37 O 4R OQ&REs O ke
iELIRAT 23R X
I:I W e)fn?/A (FHm ) ObERe @ 7 azp) Oust/2e Ovi/He
[ PRk e





4)若客户表面工艺太长,则提取有效信息,例如,下图中英文+中文+参数,则提取 电镀镍厚金+电镀镍薄金。
[image: image2.png]AEAE AL BT A% BIEE ik (gl Er bt 25k-MDZB005) 41y
W KeepoutLayerZ (T2 % AN T

I teplayer=mechnicald = b i® §967 & i 48 15 £ | (48 min3um £ 51-5um) . 3

@ midlayer3Z M E M ERINMFE1.557], SkeepoutEHiFN0.2mm.
B Mechanical 1 EHriRAbE T il a2, @741z F GND M & ER

o

g s

bettemiayer 5 M iR &




表面工艺:

QJ标及无局部镀厚金的双面微波板禁用沉金工艺,若做沉金工艺需与客户确认并指示CAM;

所有订单禁用沉锡工艺；

镀金板需拉引线制作,禁止图形边缘露铜,去除工艺线后，工艺线位置的导体残留突出宽度或缺口深度不超过0.1mm，工程优先按突出设计。

当表面工艺为金类，电镀镍金工艺先电镀镍金后阻焊（阻焊下有金）；沉金板先阻焊后沉金（阻焊下无金）（特殊要求除外）；BGA焊盘需完成先阻焊后做表面工艺（包括局部厚金印制板的BGA焊盘）；

钻孔:

孔铜最小20μm，平均25μm(盲孔也需要满足此要求)

当使用FR-4板材,非金属孔安装孔公差按+/-0.05mm控制, 金属孔安装孔和插件孔公差按+/-0.075mm控制。
过孔工艺：

若存在盘中孔设计，需采用树脂塞孔；
树脂塞孔需要做包覆铜，包覆铜和盖覆铜最小厚度要求12μm，最小包覆距离25μm；双面板包覆铜最小厚度要求18μm

对于只有通孔（含外层背钻盲孔）的电路板，需保证包覆铜厚度大于12μm；对于1次层压盲孔+1次通孔（含外层背钻盲孔）的多层板，需保证两种孔包覆铜厚度大于5μm；对于2次层压盲孔+1次通孔（含外层背钻盲孔）的多层板，需保证第二次层压盲孔和通孔包覆铜厚度大于5μm。

塞孔焊盘表面平整度要求，贴片焊盘上的孔按照此要求执行: 

1）树脂填塞过孔后盖覆电镀的表面凹陷要求小于15μm,凸起要求小于5μm；

2）非贴片焊盘上的孔及背钻孔塞孔按照凹陷≤50um控制。
板厚公差及板材：

所有多层板要求：板厚≤1.3mm时，公差±0.1mm；板厚＞1.3mm时，公差±10%；

双面微波板成品板厚要求：介质厚度+（0.15~0.04）mm（不含阻焊和字符）；（可满足无需评审）测点：双面微波的板厚测量区域为顶底面铜到铜的距离（包含表面处理），不包含阻焊的厚度。

FR-4板材需满足Tg＞150℃；

微波板：

微带线宽≤0.5mm时，公差为±0.025mm；线宽＞0.5mm时，公差为±5%；
若基铜为0.5OZ，有金属化孔时，双面微波板单面完成铜厚（不含表面处理）为33μm～48μm；
若基铜为0.5OZ，无金属化孔时，双面微波板单面完成铜厚（不含表面处理）为30μm±5μm；
若基铜为1OZ，有金属化孔时，双面微波板单面完成铜厚（不含表面处理）为53μm～63μm；
若基铜为1OZ，无金属化孔时，双面微波板单面完成铜厚（不含表面处理）为30μm~40μm;
金类工艺参数：
1)电镀镍厚金

镍层厚度1.5μm-5μm；主面（图形面）电镀金层厚度不小于3μm，辅面（背面铺地）镀金层厚度范围0.13μm-0.45μm；

2）电镀厚金（不含镍）

主面（图形面）金层厚度不小于3μm，辅面（背面铺地）镀金层最小厚度为0.64μm；

3）镀薄金

电镀镍层厚度1.5μm - 5μm，金层厚度0.13μm - 0.45μm；

4）局部厚金

局部厚金镍层厚度1.5μm-5μm；电镀金层厚度不小于3μm。

5）化学沉金

化学镀镍厚度应为2.5μm – 5μm，金层厚度0.05μm – 0.23μm；

6）化学镍钯金

化学镀镍厚度应为2.5μm – 5μm，钯层厚度＞0.1μm，金层厚度＞0.05μm；

注：若设计文件无特殊要求，辅面为大面积铺地时，默认为镍/薄金（适用于电镀）。

外形：
板厚≤0.3mm的高频板采用激光铣切制作。

微波板尺寸设计要求表
	项目
	通用参数
	高密度电路
	高频板

	最小孔径
	板厚＜2.0mm
	0.25mm(要求厚径比≤6)
	0.2mm
	0.25mm

	
	板厚≥2.0mm
	厚径比≤8
	
	最大厚径比10

	正面版图
	板边非地、绝缘子处、非输入输出处避铜0.1mm；板边其他处、非金属化孔处、芯片槽处避铜0.05mm；
	
	

	反面版图
	非金属化孔处、芯片槽处、外形处避铜0.1mm
	0.05-0.1mm
	

	外形要求
	板厚≤0.3mm 
	尺寸公差-0.1～0mm

	
	板厚＞0.3mm
	尺寸公差-0.15～0mm

	
	
	0.3mm＜板厚≤0.508mm，机械铣板，最小R0.3mm; (取刀0.6mm)

0.508mm＜板厚≤1.5mm，机械铣板，最小R0.4mm; (取刀≤0.8mm)

	焊盘尺寸
	单边至少0.5mm

	槽
	槽与板边距离至少0.5mm,小于0.5mm时可加“加强筋”防断裂

	内槽
	传输方向
	传输方向芯片尺寸 + 0.15mm
	板厚≤0.3mm 公差±0.05mm

	
	
	
	板厚＞0.3mm 公差-0.05～+0.1mm


工艺线位置

A)图形与板边间隙≤0.1mm时，禁止在此间隙处布设工艺线。如下图所示粉色为外形边：
[image: image3.png]0,1

RN
AT AR \

R





B）工艺线由端部改为侧边，工艺线距离线端部0.5-1.0mm，如下图所示

[image: image4.png]



C）如下图所示无法避开，只能引在小于等于0.1mm位置时发起EQ与客户沟通处理方式。

[image: image5.png]



、双面微波板：微带线距板边是0.05~0.1mm时，EQ与客户沟通成品微带线到板边按0~0.1mm且不漏铜控制；

 当介质厚度≤0.3mm、线路与板边设计间隙为≤0.1mm时，需保证成品间隙＞0mm；当介质厚度＞0.3mm、线路与板边设计间隙≥0.1mm时，需保证成品板边在10倍显微镜下有可见间隙。芯片槽处避铜要求：10倍显微镜下有可见间隙;
当微带线与板边设计间隙为≤0.1mm时，需给生产提供尺寸图纸，图纸命名为：***的微带线与板边间隙图纸（位置：上下左右各一处即可），同时按预审指示给产线提供成品控制要求

[image: image6.png]A B AR RO T-omm

0 1 [ P4 b B4R S A A BR0. AmmEY, ESRIRIE
*

O O





[image: image7.png]0. 05 P 84 2 S50 11 B20.05mme
. I T A A8 AT A, TSR 4
S Aot 440 I K FOomm

O 0





FR-4板尺寸设计要求表:

	项目
	通用参数

	
	孔径公差（含铜）
	器件孔
	±0.075mm

	
	
	安装孔
	金属化
	±0.075mm

	
	
	
	非金属化
	±0.05mm

	
	导通孔与相连焊盘
	孔在焊盘上需塞孔
	树脂塞孔：孔径≤0.6mm

	
	
	
	阻焊塞孔：孔径≤0.7mm

	外形要求
	长度≤100mm
	尺寸公差-0.1～0mm

	
	长度＞100mm
	尺寸公差-0.15～0mm

	槽、外形

最小圆角
	板厚≤0.3mm
	可做直角

	
	0.3mm＜板厚≤0.508mm
	R0.3mm(取刀0.6mm)

	
	0.508mm＜板厚≤1.5mm
	R0.4mm(取刀≤0.8mm)

	
	1.5mm＜板厚≤2mm
	R0.5mm(取刀≤1.0mm)


9、SIP模块板

1）SIP模块板由客户明确；

2）厚金/薄金开窗图形边缘间距>=0.25mm要求的条件下，需保证阻焊直接覆盖在铜上（特殊要求除外）；

3）电路板两角位置的两个孤立正方形焊盘为MARK点（封装名称为MARK-模块组），尺寸公差需单独控制，尺寸公差要求：0.3×0.3±0.03mm。（CAM提供图纸给生产，命名：生产型号.mark尺寸控制图纸）

[image: image8.png]a) FRRIRE b) LEIRIE <) LEIREE





预审部分： 

预审工程师完成订单后需将最终的工程EQ确认单发送至ganjun@chinafastprint.com和sales4.sh@chinafastprint.com邮箱。

S9GH客户出货时，除出货单外需额外附加我司的工程确认单（EQ确认单）,由生产打印出来给到客户;
工程EQ确认单由预审打印成PDF并放在公共盘路径: \\192.168.250.11\jp出货报告相关资料\工程EQ\
工程确认单每条需有答复建议,并有日期,参考下图,若为客户书面回复,则答复人签名。

EQ单Excel以” 打印格式”这一页保存,以便产线打印(位于Excel图10后面)。
表格中没有EQ内容的行删除, 只允许调行高,不允许调行宽。
存档打印的表格命名按照生产型号前8位+确认单，例：8S9GH001确认单。
若没有EQ确认,则也提供一个表格，表格内备注:此板无工程问题确认。

[image: image9.png]MAERS: DTREEERE: OTRRARN

RSB EIE (NOTE Customers answer in column yellow area DS USRI T

SETRRESIE G20 fron 1) RS Castoner snsvers)
R g it SR w |EEREE g
TR | e Deistion | attacments Resommendton uggstion) e

4 |SMHAZRE /-0, 2Tl

BB, WM}%

BE e A By [P [FRHE, o, o6/-0.20m A e |2022/9/%0)
TR ?
o |mEr

b [RELAEEE/-10%5EH

gy [WEFT EEAE

/0. 1mm, BIEREM| o _ove AT A R |2022/9/30)
other [0 gw“ 2 2(£ig2) ° 7
c
e B , [rETome, emRenE, Ae
mETERE, fo it B E A LEHR)
we B A ERA RS, BEEED
2T (FE, W & FERRAERLS, #RERLZ ¢
other  [FEARIEINERE, [R5 (s |° | BEBREEEARL A SKEERE | 2022/9/30
BRI, 5
n? c [mEE
Sl [ (question) BEifigh)  E2efig2) Bafigt)  ES(fgs) (ig6)  E7(ign  EBfigs) (fig9)  E10(igl0)





电路版图标准化设计指引:


[image: image10.emf]电路版图标准化设 计指引


验收标准:

当客户提供下图说明,军品级均按GJB362C-2021、GJB7548A-2021；宇航级按QJ201B-2012和QJ831B-2011执行处理。

[image: image11.png]i T R&

of, |7 EmR AR :
i ~ E R GER R TR

™ FiR




翘曲度要求：

客户无要求时翘曲度≤0.75%，但结构设计对称含有BGA板，翘曲度按0.5%控制；如结构设计不对称，预审指示单备注，BGA位置翘曲度按0.5%，其余位置按工程确认备注。

2、SIP模块板翘曲度按0.5%

背钻
   不允许采用蚀刻工艺来实现背钻。
CAM部分： 

检验:

对于多层板微波板窄间距（0.13~0.15mm）微带线设计的局部位置，如有导体边缘渗金问题，需保证加工后最小间距达到0.1mm；

[image: image12.png]



对于有BGA的板

2.1 焊盘尺寸：应保证焊盘尺寸一致性，公差要求为±10%（直径0.45mm以下），需随机测量5个焊盘直径，数据体现在交付报告中,CAM提供图纸给生产；
2.2 节距：应以一排最远两个BGA焊盘中心距离或以某排15~20个焊盘为单位，测量首尾BGA焊盘中心距并将公差体现在交付报告中，测量5排，公差要求为±0.05mm；

例如：如图为某BGA电路板，选取某一排共23个pad，测量焊盘中心距共22个节距，比较22个节距总和与设计文件差值得出公差。

[image: image13.png]®0 0000000

*0 0000
DR Y

eeec0ee o

L A R R )

.

ee e

0000000000000

.

e000000000c00c e

.

eeececcee

.
9000000000000 00000000 0





2.3 阻焊偏移精度应控制为±0.05mm，仅作管控要求，不需提供测试数据；

2.4 丝印框（若有）精度应为±0.1mm，仅作管控要求，不需提供测试数据；

2.5 BGA的大小及最外侧两个盘的中心间距值(X和Y方向)备注在终检”功能检查”，需提供生产图纸。
2.线电阻测试

   当板内有背钻时，需提供所有背钻位置的线电阻测试

[image: image14.png]i Popview -2

Enginearing Tool





MI部分：
如预审指示单备注：BGA位置翘曲度按0.5%，其余位置按***%控制，将此要求备注在MI流程功能检查中。

蚀刻工艺线流程备注：禁止使用刀切割等可能损伤电路板介质的方法去除工艺线；

当CAM提供***微带线与板边间隙图纸
外形备注：客户要求微带线到板边的距离控制***mm(按预审指示)；
终检（功能检查、外观检查备注：客户要求微带线到板边的距离控制***mm(按预审指示)，并提供测量报告，具体位置见图纸）；
当有背钻时，成品电子测试后增加低阻测试，如下图所示

[image: image15.png]OE 01;RfE4

LA A R
ET OMMMtEs |

OE 025 {tizl4

OE_067K3ttiF4

AO_045pMEAOI2

SM_O1FRISRINE

SM_070ES

SM 09k
SM_102%
PLOLF

PL 03%2EHL,

EN OL1mEH)

ET_02E8 7 iz
e ovnms _gp gl
- PT_02ZEFihiE3





当CAM提供《生产型号.mark尺寸控制图纸》时，外层蚀刻、AOI、功能检查备注：MARK点尺寸图纸控制；

功能检查备注：凹陷15um（235℃±5℃，4分钟烘烤后应满足）

文字说明按预审指示





文字说明按预审指示








_1234567890.doc
MDZB005



电路版图标准化要求

——MDZB005

一  电路板图层及颜色说明

环氧板图层设置（Protel软件）：

1.TOP layer    顶层走线层，一般设为红色（227号色）

2.Bottom layer 底层走线层，一般设为蓝色（229号色）

3.Midlayer1到Midlayer30  中间走线层

      Midlayer1层一般设为砖青色（2号色）

Midlayer2层一般设为橙色（4号色）

Midlayer3层一般设为棕色（221号色）

4.internal plane  内部电源/接地层，用于多层板中专门用来做电源/接地的层

      internal plane1一般设为绿色（222号色）

internal plane2一般设为深棕色（168号色）

internal plane2一般设为淡紫色（177号色）

5. Mechanical1 机械层1，用来放置挖孔、开槽、PCB外形，一般设为草绿色（234号色）

Mechanical2  机械层2，用来放置PCB的注释，一般设为黄色（230号色）

Mechanical3  机械层3，用来圈出需要局部电镀镍厚金的图形，一般设为浅黄色（219）

（注：若电路版图中对机械层有与上述不符的描述，以电路版图中的文字描述为准。）

6.Top Solder/Bottom Solder： 阻焊层（绿油开窗），主要是设计PCB板上焊盘和过孔的周围保护的区域，防止绿油污染焊盘。

Top Solder  顶层阻焊层，一般设为深紫色（226号色）

Bottom Solder 底层阻焊层，一般设为淡蓝色（232号色）

7.Top Paste/Bottom Paste：SMD焊盘层，主要是设计贴片器件（SMD）的钢网。

Top Paste 顶层SMD焊盘层，一般设为灰色（220号色）

Bottom Paste 底层SMD焊盘层，一般设为青色（225号色）

8.Top Overlay/Bottom Overlay：丝印层,主要放置PCB板上反映器件参数、PCB板信息参数或其它要求在PCB板表面显示出来的信息。

Top Overlay    顶层丝印层，一般设为黄色（230号色）

Bottom Overlay 底层丝印层，一般设为芥末黄色（224号色）

9.Keep Out Layer  禁止布线层，在PCB板的某一区域内禁止布有电气性能的导线，一般设为亮紫色（231号色）

10.Drill Drawing表示的是过孔的孔径，一般设为暗红色（1号色）

Drill Guide是表示过孔的位置，一般设为浅棕色（170号色）

11.多层面Multi-layer：指的是贯穿所有信号层的层，一般设为浅灰色（213号色）

微波板图层设置（AutoCAD软件）：

1.TopLayer图层         顶层走线层，一般设为红色（1号色）

2.BottomLayer图层      底层走线层，一般设为蓝色（5号色）

3.KeepOutLayer图层     外形及槽孔设计层，一般设为洋红色（6号色）

4.注释说明及字符图层   注释、丝印及文字说明层，一般设为黄色（2号色）

5.金属化孔图层         金属化孔层，一般设为浅绿色（120号色）

6.非金属化孔图层       非金属化孔层，一般设为洋红色（6号色）

7.工艺线图层           工艺线层，一般设为橙色（40号色）

8.阻焊图层             阻焊设计层，一般设为灰色（8号色）

陶瓷板图层设置（AutoCAD软件）：

1.TopLayer图层         顶层走线层，一般设为红色（1号色）

2.BottomLayer图层     底层走线层，一般设为蓝色（5号色）

3.KeepOutLayer图层    外形及槽孔设计层，一般设为洋红色（6号色）

4.注释说明图层        注释及文字说明层，一般设为黄色（2号色）

5.金属化孔图层        金属化孔层，一般设为浅绿色（120号色）

6.非金属化孔图层      非金属化孔层，一般设为洋红色（6号色）

7.电阻图层            薄膜电阻层，一般设为青色（4号色）

8.侧面接地图层        侧面接地层，一般设为红色（1号色）

二  微波版图绘制要求

设计师在设计制板版图时需将顶层图形与底层图形分别画出，两图呈镜像关系，并满足视图位置关系，如图1所示； 


[image: image1.png]





图1  顶层和底层图形

选择电镀工艺时（化金不需要添加工艺线），默认厂家添加工艺线，有特殊要求需要自己添加工艺线时，工艺线布设要求如下：

1）用宽0.15mm的工艺导线将顶层图形连接起来并用不同图层颜色标识，如图2所示；

2）布设工艺线时优先选择大间距处，要求间距≥0.5mm(手工剔线0.2mm）；

3）工艺线须与图形相垂直，避免斜向、弧形、敏感位置处布设；

4）工艺线引在焊盘处时，工艺线设置在焊盘的居中位置；

5）工艺线若引在孔环上，环宽≥0.2mm。

[image: image2.png]





图2  工艺线

三  版图尺寸设计要求

下面表中参数是常规要求，复杂版图具体问题具体分析。

1、环氧板尺寸设计标审要求，具体要求见表1。

表1  环氧板尺寸设计标审要求表

		项目

		通用参数

		高密度电路



		印制导线

		最小线宽

		0.25mm

		0.15mm



		

		最小线距

		0.2mm

		0.15mm



		

		导线到板边最小间距

		有阻焊0.2mm、无阻焊0.5mm 

		



		

		印制导线夹角

		≥90°（建议135°）

		



		导通孔

		最小孔径

		板厚＜2.0mm

		0.25mm(要求厚径比≤6)

		0.2mm



		

		

		板厚≥2.0mm

		厚径比≤16

		



		

		孔径公差（含铜）

		器件孔

		±0.075mm

		



		

		

		安装孔

		金属化

		±0.075mm

		



		

		

		

		非金属化

		±0.05mm

		



		

		

		导通孔

		不考虑

		



		

		最小焊环宽

		过孔

		外层0.15mm

		0.1mm



		

		

		

		内层0.05mm

		



		

		

		器件孔：0.15mm

		



		

		最小孔间距(孔边到孔边)

		0.25mm

		



		

		孔边到图形边缘最小间距

		0.2mm

		



		

		孔边到板边最小间距

		0.3mm

		



		

		导通孔与相连焊盘

		孔在焊盘上需塞孔

		树脂塞孔：孔径≤0.6mm

		



		

		

		

		阻焊塞孔：孔径≤0.7mm

		



		

		

		孔不在焊盘上

		孔与焊盘最小间距0.635mm

		



		槽

		非金属化槽最小宽度

		0.4mm

		



		

		槽到外形间距

		0.5mm

		



		

		槽间距

		0.5mm

		



		

		孔边到槽边最小间距

		0.3mm

		



		外形要求

		长度≤100mm

		尺寸公差-0.1～0mm

		



		

		长度＞100mm

		尺寸公差-0.15～0mm

		



		槽、外形

最小圆角

		板厚≤0.3mm

		可做直角

		



		

		0.3mm＜板厚≤0.508mm

		R0.3mm

		



		

		0.508mm＜板厚≤1.5mm

		R0.4mm

		



		

		1.5mm＜板厚≤2mm

		R0.5mm

		



		大面积铜箔到板边最小距离（包边除外）

		地铜箔

		0.2mm

		



		

		非地铜箔

		有阻焊0.2mm、无阻焊0.5mm

		



		网络线最小线宽/间距

		0.2mm/0.2mm

		



		阻焊桥最小宽度

		0.1mm（要求阻焊两边的图形的间距至少0.2mm）

		





2、微波板尺寸设计标审要求，具体要求见表2。

表2  微波板尺寸设计标审要求表

		项目

		通用参数

		高密度电路

		高频板



		最小线宽

		0.15 mm

		0.1mm

		



		最小线距

		0.15 mm 

		0.1mm

		



		最小孔径

		板厚＜2.0mm

		0.25mm(要求厚径比≤6)

		0.2mm

		0.25mm



		

		板厚≥2.0mm

		厚径比≤8

		

		最大厚径比10



		孔边到板边距离

		不破孔时最小距离0.3mm

		

		



		正面版图

		板边非地、绝缘子处、非输入输出处避铜0.1mm；板边其他处、非金属化孔处、芯片槽处避铜0.05mm；

		

		



		反面版图

		非金属化孔处、芯片槽处、外形处避铜0.1mm

		0.05-0.1mm

		



		外形要求

		板厚≤0.3mm 

		尺寸公差-0.1～0mm



		

		板厚＞0.3mm

		尺寸公差-0.15～0mm



		

		

		0.3mm＜板厚≤0.508mm，机械刻板，最小R0.3mm;


0.508mm＜板厚≤1.5mm，机械刻板，最小R0.4mm;



		焊盘尺寸

		单边至少0.5mm



		槽

		槽与板边距离至少0.5mm,小于0.5mm时可加“加强筋”防断裂



		芯片安装孔尺寸

		传输方向

		传输方向芯片尺寸 + 0.15mm

		板厚≤0.3mm 公差±0.05mm



		

		

		

		板厚＞0.3mm 公差-0.05～+0.1mm



		排气孔

		如果介质板大片区域没有接地孔或芯片孔时，在不影响性能的情况下，需要在其黑色介质区域大约每5mm×5mm的面积设计一个φ（0.3-0.8）mm的出气孔(非金属化孔)。





3、陶瓷板尺寸设计标审要求，具体要求见表3。

表3  陶瓷板尺寸设计标审要求表

		项目

		参数



		最小线宽

		0.015mm 



		最小缝宽

		0.015mm 



		电路图形到板边最小距离

		0.050mm（极限0.030mm）



		电阻到板边最小距离

		0.050mm



		电阻到导带最小距离

		0.025mm 



		外形尺寸公差

		±0.05mm



		禁限工艺

		新产品禁用厚膜、板中间开方孔；

限用包边接地



		正面版图上，除接地外，其他轮廓线附近的图形内缩0.05mm



		导通孔

		径厚比

		≥0.8（最佳径厚比：1）



		

		最小孔径

		0.254mm



		

		孔边缘到图形边缘最小间距

		0.100mm



		

		最小孔间距(孔边到孔边)

		1.6*基片厚度





5




