（S94F）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分
	4
	20251215
	330004加工要求黄正午2025-12-05顾客质量要求评审表

	共用部分
	4
	20250119
	330004白油块要求黄正午2025-01-09顾客质量要求评审表

	共用部分
	3.翘曲度
	20240408
	330004外观要求夏彬2023-09-08顾客质量要求评审表

	
	
	
	


蓝色字体为更新内容

共用部分：
1.板上需添加周期标记，其他标记不需要添加，NOPE更改单也需要按照此要求更改。

2. 对于v-cut交贷板，不允许v-cut削盘(器件孔和过孔)，如有此类情况，须提出与客户确认如何处理。

3.翘曲度：扭曲计算公式：扭曲=翘起高度/1*对角线长度（此公式比IPC严格，等同国军标）
4. 无论大小，客户设计的白色方形的字符块都有平整度以及厚度要求，厚度按20-35μm
预审部分：
1.所有订单都需提供光绘文件和贴片文件。

2.（客诉问题点）针对有SET拼板要求的订单，如果有明确说明单元板的拼板方向则按照顾客的要求设计，否则需与顾客提出确认是否要做旋转或者阴阳拼板。

3.针对宁波南车转厂的订单，如果文件中有下面两种标记，需与顾客确认删除。

[image: image1.jpg]PIWZ-194v-04
“ESOZSQBM



    [image: image2.jpg]L2





4.当制版说明和gerbe尺寸等相关信息不一致时候，发EQ给客户确认, 且必须由客户修改一致后，发我司存档。
CAM部分：
1. 字符如果空间足够需保证字符的清晰，不能有重叠和缺损；字高如果足够可以适当加大字宽，但需满足字宽和字高的比例；局部字符高度不足时适当放大处理，如果整板都不足则与顾客提出确认。
