（X0LF）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	20190104
	

	公共部分1

预审部分2.3.
	拼板

过孔工艺
	20220326
	X0LF工艺边框加工通用技术要求曹常瑜2020-03-10顾客质量要求评审表

	公共部分1
	拼板
	20220409
	谢寻

	修改公共部分1图片1、2、3；修改预审部分2.3.
	拼板 过孔工艺
	20240221
	加工工艺要求2024.2鲁欣2024-02-01X0LF军品顾客质量要求评审表

	修改公共部分1图片1
	修改工艺边上mark点与通孔的距离
	20240223
	加工工艺要求2024.2鲁欣2024-02-01X0LF军品顾客质量要求评审表

	修改公共部分1图片1，补充10点
	替换图片1、完善工艺边的添加
	20240426
	崔爱华

	共用部分第1点；MI部分第1点
	替换原三张图纸；对Mark点处理补充说明
	20240518
	崔爱华

	取消图片5.3要求；取消MI部分第1点
	MARK点表面工艺由裸铜或OSP改为板内一致
	20240615
	方庆玲

	共用部分1~5；CAM部分1点
	拼板、表面工艺、过孔工艺

、图纸、客户文件
	20250707
	PCB外协加工技术要求高铭铭2025-06-18610042军品顾客质量要求评审表

	共用部分第6点；预审部分第2点
	文件核对、EQ确认单
	20250707
	X0LF下单预审核对资料要求，检验要求高铭铭2025-06-12610042军品顾客质量要求评审表

	预审部分第2点
	原材料变更需通知客户
	20251217
	武器装备外协产品质量要求高铭铭2025-12-15610042军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
拼板:

当销售助理在内单模版备注:拼板时，预审需按照如下要求拼板,多拼板时需确认大致效果图并指示给CAM。

[image: image1.jpg]3 ]
= a—

B1 IZERER




工艺框单侧宽度12mm~15mm，异形板的工艺框单侧最窄处宽度12mm~15mm。
2）各电路板的每边与工艺框的连接筋不少于两个(尺寸较大 PCB，适当增加连接筋数量)，连接筋宽度3mm~4mm(最窄处)，印制板与工艺框的间隙为2.2mm~3mm。连接筋避开连接器放置，距离连接器丝印边界5mm，连接筋位置禁用V-cut和邮票孔工艺
3）工艺边四角加工φ3.2mm通孔，圆心距离两边工艺框外侧7mm。
4）印制板 Mark点制作要求（指工艺边MARK点）
4.1 印制板工艺边必须有 Mark点，且 Mark 点须为实心圆，如图2所示；
[image: image2.jpg]Bl 2 Mark RREE




4.2工艺边三个角加工φ1Mark点, 防焊开窗直径3mm, 放置在φ3.2mm通孔内侧, Mark 点圆心距离φ3.2mm通孔的圆心为10mm(X方向或Y方向)。
5）任意一个方向的尺寸小于等于60mm时，需要拼板处理,拼板后的尺寸控制在 100mm*100mm~150mm*150mm(包含工艺边)，如超出范围，请与工艺负责人沟通。
6） 印制板工艺边除 Mark点以外，禁止布设其它与 Mark点直径相当的点，以免引起设备误判（内层工艺边可添加铜点或铺铜；CS/SS层工艺边除了mark点外，不允许添加任何图形）。

7）拼板设计印，应为首片左（右）、上（下）平移设计，即各拼板位置和角度均一致；

2、过孔工艺

1）过孔设计在表贴焊盘上或过孔与焊盘相交、相切时，按客规过孔改为采用树脂塞孔+电镀填平；散热焊盘过孔处理与设计师沟通；

2）当过孔距离贴片焊盘间距＞0.2mm时，且客户要求过孔开窗时，需保证过孔焊盘与贴片焊盘之间存在阻焊桥
3、表面工艺

不允许采用镀金工艺，设计人员要求采用镀金工艺的产品请与工艺负责人沟通，确认后再进行加工。

4、客户文件
如需修改gerber或PCB文件时，需通知设计人员修改好后，重新提供文件再生产。

因客户可能外发设计,设计与图纸要求不一致,拼板问题、工艺边问题不要找设计师确认，与客户采购王工（雪梅）13992820004确认(具体以提供的图纸为准)。
6、文件核对

客户额外提供CAD文件或图纸时，预审核对的内容如下: a、孔径及要求；b、各外形尺寸及要求；c、客户图号等基本产品标识信息。如有不一致的地方需确认后才可下线。

预审部分： 

1、标记:

顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期;

2、EQ确认单

EQ需打印随货一起出货给客户，预审将确认后的EQ存放在公共盘路径: \\192.168.250.11\jp出货报告相关资料\X0LF专用\  命名如：8X0LF001确认单

3、物料
    NOPE订单更改物料必须与客户确认，客户回复后才可更改。
CAM部分： 

外形图纸

标注出货单元的外形尺寸；
将标注好尺寸的图纸以图片的形式放入附件模板的“加工版图”中；

图纸命名格式：客户型号+生产型号+加工版图，并放在\\192.168.250.11\jp出货报告相关资料\X0LF专用文件下

[image: image3.emf]客户型号+生产型 号+加工版图.docx


MI部分：

		[bookmark: _GoBack]组件名称或代号

		（请工程填写客户型号）



		加工版图

		（请插入拼版外形图纸图片，未拼版时放单元板图纸）



		工艺负责人

		[image: ]







image1.png








